# Марочник  сталей

| Марка | C | Si | ## Mn | S | P | W | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Al |  | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .ТУ 14-1-2279-78. ЗАГОТОВКА ИЗ СТАЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЛЕГИРОВАННОЙ |  |  |  |  |
| 0003 | н.б. 0,035 | н.б. 0,20 | н.б. 0,20 | н.б. 0,030 | н.б. 0,015 |  |  |  |  |  | Cu ≤0,30. | .ТУ 14-1-2231-77. Слитки из стали электротехнической нелегированной |  |  |  |
| 0005 | н.б. 0,025 | 0,12 0,30 | н.б. 0,25 | н.б. 0,025 | н.б. 0,015 |  |  | н.б. 0,20 | Ti≤0,030. Cu ≤0,15. Al 0,01-0,06. |  |  | ТУ 14-1-2278-78. ЗАГОТОВКА ИЗ СТАЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЛЕГИРОВАННОЙ |  |  |  |
| 0005 | н.б. 0,025 | 0,12 0,30 | н.б. 0,25 | н.б. 0,025 | н.б. 0,015 |  |  | н.б. 0,20 | Ti≤0,06. Cu ≤0,25. Al 0,01-0,06. |  |  | ТУ 14-1-2278-78. ЗАГОТОВКА ИЗ СТАЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЛЕГИРОВАННОЙ (с допусками) |  |  |  |
| 000Х17Н13М2 (03Х17Н14М3) | н.б. 0,03 | н.б. 0,04 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 16,8-18,3 | 13,5-15,0 | 2,2-2,8 | н.б. 0,2 | н.б. 0,05 | - |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ГОСТ 5532-72 ст. высоколег. |
| 000Х18Н10Б (ЭП552) | н.б. 0,02 | н.б. 0,40 | н.б. 2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 17,0-19,0 | 9,5-11,0 | - | - | - | Nb 0,2-0,4. Fe осн. |  |  |  |
| 000Х18Н11 (03Х18Н11) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | 0,7-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,5-12,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,05 |  |  | Cu≤0,3. Fe-ост. | ГОСТ 5632-72 ст. высоколег. |
| 000Х18Н12 (03Х18Н12) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,5-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,005 | Cu≤0,3. Fe осн. Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 000Х23Н28М3Д3Т (ЭП516; 03ХН28М3Д3Т) | н.б. 0,030 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,1 | 0,5-0,9 | Al≤0,1. Со≤0,5. Cu 2,5-3,5. Nb≤0,1. Fe осн. Сплавы на железо-никелевой осн. ГОСТ 5632-72; 01Х23Н28М3Д3Т |  |  |  |
| 010Х15Н27Т3МР (ЭП700-ВД) | н.б. 0,1 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,010 | н.б. 0,020 | - | 14,0-16,0 | 25,0-28,0 | 1,0-1,6 | - | 2,6-3,2 | н.б. 0,5 |  | Fe осн. B расч.0,020. Са≤0,10. ТУ 14-1-4481-88. 10Х15Н27Т3МР-ВД |  |
| 015ЖРЮ (ЭП355) | н.б. 0,015 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,002 | н.б. 0,015 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,2 | - | - | 0,09-0,12 | 0,02-0,05 |  | Cu≤0,25. Fe-осн. | ТУ14-1-1491-75 |
| 015Н18К13М5ТЮ-ИЛ (ЭП948-ИЛ, ЧС35). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3024-80 ПРУТКИ ИЗ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТ. |  |
| 015Н18К13М5ТЮ-ВИ (ЧС35-ВИ) | н.б. 0,015 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,5-18,5 | 4,5-5,0 |  | 0,6-0,8 | 0,05-0,15 |  | Zr≤0,02. Co 12,5-13,5. Fe-осн. ТУ14-1-2125-77 |  |
| 015Н18К13М5ТЮ-ИД (ЧС35-ИД) | н.б. 0,015 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,5-18,5 | 4,5-5,0 |  | 0,6-0,8 | 0,05-0,15 |  | Zr≤0,02. Co 12,5-13,5. Fe-осн. ТУ14-1-2125-77 |  |
| 015Н18М4ТЮ-ИД (ЭП989-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015Н18М4ТЮ-ИД (ЧС 5У-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3948-85 |
| 015Н18М4ТЮ-ИЛ (ЭП 989-ИЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-2778-79. ЧС5У-ИЛ |  |
| 015Х14Н19С6Б-ВИ (ЧС110-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-4978-91; ТУ14-1-4800-90; ТУ14-1-4795-90; ТУ14-1-4723-89; ТУ14-1-4724-89; ТУ14-3-1854-92 |  |
| 015Х16Н15М3 (ЭИ844) | н.б. 0,015 | н.б. 0,15 | н.б. 0,6 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 |  | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 |  | н.б. 0,01 | Fe осн. Co≤0,02. N≤0,015 |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 015Х18М2Б (ЭП882-ВИ) | н.б. 0,015 | н.б. 0,3 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,015 |  | 16,5-18,5 | н.б. 0,3 | 1,5-2,5 |  |  | н.б. 0,2 |  | Nb 0,15-0,25. Fe-осн. Cu≤0,15. N≤0,015. Ce≤0,05. ТУ14-1-2466-78 |  |
| 015Х18Н15Р09 (ЭП166-А) | н.б. 0,015 | н.б. 0,60 | 0,6-1,1 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | - |  | B≤0,09. Fe-осн. | ТУ14-1-2816-79 |
| 015Х18Н15Р13 (ЭП166-Б) | н.б. 0,015 | н.б. 0,60 | 0,6-1,1 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | - |  | B≤0,13. Fe-осн. | ТУ14-1-2816-79 |
| 015Х18Н15Р17-ВД (ЭП167А-ВД) | н.б. 0,015 | н.б. 0,60 | 0,6-1,1 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 |  |  |  |  |  | B≤0,17. Fe-осн. | ТУ14-1-2816-79 |
| 015Х18Н15Р22-ВД (ЭП167Б-ВД) | н.б. 0,015 | н.б. 0,60 | 0,6-1,1 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 |  |  |  |  |  | B≤0,22. Fe-осн. | ТУ14-1-2816-79 |
| 015Х18Н15Р26-ВД (ЭП168А-ВД) | н.б. 0,015 | н.б. 0,60 | 0,6-1,1 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 |  |  |  |  |  | B≤0,30. Fe-осн. | ТУ14-1-2816-79 |
| 015Х18Н15Р30-ВД (ЭП172) | 0,05-0,09 | н.б. 0,60 | н.б. 0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | Nb 0,4-1,1. Co≤0,02. B 0,03-0,008. N≤0,05. Fe-осн. ТУ14-1-2673-79 |  |  |  |  |  |
| 015Х18Н15РБ-ВД (ЭП168Б) | н.б. 0,015 | н.б. 0,6 | 0,6-1,1 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | - |  | В≤0,3 Fe-осн. | 00Х18Н15Р4 |
| 015Х20Н25Г2Б-ИД (ЭП754-ИД) | н.б. 0,015 | н.б. 0,10 | 1,5-2,2 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 20,0-21,0 | 25,0-26,0 | - | 0,05-0,30 | Nb 0,6-0,9. N≤0,015. Fe-осн. |  |  |  | ТУ14-1-3276-81 |
| 005ЖР | н.б. 0,005 | н.б. 0,003 | н.б. 0,006 | н.б. 0,005 | н.б. 0,003 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 |  |  | Сu≤0,03. Al≤0,05. O≤0,03. ЖЕЛЕЗО ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК ТУ 14-1-2033-77 |  |  |  |  |
| 008ЖР | н.б. 0,008 | н.б. 0,03 | н.б. 0,006 | н.б. 0,005 | н.б. 0,003 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 |  |  | Сu≤0,03. Al≤0,05. O≤0,03. ЖЕЛЕЗО ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК ТУ 14-1-2033-77 |  |  |  |  |
| 00Н19К9М5ТЮ (ЗИ56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00Х16Н15М3 (ЭИ844) | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | - | - | - |  | Fe осн. | 03Х16Н15М3 |
| 00Х16Н15М3Б (ЭИ844Б) | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | н.б. 0,2 | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,25-0,50. Fe осн. |  |  | Стали аустенитого класса ГОСТ 5632-72 |
| 00Х16Н15М3Б-Ш (ЭИ844Б-Ш) | н.б. 0,3 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | - | - | Nb 0,25-0,50. Fe осн. |  |  |  |
| 00Х17Н15Р1 (ЭП166А) | н.б. 0,015 | н.б. 0,6 | 0,6-1,1 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 |  |  |  |  |  | В≤0,09. Fe ост. | 015Х18Н15Р09-ВД |
| 00Х17Н15Р2 (ЭП167А) | н.б. 0,015 | н.б. 0,6 | 0,6-1,1 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 |  |  |  |  |  | В≤0,17. Fe ост. |  |
| 00Х17Н15Р3 (ЭП168А) | н.б. 0,015 | н.б. 0,6 | 0,6-1,1 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 |  |  |  |  |  | В≤0,26. Fe ост. |  |
| 00Х18Н10 (03Х18Н10Т) | н.б. 0,04 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 |  |  | Cu≤0,3 Fe ост. | Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72 |
| 00Х18Н10Т (03Х18Н10Т) | н.б. 0,030 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-18,5 | 9,5-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 5С-0,4 |  |  | Cu≤0,3 Fe ост. | Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72 |
| 00Х18Н15Р4 (ЭП168Б) | н.б. 0,015 | н.б. 0,6 | 0,6-1,1 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 17,0-19,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | - |  | В≤0,3 Fe ост. | 015Х18Н15РБ-ВД |
| 00Х19Н15Р6 (ЭП169) | н.б. 0,02 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 18,0-20,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | - |  | В 0,5-0,65 Fe ост. |  |
| 00Х19Н40Б (ЭП337У) | н.б. 0,2 | н.б. 0,1 | 1,5-2,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,01 | - | 18,0-20,0 | 39,0-42,0 |  |  |  | Nb 0,35-0,75. Со≤0,02. Fe ост. |  |  |  |
| 00Х20Н20М4Б (ЗИ35) | н.б. 0,030 | н.б. 0,6 | 1,8-2,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 20,0-22,0 | 20,0-22,0 | 3,4-3,7 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb C.15-0,8. Fe осн. |  |  | ГОСТ 5632-72 03Х21Н21М4ГБ |
| 00Х20Н42М4В3Б (ЭП743) | н.б. 0,04 | н.б. 0,5 | 1,2-1,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | 2,8-3,5 | 20,0-22,0 | 40,0-45,0 | 4,0-5,0 | - | - | Fe осн. Nb 0,9-1,3. |  |  |  |
| 00Х23Н28М30Т | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,3 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | - | 1,1-1,6 | - |  | Cu 0,8-1,2 Fe ост. |  |
| 0,05ЖР | н.б. 0,005 | н.б. 0,003 | н.б. 0,006 | н.б. 0,005 | н.б. 0,003 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 |  |  | Сu≤0,03. Al≤0,05. O≤0,03. ЖЕЛЕЗО ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК ТУ 14-1-2033-77 |  |  |  |  |
| 0,08ЖР | н.б. 0,008 | н.б. 0,03 | н.б. 0,006 | н.б. 0,005 | н.б. 0,003 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 |  |  | Сu≤0,03. Al≤0,05. O≤0,03. ЖЕЛЕЗО ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК ТУ 14-1-2033-77 |  |  |  |  |
| 0,08ЖРЮ | н.б. 0,008 | н.б. 0,01 | н.б. 0,006 | н.б. 0,007 | н.б. 0,003 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 |  |  |  | Сu≤0,03. Al≤0,02. O≤0,03. N≤0,0045. ЖЕЛЕЗО ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК |  |  |  |
| 0Н13М5А (ЭП434) | н.б. 0,08 | н.б. 0,40 | н.б. 0,40 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | н.б. 0,3 | 12,5-14,0 | 5,0-6,0 | - | - | - |  | Ce расч ≤0,04. Fe осн. |  |
| 0Н13ТА (ЭП433) | н.б. 0,08 | н.б. 0,40 | н.б. 0,40 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | н.б. 0,3 | 12,5-14,0 | - | - | 0,05-0,20 | - |  | Ce расч ≤0,04. Fe осн. |  |
| 0Х7Н13ГТ (ЭИ816) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 6,0-7,5 | 12,5-14,0 | - | - | 0,75-1,20 | н.б. 0,5 |  |  | ТУ14-1-2215-77. 05Х7Н13ГТ |
| 0Х10Н20Т2 | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 1,5-2,5 | н.б. 1,0 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 08Х10Н20Т2 |
| 0Х13 (ЭИ496; 08Х13) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 12,0-14,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Сu≤0,3. Fe осн. Ст. ферритного кл. ГОСТ 5632-72 ГОСТ 25054-81 |  |  |  |
| 0Х13Г12АС2Н2 (ДИ-50) | 0,08-0,12 | 1,8-2,2 | 11,0-12,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 |  | 12,0-13,0 | 1,8-2,2 |  | н.б. 0,06 | 0,05-0,10 | Ce≤0,03. Zr≤0,1. Fe-осн. |  |  | ТУ14-143-29-72 |
| 0Х14АГ12М | н.б. 0,1 | - | 11,0-13,0 | - | - | - | 12,0-14,5 | 0,08-0,2 | 0,5-1,0 | - | - | - |  |  | СТ.ИЗНОСОСТ. ГОСТ 21357-75 |
| 0Х14Н19Г7В6М4Б (ЭП234) | н.б. 0,08 | н.б. 0,35 | 6,0-8,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | 5,5-7,0 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | 3,0-4,0 | - | - | - |  | Nb 0,8-1,3. |  |
| 0Х15Н4Г3 (ДИ-20) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | 2,0-3,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 14,5-16,0 | 3,0-4,0 |  |  |  | Fe-ост. |  | ТУ14-143-22-72; ТУ14-143-23-72 |  |
| 0Х15Н65М16В (ЭП567; ХН65МВ) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 1,0 | н.б. 0,012 | н.б. 0,015 | 3,0-4,5 | 14,5-16,5 | 66,1-66,6 осн. | 15,0-17,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,02. Сu≤0,07. Со≤0,5. Fe≤1,0. ГОСТ 5632-72 |  |
| 0Х16МТ (ДИ-11) | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 15,0-16,5 | н.б. 0,5 | 0,35-0,55 |  | 0,7-1,1 |  |  | Fe-осн. |  |
| 0Х16Н15М3Б (ЭИ847; 16Н15М3Б) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,6-0,9. Сu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72. 09Х16Н15М3Б |  |  |  |
| 0Х16Н15М3Б-Ш (ЭИ847-Ш) | 0,04-0,08 | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | - |  | Nb 0,4-0,9. Fe ост. |  |  | ТУ14-3-1511-87. 06Х16Н15М3Б-ИД |
| 0Х16Н18 | 0,08-0,12 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 |  | 15,0-17,0 | 17,0-19,0 |  |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ТУ14-143-11-72 |
| 0Х16Н65М7Б2Т (ЭП872) | н.б. 0,03 | 0,15-0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 19,0-21,0 | 62,3-68,7 осн | 6,0-8,0 | - | 0,6-1,0 | - |  | Nb 2,0-2,5. Cu≤0,4. Fe≤2,0. 0Х20Н65М7Б2Т |  |
| 0Х16Н70Б2Т (ЭП871) | н.б. 0,03 | 0,15-0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 19,0-21,0 | 63,6-70,7 осн | - | - | 0,6-1,0 | - |  | Nb 2,0-2,5. Cu≤0,4. Fe 6,0-9,0. 0Х20Н70Б2Т |  |
| 0Х16Н7М2Ю (ЭП294) | н.б. 0,10 | н.б. 0,7 | н.б. 0,7 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 | - | 15,5-17,5 | 6,5-7,5 | 2,0-3,0 | - | - | 0,5-1,0 |  | Fe осн. |  |
| 0Х16Н80Б2Т (ЭП870) | н.б. 0,03 | 0,15-0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 19,0-21,0 | 70,6-74,7 осн | - | - | 0,6-1,0 | - |  | Nb 2,0-2,5. Cu≤0,4. Fe≤2,0 |  |
| 0Х17Н5Г9АБ (ЭП55) | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | 8,0-10,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,045 | - | 16,0-18,0 | 4,5-5,5 | - | - | Fe осн. | Nb % Сх8-0,8. N 0,18-0,25 |  |  |  |
| 0Х17Н6Т (ДИ-21) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | н.б. 0,80 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,5-18,0 | 5,5-6,5 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,15-0,35 | Fe осн. Cu≤0,3. В≤0,003. |  |  | 08Х17Н6Т |
| 0Х17Н7ГТ (ЭИ814) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 16,0-17,5 | 6,0-7,5 | - | - | 0,85-1,20 | н.б. 0,5 |  | Fe осн. ГОСТ 10994-74 07Х17Н7ГТ; 17ХНГТ |  |
| 0Х17Н7Ю (09Х17Н7Ю) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 16,0-17,5 | 7,0-8,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,5-0,8 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 |
| 0Х17Н7Ю1 (09Х17Н7Ю1) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,5-18,0 | 6,5-7,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,7-1,1 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 |
| 0Х17Н13М2Т (08Х17Н13М2Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 2,0-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,7 | Cu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72, ГОСТ5949-75; ГОСТ 7350-77 |  |  |  |
| 0Х17Н16 (ЭП626) | 0,04-0,10 | н.б. 0,60 | 1,0-2,0 | 0,10-0,20 | н.б. 0,035 | - | 16,0-18,0 | 15,0-17,0 | - | - | Fe осн. | 07Х17Н16. ТУ14-1-886-74 Сталь сортовая со спец.св-ми |  |  |  |
| 0Х17Н16М3Т (ЭИ580) | н.б. 0,08 | н.б. 0,08 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | 14,0-16,0 | 3,0-4,0 | н.б. 0,2 | 0,3-0,6 |  |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72. 08Х17Н15М3Т |
| 0Х17Т (ЭИ645) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,8 | - |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72. 08Х17Т |
| 0Х18Г8Н2Т (КО-3) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 7,0-9,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 1,8-2,8 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,2- 0,5 | Сu≤0,3. Fe осн. 08Х18Г8Н2Т. ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 0Х18Н4Г11АФ (НН-3Ф) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 10,0-12,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 18,0-19,5 | 4,0-5,0 |  | 0,9-1,2 |  |  |  | N 0,48-0,55. Fe осн. |  |
| 0Х18Н5Г11БАФ (НН-3БФ) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 10,0-12,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 18,0-19,5 | 4,0-5,0 |  | 0,9-1,2 |  |  |  | Nb 0,2-0,4. N 0,48-0,55. Fe осн. |  |
| 0Х18Н5Г12АБ (НН-3Б) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 11,5-13,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 18,0-19,5 | 4,5-5,5 |  | 0,20-0,35 | Ta+Nb 0,8-1,1. N 0,45-0,52. Fe осн. ПРУТКИ Г/К И КОВАНЫЕ ТУ14-1-784-73. |  |  |  |  |
| 0Х18Н10 (08Х18Н10; ЭЯ0) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,5 |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | Сталь коррозион-ностойкая и жаростойкая ГОСТ 5632-61 |
| 0Х18Н10Т (ЭИ914; 08Х18Н10Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,7 | Сu≤0,4. Fe осн. ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5582-75. ГОСТ Р 51393-99, |  |  |  |
| 0Х18Н10Т (08Х18Н10Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | Сu≤0,3. N≤0,05. Fe осн. |  |  | ГОСТ 24030-80 |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, и д.р., марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Х18Н10Т (06Х18Н10Т) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | - |  | Co≤0,4. Fe ост. | ГОСТ 10498-82 |
| 0Х18Н10Т-ВД (ЭИ914-ВД) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 |  |  | н.б. 0,6 | Сu≤0,3. N≤0,05. Fe осн. ТУ14-1-2787-79; ГОСТ 19277-73. 08Х18Н10Т-ВД |  |  |  |
| 0Х18Н11 (ЭИ684) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-12,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Cu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72 08Х18Н11; 06Х18Н11 |  |  |  |
| 0Х18Н12Б (ЭИ402) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 |  | Nb≤1,1. Fe осн. Сu≤0,3. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 5582-75. 08Х18Н12Б |  |  |  |
| 0Х18Н12БР1 (ЭП381) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - | - | Nb %Сх8 1,2. B 0,40-0,70. Fe осн. 08Х18Н11БР1 |  |  |  |
| 0Х18Н12Т (08Х18Н12Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | Fe осн. Сu≤0,4 ГОСТ 5632-72; ГОСТ 5582-75 |  |  |  |
| 0Х18Н12ТФ (ЭИ953) | н.б. 0,12 | н.б. 1,0 | н.б. 1,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 18,0-20,0 | 10,0-12,5 | - | 1,0-1,3 | 0,7-1,2 | - |  | Fe-осн. |  |
| 0Х18Т1 (08Х18Т1) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,7 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,6-1,0 | Сu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 11068-81; ГОСТ 5582-75 |  |  |  |
| 0Х20Н4АГ10 (НН-3) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 10,0-12,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 18,0-20,0 | 4,0-5,0 |  | 0,20-0,35 | N 0,40-0,47. Fe осн. ПРУТКИ Г/К И КОВАНЫЕ. ТУ14-1-784-73; ТУ14-1-172-72 |  |  |  |  |
| 0Х20Г12Н5АБ | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 11,5-13,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 18,0-20,0 | 4,5-5,5 |  | 0,20-0,35 | Ta+Nb 0,95(≥8*С). N 0,4-0,5. |  |  |  |  |
| 0Х20Н4Г12АБ (НН-3Б) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 11,5-13,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 18,0-19,5 | 4,5-5,5 |  | 0,20-0,35 | Ta+Nb 0,8-1,1. N 0,45-0,52. |  |  |  |  |
| 0Х18Н5Г12АБ (НН-3Б) | н.б. 0,09 | н.б. 1,0 | 11,5-14,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,050 | н.б. 0,30 | 18,0-20,0 | 4,5-6,0 | н.б. 0,30 | 0,20-0,35 | Ta+Nb 0,8-1,2. N 0,45-0,55. Cu≤0,30. Co≤0,30. Fe осн. ТУ 14-1-784-73 |  |  |  |  |
| 0Х20Н5АГ12МФ (ДИ-8) | н.б. 0,08 | 0,2-0,7 | 11,5-13,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,03 |  | 18,0-20,0 | 4,5-5,5 | 1,2-1,5 | 0,8-1,1 |  | N 0,55-0,65. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-171-72 ТУ14-1-172-72 |
| 0Х20Н11М3ТБ (ЭП89) | н.б. 0,07 | 0,5-1,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 19,0-21,0 | 10,0-12,0 | 2,5-3,5 | - | 0,6-0,9 | - |  | Nb 0,6-0,9. 06Х20Н11М3ТБ |  |
| 0Х20Н12АБФ | н.б. 0,08 | 0,4-0,7 | н.б. 1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 19,0-21,0 | 10,0-13,0 |  | 1,0-1,3 |  |  |  | Ta+Nb 0,8-1,1. Ta 0,8-1,1. Fe осн. |  |
| 0Х20Н13 (ЭИ997) | 0,15-0,22 | н.б. 0,70 | 0,5-0,8 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 20,0-21,5 | 12,5-13,5 | - | - | - | - |  |  | 2Х21Н13 ТУ14-1-863-74 |
| 0Х20Н14С2 (ЭИ732; 08Х20Н14С2) | н.б. 0,08 | 2,0-3,0 | н.б. 1,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 19,0-22,0 | 12,0-15,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | - |  | Fe осн. Cu≤0,3. | ГОСТ 3652-72 ГОСТ 5949-75 |
| 0Х20Н65М7Б2Т (ЭП872) | н.б. 0,03 | 0,15-0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 19,0-21,0 | 62,3-68,7 осн | 6,0-8,0 | - | 0,6-1,0 | Nb 2,0-2,5. Cu≤0,4. Fe≤2,0 0Х16Н65М7Б2Т |  |  |  |
| 0Х20Н70Б2Т (ЭП871) | н.б. 0,03 | 0,15-0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 19,0-21,0 | 63,6-70,7 осн | - | - | 0,6-1,0 | Nb 2,0-2,5. Cu≤0,4. Fe 6,0-9,0 0Х16Н70Б2Т |  |  |  |
| 0Х21Н6Б (ЗИ7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Х21Н6М2Т (ЭП54) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 20,0-22,0 | 5,5-6,5 | 1,8-2,5 | н.б. 0,2 | 0,20-0,40 | Cu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72. ГОСТ 25054-81. ГОСТ 5582-75. 08Х21Н6М2Т |  |  |  |
| 0Х22Н5Т (ЭП53; 08Х22Н6Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 21,0-23,0 | 5,3-6,3 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,65 | - |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 ГОСТ 25054-81 |
| 0Х23Н18 | н.б. 0,1 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 17,0-20,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 10Х23Н18 |
| 0Х23Н28М2Т (ЭИ628) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 1,80-2,50 | - | 0,40-0,70 | - |  | Fe осн. | ГОСТ 5632-72 06ХН28МТ |
| 0Х23Н28М3Д3Т (ЭИ943) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | - | 0,5-0,9 | - |  | Cu 2,5-3,5 Fe осн. | ГОСТ 5632-72 06ХН28МДТ |
| 0Х23Ю5 (ЭИ595) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 21,5-23,5 | н.б. 0,6 | - | - |  | 4,5-4,8 |  | Fe осн. ГОСТ 9232-51 Х23Ю5 |  |
| 0Х23Ю5А (ЭИ595; Х23Ю5) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 21,5-23,5 | н.б. 0,6 | - | - | 0,15-0,40 | 4,6-5,3 |  | Fe осн. Cе≤0,1. Cа≤0,1. Zr≤0,1. ГОСТ 10994-74 |  |
| 0Х27Н6М2Т | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 |  |  |  | 25,0-27,0 | 4,0-5,0 | 2,0-3,0 |  |  | Для технической уксусной к-ты с примесью муравьиной к-ты |  |  |  |
| 0Х27Ю5 (ЭИ626; Х27Ю5А) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 | - | 26,0-28,0 | н.б. 0,6 | - | - | - | 5,0-5,8 |  | Fe осн. | ТУ14-1-1380-75 |
| 0Х27Ю5А (Х27Ю5А; ЭИ626) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 26,0-28,0 |  | - | - | 0,15-0,40 | 5,0-5,8 |  | Cе≤0,1.Cа≤0,1. Zr≤0,1. Fe осн. Bа-0,5 ТУ14-1-1380-75 |  |
| 0ХН2Ф | 0,30-0,38 | 0,15-0,35 | 0,4-0,7 | н.б. 0,04 | н.б. 0,04 |  | 0,8-1,2 | 1,75-2,25 |  | 0,2-0,3 |  |  |  | Fe осн. |  |
| 0ХН3МА-Ш |  |  |  | Хим.сост. по ГОСТ 5192-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРУТКИ ТУ 14-1-1697-76 |  |
| 01 | н.б. 0,15 |  | н.б. 0,6 | н.б. 0,05 | н.б. 0,05 |  |  |  |  |  |  | н.б. 0,07 |  | Fe осн. | ГОСТ Р 52246-04 |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | н.б. 0,22 |  | н.б. 0,6 | н.б. 0,05 | н.б. 0,05 |  |  |  |  |  |  | н.б. 0,07 |  | Fe осн. | ГОСТ Р 52246-04 по согласов. |
| 01Н17К12М5Т-ИЛ (ЭП845-ИЛ) | н.б. 0,01 | н.б. 0,10 | н.б. 0,10 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | - | 17,0-18,0 | 4,5-5,0 | - | 1,1-1,3 | Fe-осн. Co 11,5-12,5. |  |  | ТУ 14-1-1846-76 Тяжелонагр. дет., крепеж, болты, оси, шпильки |
| 01Н17К17М4Т-ИП (ВКС 260-ИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-4457-88 |
| 01Н18К9М5Т (ЭП 637У) | н.б. 0,01 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 |  | 0,6-0,8 | н.б. 0,15 |  | Fe-осн. Co 8,5-9,5. ТУ14-1-4896-90. ВКС 210-ИЛ. |  |
| 01Х12Н2 (ЭП792-ВИ) | н.б. 0,010 | 0,20-0,50 | 0,30-0,70 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 11,5-13,5 | 1,8-2,5 | - | - | - | - |  | Fe-осн. | ТУ 14-1-1212-74 |
| 01Х12Н2МТ (ЭП959-ВИ) | н.б. 0,010 | 0,25-0,5 | н.б. 0,2 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 12,0-13,5 | 1,7-2,2 | 0,6-0,9 | - | 0,04-0,12 | - |  | N≤0,02. Fe-осн. | ТУ 14-1-3595-83 |
| 01Х12Н2У (ЭК124) | н.б. 0,015 | 0,20-0,45 | 0,35-0,65 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 11,5-13,0 | 1,9-2,4 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,10 | н.б. 0,1 |  | Со≤0,03. Сu≤0,25. Fe осн. |  |
| 01Х12Н4Б (ЭП909) | н.б. 0,03 | 0,2-0,6 | 0,3-0,7 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 11,5-13,5 | 4,0-5,5 | - | - | - | Fe осн. Nb 0,6-1,0. |  |  | ТУ 14-1-3574-83 |
| 01Х12Н4М (ЭП908) | н.б. 0,03 | 0,2-0,6 | 0,3-0,7 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 11,5-13,5 | 3,5-4,5 | 0,4-0,7 | - | - | Fe-осн. |  | ТУ 14-1-1275-75. Св.01Х12Н4М |  |
| 01Х12Н6М-ВИ (ЧС48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-4241-87 |
| 01Х12Н10С6Ц (ЭК76) | н.б. 0,025 | 5,0-6,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 11,0-13,0 | 9,0-11,0 |  |  |  |  |  | Zr≤0,15. Fe-осн. | ТУ 14-1-3952-85 Св-01Х12Н10С6Ц. |
| 01Х13МБСч (ЭП933) | н.б. 0,01 | 0,20-0,50 | н.б. 0,30 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 12,8-14,5 | н.б. 0,10 | 0,80-1,30 | Al≤0,10. Nb 0,01-0,10. N≤0,015. Y 0,01-0,10. Fe-осн. Cu≤0,10. Zr 0,01-0,05. ТУ14-1-1987-77 |  |  |  |  |  |
| 01Х13МТ | н.б. 0,01 | н.б. 0,25 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 12,8-14,5 | н.б. 0,01 | 0,8-1,1 | н.б. 0,01 | 0,1-0,5 | н.б. 0,2 |  | ТУ14-1-3531-83 Nb 0,01-0,03. Cu≤0,08. N≤0,01. Zr≤0,05. Y≤0,05. Fe-осн.. |  |
| 01Х13МТБ-ВИ | н.б. 0,01 | н.б. 0,25 | н.б. 0,2 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 12,8-14,5 | н.б. 0,01 | 0,8-1,1 | н.б. 0,01 | 0,1-0,5 | н.б. 0,2 |  | ТУ14-1-3531-83 Nb 0,01-0,03. Cu≤0,08. N≤0,010. Zr≤0,05. Y≤0,05. Fe-осн. |  |
| 01Х13Мч (ЭП932) | н.б. 0,01 | 0,20-0,50 | н.б. 0,30 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 12,8-14,5 | н.б. 0,10 | 0,80-1,30 | - | - | н.б. 0,10 |  | Cu≤0,10. N≤0,015. Fe-осн. Y 0,01-0,05. ТУ 14-1-1987-77 |  |
| 01Х15Н4МГ (ЭК98) | н.б. 0,015 | 0,4- 0,7 | 1,0- 1,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 14,0-16,0 | 3,5-4,0 | 0,3-0,5 |  | н.б. 0,12 |  |  | Fe осн. ТУ 14-1-5278-94 |  |
| 01Х15Н6МУ (ЭК126) | н.б. 0,015 | 0,10-0,25 | 0,30-0,90 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 14,0-15,0 | 5,0-6,2 | 0,40-0,60 | 0,12-0,17 |  | н.б. 0,2 |  | Со≤0,03. Сu≤0,30. Fe осн. |  |
| 01Х17Н14М2 (ЭП551) | н.б. 0,020 | н.б. 0,40 | н.б. 0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 17,0-19,0 | 13,5-15,0 | 2,0-3,0 | - | - | - |  | Fe осн. N≤0,10 | ТУ 14-1-2795-79 |
| 01Х18 (ЧС86) | н.б. 0,025 | 0,25-1,50 | н.б. 0,55 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 | - | 18,0-21,0 | н.б. 1,0 |  |  |  |  |  | N≤0,05. Fe осн. | ТС599-84 |
| 01Х18М2Т-ВИ (ЧС77-ВИ) | н.б. 0,01 | н.б. 0,5 | н.б. 0,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 17,0-19,0 | н.б. 0,4 | 1,8-2,5 |  | 0,15-0,35 | Cu≤0,15. N≤0,01. Fe осн. ТУ14-1-3547-83 |  |  |  |
| 01Х18Н10 (ЭП550) | н.б. 0,020 | н.б. 0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | - |  | Cu≤0,3. N≤0,08 | ТУ14-1-2795-79 Св-01Х18Н10 |
| 01Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИД (ЭП753-ИД) | н.б. 0,01 | н.б. 0,10 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,010 | - | 17,5-19,0 | 39,0-41,0 | 4,5-5,0 | 0,05-0,20 | Nb 0,25-0,60. N≤0,015. Ce≤0,05. Fe ост. ТУ14-159-264-97. |  |  |  |  |
| 01Х18Н40М5ГБ-ИД (ЭП753-ИД) | н.б. 0,010 | н.б. 0,10 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,010 | - | 17,5-19,0 | 39,0-41,0 | 4,5-5,0 | 0,05-0,20 | Nb 0,25-0,60. N≤0,015. Ce≤0,05. ТУ14-159-264-97, ТУ14-102097-77, ТУ14-1-2097-77. 02Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИД |  |  |  |  |
| 01Х18Н40М5ГБР-ИД (ЭП753Р-ИД) | н.б. 0,010 | н.б. 0,10 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,010 | - | 17,5-19,0 | 39,0-41,0 | 4,5-5,0 | 0,05-0,20 | Nb 0,25-0,60. N≤0,015. Ce≤0,05. Fe ост. B≤0,005?. |  |  |  |  |
| 01Х18Т-ВИ (ЧС74-ВИ) | н.б. 0,01 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 17,0-19,0 | н.б. 0,4 | - | - | 0,15-0,35 | Cu≤0,15. N≤0,01. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-3547-83 |
| 01Х19Н9У (ЭК134) | н.б. 0,03 | 0,50-0,90 | 1,50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | н.б. 0,25 |  | - | н.б. 0,1 |  | Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe осн. |  |
| 01Х19Н9 | н.б. 0,03 | 0,50-0,90 | 1,50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | н.б. 0,25 | - | - | н.б. 0,1 |  | Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe осн. ТУ 14-1-2641-79 |  |
| 01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП690) | н.б. 0,03 | н.б. 0,60 | 8,5-10,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 18,0-20,0 | 17,0-19,0 | 3,2-4,2 |  |  | N 0,15-0,25 Fe-осн. |  |  | ТУ 14-1-4981-91 |
| 01Х19Ю3Б4-ВИ (ЭП904-ВИ) | н.б. 0,012 | н.б. 0,3 | н.б. 0,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | 18,5-20,0 | - |  | Al 2,8-3,5, Nb 0,1-0,4. Fe-осн. Cu≤0,15. La≤0,015. N≤0,015. Y≤0,015. C+N≤0,023. ТУ 14-1-4285-87. 02Х18Ю3Б-ВИ |  |  |  |  |  |
| 01Х20Н16М3Т-ВИ (ЧС115-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-4737-90 |
| 01Х23Н28М3 Д3Т (Н-98) | н.б. 0,03 | н.б. 0,55 | н.б. 0,55 | н.б. 0,018 | н.б. 0,030 |  | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 |  | 0,5-0,9 | Fe осн. Сu 2,5-3,5. |  |  |  |
| 01Х23Н28М3Д3Т (ЭП516) | н.б. 0,030 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,1 | 0,5-0,9 | Сu 2,5-3,5. Cо≤0,5. Nb≤0,1. Al≤0,1. Fe осн. |  |  | 03ХН28МДТ; |
| 01Х24Н25Г7АМ3Д (ЭК75) | н.б. 0,025 | н.б. 0,25 | 6,0-8,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 |  | 23,0-25,0 | 24,0-26,0 | 2,8-3,5 |  |  | N≤0,15. Fe-ост. Сu 0,8-1,2. |  |  | ЧС89 |
| 01Х25М2Т-ВИ | н.б. 0,01 | н.б. 0,5 | н.б. 0,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 24,0-26,0 | н.б. 0,4 | 1,8-2,5 |  | 0,15-0,35 | N≤0,01. Сu 0,15. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-3547-83 ЧС78-ВИ |
| 01Х25Н19Г5АМ4 (ЧС84) | н.б. 0,025 | н.б. 0,25 | 4,0-6,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 | - | 25,0-27,0 | 18,0-20,0 | 3,0-4,0 | - | - | Nb 0,15-0,25. Fe-ост. |  |  | ТС599-84 |
| 01Х25Т-ВИ (ЧС75-ВИ) | н.б. 0,01 | н.б. 0,5 | н.б. 0,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 24,0-26,0 | н.б. 0,4 | - | - | 0,15-0,35 | Cu≤0,15. N≤0,01. Fe-ост. |  |  | ТУ 14-1-3547-83 |
| 01Х25ТБЮ-ВИ (ЧС76-ВИ) | н.б. 0,01 | н.б. 0,5 | н.б. 0,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 24,0-26,0 | н.б. 0,4 | - |  | 0,1-0,3 | 0,1-0,2 |  | Nb 0,1-0,3. N≤0,01. Cu≤0,15. B≤0,001. Fe осн. ТУ14-1-3547-83 |  |
| 01Х26Н14ГТ (ЧС85) | н.б. 0,025 | 1,0-1,5 | 0,8-1,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 | - | 25,0-27,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | Nb 0,8-1,2. Fe-осн. |  |  | ТС599-84 |
| 01Х29Н35Г8АМ4Д (ЭК66) | н.б. 0,025 | н.б. 0,25 | 7,0-9,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 |  | 28,0-30,0 | 34,0-36,0 | 3,5-4,5 |  | Сu 0,80-1,20. N≤0,15. Fe-ост. |  |  |  |  |
| 01ЮТ | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 | 0,10-0,18 | н.б. 0,012 | н.б. 0,01 | - | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | - | 0,09-0,12 | 0,02-0,05 |  | Cu≤0,06. N≤0,007. Fe-осн. ТУ14-105-659-01 |  |
| 02 | н.б. 0,12 | - | н.б. 0,6 | н.б. 0,04 | н.б. 0,04 | - | - | - | - | - | - | н.б. 0,07 |  | Fe-осн. | ГОСТ Р 52246-04 |
| 02Н12Х5М3 (-ПД) | н.б. 0,02 | н.б. 0,12 | н.б. 0,12 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 4,3-5,2 | 11,8-12,3 | 2,8-3,3 |  | н.б. 0,2 | н.б. 0,25 |  | Fe-осн. | ТУ14-1-1717-76 |
| 02Н15К10М5Ф5 (ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-5201-93, ТУ14-1-5258-94 |
| 02Н16В10МТ-ИД (ЧС98-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3948-85 |  |
| 02Н17В10К5МТЮ-ИД (ЧС99-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3948-85 |  |
| 02Н18К4М3Т (ЭК166) | н.б. 0,02 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | н.б. 0,3 | 17,5-18,5 | 3,0-3,8 |  | 1,40-1,90 | н.б. 0,15 |  | Со 3,0-3,6. В≤0,2 расч. Fе-осн Се≤0,02 расч. Y≤0,02 расч. Mg≤0,01 расч. ВКС210Э |  |
| 02Н18К6М3Т (ЗИ77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02Н18К9М5 (ЭП637А-ЭЛ) | н.б. 0,02 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 |  |  | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5. Fe-осн. ТУ14-1-3051-80 |  |
| 02Н18К9М5Т (ЭП637А-ИД) | н.б. 0,02 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 |  | 0,5-0,75 | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5. Fe-осн. ТУ14-1-4896-90 |  |
| 02Н18К9М5Т-ИД (ЭП637А-ИД) | н.б. 0,02 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,7-19,0 | 4,5-5,5 |  | 0,5-0,75 | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5. Fe-осн. ТУ14-1-4211-87, ТУ14-1-4896-90. ВКС 200-ИД |  |
| 02Н18М3К3Т (ЭК165; ЧС101) | н.б. 0,015 | н.б. 0,10 | н.б. 0,10 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,5-18,5 | 3,0-3,8 |  | 1,10-1,60 | н.б. 0,15 |  | Со 2,8-3,4. В≤0,02 расч. Се≤0,02 расч. Fе-осн. Y≤0,02 расч. Mg≤0,01 расч. |  |
| 02Н18М3К3Т-ИД (ЧС101-ИД; ЭК165-ИД) | н.б. 0,015 | н.б. 0,10 | н.б. 0,10 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 17,5-18,5 | 3,0-3,8 |  | 1,10-1,30 | н.б. 0,15 |  | Fе-осн. Со 2,8-3,4. В≤0,001 расч. Се≤0,02 расч. Y≤0,01 расч. Mg≤0,01 расч. ТУ14-1-5151-92; ТУ14-1-3948-85. |  |
| 02Н18Ф6М4ЮБ-ВИ (ЧС102-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02Н18Ф6М4ЮБ-ИД (ЧС 102-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3948-85 |
| 02Х8Н22С6 (ЭП794) | н.б. 0,02 | 5,4-6,7 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 7,5-10,0 | 21,0-23,0 | - | - | - | - |  | Fе-осн. | ТУ 14-3-1024-81 |
| 02Х8Н22С6-Ш (ЭП794-Ш) | н.б. 0,02 | 5,4-6,7 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 7,5-10,0 | 21,0-23,0 | - | - | - | - |  | Fе-осн. | ТУ 14-3-3812-84 |
| 02Х11Н10М2ДТЮФ-ВИ (ЧС92-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02Х11Н10М2ДТЮФ-ИД (ЧС 92-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3948-85 |
| 02Х13К13 (ЭП942) | н.б. 0,03 | н.б. 0,40 | н.б. 0,40 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 12,0-13,5 | н.б. 0,30 | н.б. 0,30 | - | - | - |  | Co 12,0-13,0. ТУ 14-1-2363-78 |  |
| 02Х15Н5ДАФ | н.б. 0,024 | н.б. 0,60 | н.б. 0,30 |  |  |  | 15,4 | 4,9 | н.б. 0,1 | н.б. 0,4 |  |  |  | Cu≤0,78. N 0,13- 0,15. Fe-осн. |  |
| 02Х15Н65М13В3ТЮ (ЭП642) | н.б. 0,04 | н.б. 0,35 | н.б. 0,60 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | 2,0-4,0 | 14,0-16,0 | 58,4-65 осн | 12,0-14,0 | - | 1,3-1,6 | 0,6-0,9 |  | Ce≤0,020. Fe≤4,0. | ТУ 14-1-1914-76 |
| 02Х16МТ (ЧС73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02Х16МТ-ПД ТУ14-1-4445-88 |  |
| 02Х16МТ-ПД (ЧС73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02Х16МТ ТУ14-1-4445-88 |  |
| 02Х16Н15М3Т (ЭК163) | н.б. 0,020 | 0,3-0,6 | 0,2-0,8 | н.б. 0,010 | н.б. 0,015 |  | 15,5-17,0 | 14,5-16,5 | 2,0-3,0 |  | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 |  | Fе-осн. Со≤0,020. N≤0,005. Се≤0,15 расч. Y≤0,005 расч. Mg≤0,02 расч. |  |
| 02Х17Н10М2-ВИ | н.б. 0,04 | н.б. 0,7 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 16,0-18,0 | 9,5-11,0 | 1,20-1,80 |  | н.б. 0,03 | 0,10 |  | Сu≤0,20. Nb≤0,05. ТУ 14-1-459-72 |  |
| 02Х17Н10М2У (ЭК131) | н.б. 0,04 | 0,30 0,70 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 16,0-18,0 | 9,5-11,0 | 1,20-1,80 |  | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 |  | Nb≤0,05.Со≤0,05. Сu≤0,25. Fе-осн. |  |
| 02Х17Н11М2 | н.б. 0,025 | 0,3-0,55 | 1,36-2,00 | н.б. 0,012 | н.б. 0,040 |  | 16,5-17,2 | 11,1-11,6 | 2,00-2,24 |  |  |  |  | Fe-осн. | ТУ14-130-308-2001 |
| 02Х17Н14С4 (ЭП553) | н.б. 0,020 | 3,50-4,50 | н.б. 0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 16,0-18,0 | 13,0-15,0 | - | - | - | - |  | Fe-осн. | ТУ00218325-20-2000 |
| 02Х17Н15М3С4 | н.б. 0,020 | 3,70 | н.б. 0,80 |  |  |  | 17,0 | 15,0 | н.б. 2,5 | - | - | - |  | Fe-осн. | ТУ00218325-20-2000 |
| 02Х18АН10 | н.б. 0,03 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 |  |  |  | 17,0-19,0 | 8,5-11,5 |  |  |  | N 0,12-0,22. Fe-осн. |  |  | AISI 304LN |
| 02Х18М2Б (ЭП882) | н.б. 0,015 | н.б. 0,2 | н.б. 0,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,010 | - | 16,5-18,5 | н.б. 0,2 | 1,5-2,0 | - | - | н.б. 0,2 |  | Nb 0,3-0,5. Cu≤0,10. N≤0,04. Ce расч≤0,05. Fе-осн. |  |
| 02Х18М2БУ (ЭК127) | н.б. 0,012 | н.б. 0,30 | н.б. 0,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 16,5-18,5 | н.б. 0,30 | 1,50-2,50 |  | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 |  | Nb 0,15-0,25.Со≤0,03. Сu≤0,15. Fе-осн. |  |
| 02Х18Н10Б-ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-5049-91 |
| 02Х18Н11 | н.б. 0,025 | н.б. 0,8 | 0,7-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,5-12,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,05 |  |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | 03Х18Н11 |
| 02Х18Н11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3183-81 ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ |  |
| 02Х18Н25М4С3 | н.б. 0,02 | н.б. 2,7 | н.б. 0,8 |  |  |  | 18,0 | 25,0 | н.б. 3,8 |  |  |  |  | Сu≤1,5. Fe осн. | ТУ 00218325-20-2000 |
| 02Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИД (ЭП753У-ИД) | н.б. 0,01 | н.б. 0,10 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,010 | - | 17,5-19,0 | 39,0-41,0 | 4,5-5,0 | 0,05-0,20 | Nb 0,25-0,60. N≤0,015. Ce≤0,05. Fe ост. ТУ14-159-264-97. 01Х18Н40М5Г2ТФРЮ-ИД |  |  |  |  |
| 02Х18Ю3Б (ЭП904) | н.б. 0,010 | н.б. 0,6 | н.б. 0,4 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 16,0-20,0 | - | - | - | - | 2,2-3,5 |  | Nb 0,1-0,5. N≤0,015. Fe осн |  |
| 02Х18Ю3Б-ВИ (ЭП904-ВИ) | н.б. 0,012 | н.б. 0,3 | н.б. 0,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | 18,5-20,0 | - | Al 2,8-3,5. Nb 0,1-0,4. Fe-осн. Cu≤0,15. La≤0,015. N≤0,015. Y≤0,015. C+N≤0,023. |  |  |  |  |  | ТУ14-1-2533-78 01Х19Ю3Б4-ВИ |
| 02Х19Ю3БУ (ЭК128) | н.б. 0,012 | н.б. 0,30 | н.б. 0,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 18,5-20,0 |  |  |  | н.б. 0,15 | 2,8-3,5 |  | Nb 0,10-0,40. Ce≤0,015. Со≤0,03. Сu≤0,15. N≤0,015. Fе-осн. |  |
| 02Х21Н21М4Г2Б (ЗИ69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02Х21Н25М4ДБ (ЭК5У) | н.б. 0,02 | н.б. 0,2 | 1,0-1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | 4,0-4,5 |  |  | Nb 0,2-0,4. Сu 1,3-1,8. B≤0,02. Сe≤0,02. Fe ост. |  |  |  |
| 02Х21Н25М5Б | н.б. 0,02 | н.б. 0,20 | 1,0-1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | 4,0-4,5 | Nb 0,2-0,4. B≤0,020. Fe ост. Устойчивость к локальным видам коррозии при работе в сильно агрессивных средах химической и газодобывающей промышленности |  |  |  |  |  |
| 02Х21Н25М5ДБ (ЭК5) | н.б. 0,02 | н.б. 0,20 | 1,0-1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | 4,0-5,0 | Nb 0,2-0,4. Сu 1,2-1,8. Fe ост. ТУ14-1-3230-81 ЛИСТЫ Г/КАТАНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ |  |  |  |  |  |
| 02Х22Н5АМ3 | н.б. 0,025 | 0,4-0,7 | н.б. 2,0 | н.б. 0,005 | н.б. 0,04 |  | 22,0-22,5 | 5,1-5,4 | 3,10-3,34 |  |  | N 0,1-0,2. Fe-осн. |  |  | ТУ14-130-308-2001 |
| 02Х22Н11Г НП (ЭК18) | н.б. 0,02 | 0,20-0,45 | 1,2-1,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 |  | 21,0-23,0 | 10,5-11,5 |  |  |  |  |  | Fе-осн. |  |
| 02Х22Н11ГУ (ЭК149) | н.б. 0,02 | 0,11-0,30 | 1,2-1,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 21,0-23,0 | 10,5-12,0 |  |  |  | н.б. 0,1 |  | Fе-осн. Cu≤0,25. Cо≤0,05. |  |
| 02Х25Н22АМ2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,7 | н.б. 2,0 |  |  |  | 24,0-26,0 | 19,0-23,0 | 2 |  |  | N 0,08-0,11. Fe-осн. |  |  | ТУ14-1-5072-91 |
| 02Х25Н22АМ2Л | н.б. 0,02 | н.б. 0,7 | н.б. 2,0 |  |  |  | 24,0-26,0 | 19,0-23,0 |  |  |  | N 0,08-0,16. Fe-осн. |  |  | ТУ00218325-20-2000 |
| 02Х25Н22АМ2-ПТ (ЧС108-ПТ) | н.б. 0,02 |  |  |  |  |  | 24,0-26,0 | 21,0-23,0 | 1,5-2,5 |  |  | N 0,12-0,22. Fe-осн. ТУ14-3-1797-91; ТУ14-1-5072-91 |  |  |  |
| 02Х25Н22АМ2-ПТ (ЧС108-ПТ) | н.б. 0,02 | н.б. 0,8 | н.б. 0,2 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 |  | 24,0-26,0 | 21,0-23,0 | н.б. 2,0 |  |  |  |  | N≤0,08 Fe-осн. | ТУ14-159-252-95 |
| 02Х26Н6-ИД (ЭП843-ИД) | н.б. 0,02 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 25,0-27,0 | 6,0-7,5 | - | - | н.б. 0,05 | н.б. 0,1 |  | Cu≤0,05. Ce расч. ≤0,1. Fe-осн. ТУ14-1-3961-85 |  |
| 02Х28Н30МДБ (ЭК77) | н.б. 0,02 | н.б. 0,2 | 0,5-1,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 27,0-29,0 | 29,0-31,0 | 2,8-3,5 |  | 0,02-0,10 | N 0,12-0,14. Nb 0,05-0,20. Сu 0,9-1,5. Fe осн. В≤0,004 расч. ТУ 14-1-4745-89. ХН30МДБ |  |  |  |
| 02ХН3ГМ (ЗИ19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 026Х16Н15М3Б (ЭИ844 Б) | н.б. 0,026 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | - | Nb 0,25-0,50.Fe осн. N≤0,05. Co≤0,02. |  |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 026Х16Н15М3БУ (ЭИ844 БУ) | н.б. 0,026 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | 0,05-0,25 | н.б. 0,05 | Al≤0,1. Nb-0,25-0,50. Cu≤0,05. Fe осн. N≤0,015. Pb≤0,0005. Co≤0,005. As≤0,005. B≤0,002. Ta≤0,005. Sb≤0,001. Zn≤0,001. Sn≤0,001. Bi≤0,0005. Ca≤0,0005. ТУ14-3-219-89 |  |  |  |
| 03 | н.б. 0,12 |  | н.б. 0,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  |  |  |  |  |  | н.б. 0,07 |  | Fe-осн. | ГОСТ Р 52246-04 |
| 03-ВИ (10864-ВИ) | н.б. 0,025 | н.б. 0,15 | н.б. 0,15 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 |  |  |  | Cu≤0,20. О≤0,004. N≤0,010. |  |  | ПРУТКИ ГОРЯЧЕКАТ. И КОВАНЫЕ ТУ14-1-896-74. НЖ-ВИ |  |  |  |
| 03-ВД (10864-ВД) | н.б. 0,025 | н.б. 0,15 | н.б. 0,15 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 |  |  |  | Cu≤0,20. О≤0,004. N≤0,010. |  |  | ПРУТКИ ИЗ НИЗКОЛЕГ.СТ. ТУ 14-1-1683-76 |  |  |  |
| 03ГНДКА (ЭП936) | н.б. 0,06 | н.б. 0,30 | 1,2-1,6 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | н.б. 0,30 | 0,8-1,1 | - | Co 0,7-1,0. Cu 0,7-1,0. Ce расч≤0,30. Fe осн. |  |  |  |  | ТУ 14-1-2576-78 |
| 03ГНКА (ЭП935) | н.б. 0,06 | н.б. 0,30 | 1,2-1,6 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | н.б. 0,30 | 0,8-1,1 | - |  | Co 0,7-1,0. Cu≤0,3. Ce расч≤0,30. Fe осн. |  |  |  | ТУ 14-1-2576-78 |
| 03ЖР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3161-81 ЖЕЛЕЗО ЧИСТОЕ |
| 03Н10Х12Д2Т | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 11,2-12,5 | 10,0-11,0 |  |  | 2,6-3,2 |  |  | B≤0,02. Ca≤0,1. Fe-ост. |  |
| 03Н12Х5М3ТЛ | 0,01-0,04 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | по согл. 0,015-0,025 | по согл. 0,015 0,025 |  | 4,5-5,0 | 12,0-12,5 | 2,5-3,0 |  | 0,7-0,9 |  |  | Fe-осн. | ГОСТ 977-88 |
| 03Н12Х5М3ТЮЛ | 0,01-0,04 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 4,5-5,0 | 12,0-12,5 | 2,5-3,0 |  | 0,7-0,9 | 0,25-0,45 |  | Fe-осн. | ГОСТ 977-88 |
| 03Н14Х5М3ТЮ (ЭП777) | н.б. 0,03 | н.б. 0,10 | н.б. 0,10 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 4,5-5,5 | 13,5-14,5 | 2,8-3,2 | - | 0,60-0,80 | 0,05-0,15 |  | Fe-осн. |  |
| 03Н14Х5М3 ТЮ-ВД (ЭП777) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 4,5-5,5 | 13,5-14,5 | 2,8-3,2 | - | 0,60-0,75 | 0,05-0,15 |  | Fe-осн. | ТУ14-1-4090-86; ТУ14-1-3150-81 ПОКОВКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ОМС2-ВД |
| 03Н15К10М5Ф5 (ЭК169) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 14,5-15,5 | 4,6-5,3 | 5,0-5,7 |  | н.б. 0,15 |  | Со 9,0-9,7. Fe осн. ТУ14-1-5202-93; ТУ14-1-5258-94 |  |
| 03Н16К4М4Т2Ю (ЗИ89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Н17К10В10МТ-ВД (ЭП836-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | 9,5-10,5 | н.б. 0,3 | 16,0-17,0 | 0,8-1,2 | - | 0,6-1,0 | н.б. 0,15 |  | Co 9,5-11,0. Fe-осн. ТУ14-1-2199-77 |  |
| 03Н18К1М3 ТЮ-ВД (ЗИ80-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | н.б. 0,25 | 17,5-18,5 | 3,3-3,8 | - | 0,05-0,20 | 0,05-0,15 |  | Co 0,8-1,2. Fe-осн. | ТУ14-1-4090-86 |
| 03Н18К8М3ТЮ-ВД (ЗИ25-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | н.б. 0,25 | 17,5-18,5 | 3,3-3,8 | - | 0,20-0,35 | 0,05-0,15 |  | Co 8,0-8,5. Fe-ост. | ТУ14-1-4090-86 |
| 03Н18К8М5Т-ВД (ЭК21-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,10 | н.б. 0,10 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | н.б. 0,3 | 17,7-19,0 | 4,2-5,0 |  | 0,2-0,7 | н.б. 0,15 |  | Со 7,5-8,5. Fe осн. | ТУ14-1-3404-82 ВКС170 |
| 03Н18К9М5Т (ЭП637) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | - | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 | - | 0,5-0,8 | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5. Fe-осн. | ТУ 14-1-1898-76; МС200; ВКС210 |
| 03Н18К9М5Т (-ЭЛ; -ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | - | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 | - | 0,5-0,8 | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5. Fe-осн. | ТУ 14-1-3039-80 ЭП637А-ВД |
| 03Н18К9М5ТР-ВД (ЭП637-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | - | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 | - | 0,5-0,8 | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5 | ВКС210-В . ТУ 14-1-3039-80. 03Н18К9М5Т |
| 03Н18К9М5ТЮ-ИД (ЧС4-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3948-85 |
| 03Н18К12М4Т2-ВИ (ЧС131-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Н18М3ТЮ-ВИ (ЧС5-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-811-73 |
| 03Н18М4Т-ИЛ (ЭП989-ИЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧС5У-ИЛ |
| 03Н18М4ТЮ-ВИ (ЧС25-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-811-73 |
| 03Н18М4ТЮ-ВИ (ЧС250-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3948-85 |
| 03Н18Ф6М3Ю (ЭК113) | н.б. 0,03 | н.б. 0,20 | н.б. 0,20 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | 0,05-0,25 | н.б. 0,3 | 17,7-19,0 | 2,8-3,4 | 5,8-6,4 |  | 0,35-0,50 |  | Fe-осн. |  |
| 03Н19К6М5ТР-ВД (ЭП631-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | н.б. 0,15 | 18,0-19,0 | 5,1-6,1 | 0,05-0,25 | 0,3-0,9 | Al 0,10-0,25. Nb 0,05-0,15.Fe осн. Co 5,8-7,0. B≤0,008. Zr 0,02-0,15. ТУ 14-1-1331-74 ТУ14-131-751- 88 03Н19К6М5ТЮР-ВД |  |  |  |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Н19К6М5ТЮР-ВД (ЭП631-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | н.б. 0,15 | 18,0-19,0 | 5,1-6,1 | 0,05-0,25 | 0,3-0,9 | Al 0,10-0,25. Nb 0,05-0,15. Co 5,8-7,0. B≤0,008. Fe осн. Zr 0,02-0,15. ТУ 14-1-1331-74. ТУ14-131-751- 88 03Н19К6М5ТР-ВД |  |  |  |
| 03Н19М3ТЮ-ВИ (ЗИ36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Н60Г8М7ТУ (ЭК147) | н.б. 0,03 | н.б. 0,30 | 7,00-9,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,3 | 58,0-61,0 | 6,0-7,0 |  | 0,3-0,9 | н.б. 0,10 |  | Nb≤0,10.Со≤0,05. Сu≤0,30. Fe-ост. |  |
| 03Х3СНМВФА (ЭП327) | 0,30-0,35 | 0,8-1,2 | 0,50-0,80 | н.б. 0,012 | н.б. 0,016 | 0,8-1,2 | 2,8-3,2 | 0,8-1,2 | 0,35-0,50 | 0,05-0,15 | - | - |  | Fe-осн. | 33Х3СНМВФА |
| 03Х8СЮТч | н.б. 0,08 | 1,0-1,3 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 7,0-8,5 |  |  |  | 0,3-0,6 | 1,0-1,3 |  |  | ТУ14-226-126-91 |
| 03Х8СЮЦ (ЭП889) | н.б. 0,03 | 1,2-1,8 | н.б. 0,5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 7,0-8,5 | н.б. 0,35 | - | - | - | 0,7-1,0 |  | Ce расч ≤0,2. Zr 0,01-0,10. Fe-осн. ТУ14-131-359-74 |  |
| 03Х9К14Н6М3Д-ВД (ЭП921) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | 0,2-0,6 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 8,5-9,5 | 6,0-7,0 | 3,0-4,0 | 0,05-0,25 | Co 13,0-14,0. Cu 1,0-1,5 Fe осн |  |  |  | ТУ14-1-1785-76; ТУ14-1-3049-80. |
| 03Х9К14Н6М3ДФ (ЭП921-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | 0,2-0,6 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 8,5-9,5 | 6,0-7,0 | 3,0-4,0 | 0,05-0,25 | Co 13,0-14,0. Cu 1,0-1,5 Fe осн ТУ14-1-1785-76. 03Х9К14Н6М3Д-Ш |  |  |  |  |
| 03Х9К14Н6М3Д-Ш (ЭП921-Ш) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | 0,2-0,6 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 8,5-9,5 | 6,0-7,0 | 3,0-4,0 | 0,05-0,25 | Co 13,0-14,0. Fe осн Cu 1,0-1,5. |  |  |  | 03Х9К14Н6М3ДФ |
| 03Х9Н9К5М3 (ЭК94; ВНС49) | н.б. 0,03 | н.б. 0,25 | н.б. 0,25 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 8,6-9,6 | 8,5-9,5 | 2,3-3,0 |  |  | н.б. 0,15 |  | Fе-осн. Со 4,2-5,2. Са≤0,05. Zr≤0,05. Y≤0,05. |  |
| 03Х10Н8К4МФ-ВД (ЭК49-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,25 | н.б. 0, 5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 9,5-10,5 | 7,5-8,5 | 0,9-1,9 | 0,1-0,3 | Со 4,0-5,0. Се≤0,01расч. Са≤0,05расч. Fe осн. Y-0,01расч. ТУ14-1-3456-82 |  |  |  |  |
| 03Х10Н8К10М5ФТ (ЗИ127) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3591-83 |  |
| 03Х11Н8М2Ф-ИД (ДИ52-ИД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 |  | 11,0-12,0 | 7,8-8,6 | 2,3-2,8 | 0,05-0,30 |  |  |  | Fe-осн. | ТУ14-1-5287-94 |
| 03Х11Н8М2ФУ-ВД (ДИ52У-ВД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х11Н10М2Е-ВД (ЭП678У-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,10 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 0,7-1,1 | н.б. 0,2 |  | ТУ 14-1-2151-77. СТАЛЬ ТОНКО-ЛИСТОВАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ |  |
| 03Х11Н10М2Т (ЭП678) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 0,7-1,1 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. Zr≤0,03. B≤0,003. Fe-осн. ТУ 14-1-1540-75. ТУ 14-1-5285-94. ЭП678У |  |
| 03Х11Н10М2Т1 (ЭП679) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 1,0-1,4 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. B≤0,003. Zr≤0,03. Fe осн. ТУ14-1-5285-94 |  |
| 03Х11Н10М2Т1-ВД (ЭП679-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 1,0-1,4 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. B ≤0,003. Zr≤0,03. Fe осн. ТУ14-1-3072-80. СТ. ТОНКОЛИСТ. Х/К ТУ 14-1-2151-77 |  |
| 03Х11Н10М2Т2 (ЭП853) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 1,7-2,1 | н.б. 0,2 |  | B расч. ≤0,002. Zr-расч. ≤0,08. Fe-осн. ТУ14-1-1788-76. ТУ14-1-2374-78 |  |
| 03Х11Н10М2Т2Ю (ЭК19; (ВНС17УП)) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,10 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 |  | 1,25-2,50 | 0,05-0,20 |  | В≤0,01. Zr≤0,03.Ca≤0,04. Fe осн. Mg≤0,01. ТУ14-131-814-90 |  |
| 03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 0,7-1,1 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. Zr≤0,03. B≤0,003. Fe-осн. ТУ 14-1-3482-82 |  |
| 03Х11Н10М2Т-ИД (ЭП678У-ИД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 0,8-1,0 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. Fe-осн. | ТУ14-1-5285-94 |
| 03Х11Н10М2ТУ-ВД (ЭП678У-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,0-11,3 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 | - | 0,6-1,0 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. Zr≤0,06 расч. B≤0,002 расч. Fe-осн. P+S≤0,022. Mn+Si≤0,30. ТУ 14-2151-77 |  |
| 03Х11Н11М2ТФ (ЭК8; ВНС36) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 11,7-13,0 | 9,5-11,5 | 1,8-2,3 | 0,1-0,3 | 0,85-1,05 | н.б. 0,2 |  | В≤0,01. Zr≤0,02.La≤0,02. Fe-осн. Nd≤0,01. |  |
| 03Х12К10М6Н4Т (ЭП927) | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 | - | 11,0-12,5 | 4,0-5,3 | 5,5-6,5 | - | 0,8-1,3 | н.б. 0,2 |  | Co 9,3-10,3. B расч 0,003. Zr≤0,08. Fe-осн. ТУ 14-1-2374- 77 |  |
| 03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ (ЗИ90-ВИ) | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  |  | 11,5-12,5 | 7,0-9,0 | 2,0-3,0 |  | 0,8-1,2 | 0,15-0,35 |  | Co 5,0-6,0. Fe-осн. | ТУ14-1-3448-82 |
| 03Х12Н8МТЮ (ЗИ37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х12Н9М2С-ВИ (ЭП659А-ВИ) | н.б. 0,03 | 1,4-1,7 | 0,60-0,90 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 11,6-12,0 | 8,50-8,90 | 1,80-2,20 | Ti 0,20-0,30. Al≤0,10. B≤0,003. Са≤0,050. Zr≤0,080. ТУ14-1-3013-80 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ СВ-03Х12Н9М2С-ВИ |  |  |  |  |  |
| 03Х12Н9М2СБ (ЭП925) | н.б. 0,03 | 1,2-1,8 | 0,50-1,00 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 11,2-12,2 | 8,2-8,9 | 1,8-2,2 | - | Nb 0,05-0,15. Ce≤0,05. Fe-осн. |  |  |  | ТУ 14-1-1741-76 |
| 03Х12Н9М2СТ (ЭП659) | н.б. 0,03 | 1,4-1,7 | 0,60-0,90 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 | - | 11,6-12,0 | 8,50-8,90 | 1,80-2,20 | - | 0,20-0,30 | н.б. 0,10 |  | B≤0,003. Zr≤0,080. Fe-осн. ТУ 14-1-3013-80 |  |
| 03Х12Н9М2СТ-ВИ (ЭП659-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3013-80 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ Св-03Х12Н9М2СТ-ВИ (ЭП659-ВИ) |  |  |  |  |
| 03Х12Н10МТР (ЭП810; ВНС-25) | н.б. 0,03 | н.б. 0,25 | н.б. 0,25 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 11,5-12,5 | 9,0-10,3 | 0,5-0,8 | - | 0,15-0,25 | н.б. 0,2 |  | B≤0,003. Zr≤0,1. Са≤0,05. Fe-осн. ТУ14-1-1768-76; ТУ14-1-3681-83 |  |
| 03Х12Н18Т2МЮФБД-ИД (ЧС95-ИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ (ЗИ90-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х12Н9М2С (ЭП659) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х12Н9М2СБ-ВИ (ЭП925-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х13 | н.б. 0,03 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 |  |  |  | 11,5-13,0 | н.б. 0,8 |  | 0,05-0,10 | 0,1-0,3 | Nb 0,1-0,3. Fe-осн. |  |  |  |
| 03Х13АГ19 (ЧС36) | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | 19,0-22,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 |  | 12,0-15,0 | н.б. 1,0 |  | N 0,05-0,10. Ce≤0,1. B≤0,003. Ca≤0,1. Fe-осн. |  |  |  |  | ТУ14-1-2682-79 ТУ14-1-743-73 |
| 03Х13Н5К10М3ФБ-ВД (ЭП931-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | 0,2-0,5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 12,0-13,0 | 4,3-5,8 | 3,0-4,0 | 0,20-0,35 | Nb 0,05-0,20. Co 9,0-10,0. Y≤0,03. Fe-осн. ТУ 14-1-2045-77. ВНС33 |  |  |  |  |
| 03Х13Н5М5К9-П (ВНЛ6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-861-74 |
| 03Х13Н7С2 (ЭИ72) | 0,25-0,34 | 2,0-3,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 12,0-14,0 | 6,0-7,5 | - | - | - | - |  | Fe осн. | ГОСТ 5949-75 3Х13Н7С2 |
| 03Х13Н8Д2ТМ (ЭП699) | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,020 | - | 12,0-13,0 | 8,0-9,0 | 0,5-1,0 | - | 0,8-1,1 | Cu 1,5-2,0. Fe-осн. |  |  | ТУ 14-1-1655-75; ТУ 14-1-2176-75 |
| 03Х13Н8М2СТ (ЭК17) | н.б. 0,030 | 1,0-1,2 | 0,20-0,80 | н.б. 0,010 | н.б. 0,015 |  | 12,0-13,0 | 8,0-9,0 | 1,6-2,0 |  | 0,1-0,6 |  |  | Fe-осн. |  |
| 03Х13Н9Г19АМ2 (ЧС37) | н.б. 0,030 | н.б. 0,6 | 18,0-22,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,04 |  | 12,0-14,0 | 8,0-10,0 | 2,0-3,0 |  | 0,1-0,6 |  |  | N 0,3-0,4. Fe-осн. | ТУ14-1-1587-76 |
| 03Х14Г2СНМФ | н.б. 0,03 | 0,4-0,7 | 1,0-1,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 13,5-15,5 | 0,6-1,0 | 0,6-0,9 | 0,7-0,9 |  |  |  | Fe-осн. |  |
| 03Х14ГНФ-ВИ | н.б. 0,03 | 0,05-0,20 | 0,4-0,7 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 14,0-15,0 | 1,0-2,0 | 0,1-0,3 | н.б. 0,5 |  |  |  | N-0,1. Fe-осн. | ТУ14-134-325-93 |
| 03Х14ГСНМФ | н.б. 0,03 | 0,4-0,7 | 0,6-0,9 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 13,5-15,5 | 0,6-1,0 | 0,6-0,9 | 0,7-0,9 |  |  |  | Fe-осн. |  |
| 03Х14К13Н4М3ТВ (ЭП767) | н.б. 0,04 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | 0,3-0,5 | 13,5-15,0 | 3,8-4,8 | 2,6-3,2 | н.б. 0,15 | 0,2-0,5 | Co 13,0-14,0. Zr расч 0,01 ТУ 14-1-1149-74. |  |  |  |
| 03Х14Н4Г3М2СБЮ (ЭК111; ВНС55) | н.б. 0,03 | 0,75-1,20 | 2,2-2,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 12,6-13,9 | 4,2-4,8 | 1,2-2,0 | - | - | 0,25-0,45 |  | Fe-осн. Y≤0,05. Nb 0,1-0,4. Zr≤0,08. Се≤0,05 расч. La≤0,05. ТУ14-1-5112-92 |  |
| 03Х14ХСНМФ | н.б. 0,03 | 0,4-0,7 | 0,6-0,9 |  |  |  | 13,5-15,5 | 0,6-1,0 | 0,6-0,9 | 0,7-0,9 |  |  |  | Fe осн. |  |
| 03Х15К14Н5М3Т (ЭП895) | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 14,0-15,5 | 4,8-5,3 | 3,0-3,6 | - | 0,1-0,3 | Co 13,0-14,0. N≤0,03. Fe-осн. |  |  |  |
| 03Х15К14Н5М3Т-ЭЛ (ЭП895-ЭЛ) | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 14,0-15,5 | 4,8-5,3 | 3,0-3,6 | - | 0,1-0,3 | Co 13,0-14,0. N≤0,03. Fe-осн. |  |  | ТУ 14-1-1208-75 св. |
| 03Х15Н35Г7М6Б (ЭП855) | н.б. 0,03 | н.б. 0,30 | 6,00-7,50 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 14,0-16,0 | 34,0-36,0 | 6,00-7,50 | - |  | Nb 1,4-1,8 Fe ост. |  |  | ТУ 14-1-2143-77 |
| 03Х15Н35Г7М6БУ (ЭК145) | н.б. 0,03 | н.б. 0,30 | 6,00-7,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 14,0-16,0 | 34,0-36,0 | 6,0-7,0 |  | - | н.б. 0,10 |  | Nb 1,40-1,80. Со≤0,05. Fe ост. Сu≤0,30. |  |
| 03Х15ЮФ | 0,01-0,03 | 0,20-0,45 | 0,4-0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 14,5-16,0 |  |  | 0,15-0,30 | 0,02-0,07 | 0,3-0,7 |  | Fe-осн. | ТУ14-226-128-91 |
| 03Х16Н9М2 (ЭП954) | н.б. 0,03 | 0,15-0,35 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 16,0-17,5 | 8,0-10,0 | 1,5-2,5 | - | - | - |  | Fe осн. ТУ14-1-2208-77 Св-03Х16Н9М2 |  |
| 03Х16Н15М3 (ЭИ844) | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | - | - | - |  | Fe-осн. | 00Х16Н15М3; ЗИ64 |
| 03Х16Н15М3Б (ЭИ844Б) | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | н.б. 0,2 | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | V≤0,2. Ti≤0,2. Cu≤0,2. Fe осн. Nb 0,25-0,50. Ст. аустенито кл. ГОСТ 5632-72. 00Х16Н15М3Б |  |  |  |  |  |
| 03Х17АН9 (ЭК177) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | 1,2-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 |  | 16,5-17,5 | 8,5-9,5 | 9,0-9,8 | N 0,08-0,15. Fе-ост. Се≤0,03. Са≤0,05. В≤0,002. |  |  |  |  | ТУ14-1-5410-2001; ТУ14-131-968-2001; ТУ14-131-967-2001. |
| 03Х17Н13М2 | н.б. 0,03 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,04 |  | 16,5-18,0 | 11,0-13,0 | 2,0-2,5 |  |  |  |  | Fe осн. |  |
| 03Х17Н14М3 (ЗИ66) | н.б. 0,02 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,015 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | 13,0-15,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,3 | - |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ТУ14-3-1348-85 |
| 03Х17Н14М3 | н.б. 0,030 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 16,8-18,3 | 13,5-15,0 | 2,2-2,8 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Cu≤0,3. Fe осн. 000Х17Н13М2 Ст. аустенито класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 03Х17Н14М3Л | н.б. 0,03 | н.б. 1,0 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,015 | н.б. 0,2 | 16,8-18,3 | 13,5-15,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,3 | - |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ТУ 0021 8325-20-2000 |
| 03Х17Н9М2У (ЭК130) | н.б. 0,03 | 0,15 0,35 | 1,50-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 16,0-18,5 | 8,0-9,5 | 1,70-2,30 |  | - | н.б. 0,1 |  | Nb≤0,10.Со≤0,05. Fe-осн. Сu≤0,20. |  |
| 03Х18К9М5Т (ЭП637; ВКС-210) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | - | 17,7-19,0 | 4,6-5,5 | - | 0,5-0,8 | н.б. 0,15 |  | Co 8,5-9,5 | ТУ 14-1-3039-80 |
| 03Х18Н9Т-ВИ | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 17,0-19,0 | 8,0-9,0 |  |  | н.б. 0,3 |  |  | Fe-осн. |  |
| 03Х18Н10Л | н.б. 0,03 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 |  |  |  | 17,0-20,0 | 9,0-11,0 |  |  | н.б. 0,2 |  |  | Fe-осн. | ТУ0021 8325-20-2000 |
| 03Х18Н10Т | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-18,5 | 9,5-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 5С-0,4 | Fe осн. Cu≤0,3. Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72. 00Х18Н10Т |  |  |  |
| 03Х18Н10Т-ВД | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | 0,5-0,2 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | - | - | н.б. 0,4 | N≤0,05. Fe ост. Co≤0,02. |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 03Х18Н10Т-Ш | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | 0,5-0,2 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | - | - | н.б. 0,4 | N≤0,05. Fe осн. Co≤0,02. |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 03Х18Н11 | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | 0,7-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,5-12,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,05 |  |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ГОСТ 5632-72 ст. высоколег. AISI 304L. 000Х18Н11 |
| 03Х18Н11 | н.б. 0,030 | н.б. 0,8 | 0,7-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 17,0-19,0 | 10,5-12,5 | - | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 03Х18Н12 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,5-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,005 | Cu≤0,3. Fe осн. Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72. 000Х18Н12 |  |  |  |
| 03Х18Н12 | н.б. 0,030 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,5-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,008 | Cu≤0,3. Fe осн. Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 03Х18Н15М-ПТ (ЗИ132-ПТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х18Н16М3 (ЗИ133) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 2,0 | н.б. 0,01 | н.б. 0,025 |  | 17,0-18,5 | 14,5-16,5 | 2,6-3,1 |  |  | Co≤0,3. Fe осн. N≤0,1. |  |  | ТУ14-123-134-95. |
| 03Х19 (ЧС86) | н.б. 0,025 | 0,25-1,50 | н.б. 0,55 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 | - | 18,0-21,0 | н.б. 1,0 |  |  |  |  |  | N≤0,05. Fe осн. | ТС599-84 |
| 03Х19АГ3Н10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1303-75; ГОСТ 2261-77; ТУ14-3-415-75 |  |
| 03Н19К6М5ТР- ВД (ЭП631-ВД) | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | н.б. 0,15 | 18,0-19,5 | 5,1-6,1 | 0,05-0,25 | 0,3-0,9 | Al 0,10-0,25. Nb 0,05-0,15. Co 5,8-7,0. B≤0,008. Fe осн. Са 0,03-0,2. Zr 0,02-0,15. ТУ14-1-1331-74. ТУ14-1-1368-74 |  |  |  |
| 03Х20Н15М3ТБ (ЭП627) | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 19,0-23,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,5 | - | 0,5-0,9 | Nb 0,2-0,6. Fe-осн. ТУ 14-1-1653-70. |  |  |  |
| 03Х20Н16АГ6 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | 5,0-7,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 20,0-22,0 | 15,0-16,0 | - | - | - | Fe-осн. |  | N 0,22-0,30 | ТУ 14-1-3291-81; ТУ 14-1-2922-80 |
| 03Х20Н18АГ12 (ЭП689) | н.б. 0,03 | н.б. 0,60 | 11,5-13,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 19,0-21,0 | 17,5-19,5 | - | - | - | N 0,15-0,30. Fe ост. |  |  | ТУ 14-1-2356- 77 |
| 03Х20Н20С5 (ЗИ52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х20Н32М3Б (ЭП864) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 20,0-22,0 | 31,5-33,0 | 3,0-4,0 | - | н.б. 0,1 | Nb 0,9-1,2. Cu≤0,20. N≤0,030. Fe ост. ТУ 14-1-2492-78 |  |  |  |
| 03Х20Н45Г6М6Б-ВИ (ЭП953-ВИ) | н.б. 0,03 | н.б. 0,30 | 6,0-7,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 19,0-22,0 | 44,0-48,0 | 5,5-7,0 | Nb 1,5-1,8. Fe ост |  | ТУ 14-1-4973-91 |  |  |  |
| 03Х20Н45Г7М6БУ (ЭК146) | н.б. 0,03 | н.б. 0,30 | 6,00-7,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 19,0-22,0 | 44,0-48,0 | 6,0-7,0 |  | н.б. 0,15 | н.б. 0,10 |  | Nb 1,50-1,80. Со≤0,05. Сu≤0,30. Fe ост. |  |
| 03Х20Н45М4Б-ВИ (ЧС42-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-4279-87 |  |
| 03Х20Н45М4БРЦ-ВИ (ЧС43-ВИ) | н.б. 0,025 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 | - | 19,0-20,5 | 44,0-46,0 | 3,3-4,3 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,2 |  | Nb 0,7≤1,0. Cu≤0,15. N≤0,02. Zr 0,02-0,04. B 0,002-0,005. Fe- ост. ТУ14-1-2916-80; ТУ14-1-1903-77 |  |
| 03Х20Н45М4БЧ (ЧС42) | н.б. 0,025 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 |  | 19,0-20,5 | 44,0-46,0 | 3,3-4,3 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,2 |  | Nb 0,7-1,1. Cu≤0,15. Y 0,02-0,05. N≤0,02. Fe-ост. ТУ14-1-2916-80 |  |
| 03Х20Н45М5Б (ЧС32) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 19,0-21,0 | 44,0-46,0 | 4,0-6,0 |  | Nb 0,9-1,3. Cu≤0,2. N≤0,025. Fe ост. |  |  |  | 03ХН45МБ ТУ14-1-769-73 |
| 03Х20Н65Г5М4Б3В (ЭК32) | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 4,0-5,0 | н.б. 0,010 | н.б. 0,015 | 0,8-1,2 | 18,0-22,0 | 62,5-69,7 осн. | 4,0-5,0 |  |  | н.б. 0,1 |  | Cо≤0,1. Ca≤0,1. Nb 2,2-3,0. Fe≤0,3. ТУ14-1-3376-82 |  |
| 03Х20Н65Г5М4ВБ (ЭК32) | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 4,0-5,0 | н.б. 0,010 | н.б. 0,015 | 0,8-1,2 | 18,0-22,0 | 62,5-69,7 осн. | 4,0-5,0 |  |  | н.б. 0,1 |  | Nb 2,2-3,0. Ce≤0,1. Ca≤0,1. Y≤0,1. Fe≤0,3. ТУ14-1-3376-82 |  |
| 03Х20Н70Г3Б3Т (ЭК148) | н.б. 0,03 | н.б. 0,20 | 2,80-4,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 19,0-22,0 | 69,7-74,8 осн. | н.б. 0,25 |  | 0,20-0,80 | - |  | Nb 2,20-2,80. Со≤0,05. Сu≤0,30. Fe≤2,0. |  |
| 03Х20Н70Г3Б3ТУ (ЭК148) | н.б. 0,03 | н.б. 0,20 | 2,80-4,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 19,0-22,0 | 69,7-74,8 осн. | н.б. 0,25 |  | 0,2-0,8 | - |  | Nb 2,20-2,80. Со≤0,05. Сu≤0,30. Fe≤2,0. |  |
| 03Х20Н70М7Б2ТУ (ЭК150) | н.б. 0,03 | н.б. 0,20 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 18,0-21,0 | 65,9-71,8 осн. | 6.0-7,0 |  | 0,6-1,1 |  |  | Nb 2,0-2,5. Со≤0,05. Сu≤0,30. Fe≤2,0. |  |
| 03Х20Ю3НТБ (КО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-4645-89 |  |
| 03Х21Н10АГ5 (ЭК91) | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | 4,0-5,5 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 |  | 20,0-22,0 | 9,0-10,5 |  |  |  | н.б. 0,1 |  | N 0,15-0,25. Се≤0,05. Y≤0,05 расч. Fe-осн. Са≤0,05. |  |
| 03Х21Н10АГ5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | 4,0-5,5 | н.б. 0,010 | н.б. 0,010 |  | 20,0-22,0 | 9,0-10,5 |  |  |  | н.б. 0,1 |  | N 0,15-0,25. Се≤0,05.К≤0,05. Y≤0,05 расч. Fe-осн. |  |
| 03Х21Н21М4ГБ (ЗИ35) | н.б. 0,030 | н.б. 0,6 | 1,8-2,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 20,0-22,0 | 20,0-22,0 | 3,4-3,7 | н.б. 0,2 | Ti≤0,2. Сu≤0,3. Nb≤0,8. (C.15-0,8.) Fe осн. Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72. 00Х20Н20М4Б |  |  |  |  |
| 03Х21Н25М5ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х21Н32М3Б (ЭП864) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 20,0-22,0 | 31,5-33,0 | 3,0-4,0 | - | н.б. 0,1 | Nb 0,9-1,2.Cu≤0,20. N≤0,030. Fe ост. ТУ 14-1-720- 79 ТУ14-1-769-73 ЧС33 |  |  |  |
| 03Х21Н32М3Б-ВИ (ЭП864-ВИ) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 20,0-22,0 | 31,5-33,0 | 3,0-4,0 | - | н.б. 0,1 | Nb 0,9-1,2. Cu≤0,20. N≤0,030. Fe ост. ТУ 14-1-2512-78. ЧС33-ВИ ТУ 14-1-3014-80 ТУ14-1-720-94 |  |  |  |
| 03Х22Н5АМ2 (ЧС123) | н.б. 0,03 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 |  | 21,0-23,0 | 4,5-5,5 | 2,5-3,5 |  |  |  |  | Fe осн. |  |
| 03Х22Н5АМ3-ПТ (ЧС123-ПТ) | н.б. 0,03 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 |  | 21,0-23,0 | 4,5-5,5 | 2,5-3,5 |  |  |  |  | Fe осн. | ТУ14-1-5161-92 |
| 03Х22Н5М3АГ-ПТ (ЧС122-ПТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х22Н5М3-ГР (ЧС123У-ГР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03Х22Н6М2 (ЗИ67) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 21,0-23,0 | 5,5-6,5 | 1,8-2,5 | н.б. 0,2 | 0,2-0,5* (0,05) |  |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ГОСТ 5632-72 |
| 03Х22Н6М2 (ЗИ67) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 21,0-23,0 | 5,5-6,5 | 1,8-2,7 | н.б. 0,2 | 0,05 |  |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ГОСТ 7350-77 |
| 03Х22Н11Г2Б (ЭП799) | н.б. 0,03 | 0,20-0,45 | 1,5-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 21,5-23,5 | 10,5-11,5 | - | - | - | Nb 1,0-1,25. Fe осн. |  |  |  |
| 03Х22Н11Г2БУ (ЭК140) | н.б. 0,03 | 0,10-0,30 | 1.50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 21,0-23,5 | 10,5-11,5 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 |  | Nb 1,0-1,30. Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe осн. |  |
| 03Х23Н6 (ЗИ68) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-24,0 | 5,3-6,3 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 (0,05) |  |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ГОСТ 5632-72 |
| 03Х23Н6 (ЗИ68) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-24,0 | 5,3-6,3 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,05 |  |  | Cu≤0,3. Fe-осн. | ГОСТ 1350-78 |
| 03Х23Н28М3Д3Т (ЭИ629) | н.б. 0,10 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,5 | - | н.б. 0,7 | Cu 3,0-4,0. Fe-ост. |  |  | ТУ14-1-1241-75 |
| 03Х23Н28Ю4Т (ЭК86) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 23,0-24,0 | 27,0-28,0 |  |  | 0,10-1,1 | 4,0-4,5 |  | Се≤0,1 расч. К≤0,1 расч. Fe-ост. ТУ14-1-4195-86 |  |
| 03Х24Н6АМ3 (ЗИ130) | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 |  | 23,5-25,0 | 5,8-6,8 | 2,5-3,5 |  |  | N 0,05-0,15. Ce≤0,1. Fe-осн. |  |  | ТУ14-1-3880-84 ТУ14-1-5021-91 |
| 03Х24Н6АМ3Л | н.б. 0,03 | н.б. 0,1 | н.б. 1,5 | - | - |  | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | - |  |  | N 0,1-0,14. Fe-осн. |  |  | ТУ0021 8325-20-2000 |
| 03Х24Н8Г5АБ (ЭК24) | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 4,5-5,5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 23,0-24,5 | 7,5-8,5 |  | 0,01-0,05 | 0,5-1,0 | н.б. 0,2 |  | Nb 0,1-0,2.N 0,10-0,25. В≤0,05. РЗМ≤0,05. Fe-осн. |  |
| 03Х24Н13Г2Б (ЭП955) | н.б. 0,03 | 0,20-0,45 | 1,5-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 | - | 23,5-25,0 | 12,0-14,0 | - | - | - | Nb 1,0-1,3. Fe-осн. |  |  |  |
| 03Х24Н13Г2БУ (ЭК141) | н.б. 0,03 | 0,10-0,30 | 1.50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 23,0-25,5 | 12,0-14,0 | н.б. 0,25 |  | - | н.б. 0,1 |  | Nb 1,00- 1,30. Со≤0,05. Сu-0,25. Fe-осн. |  |
| 03Х25Н14Г2БТ (ЭК23) | н.б. 0,035 | н.б. 0,4 | 1,4-1,9 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 |  | 24,0-26,0 | 13,0-15,0 |  | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | Nb 0,6-0,9. Fe-осн. |  |  |  |
| 03Х25Н14Г2ФБТ (ЭК23) | н.б. 0,035 | н.б. 0,4 | 1,4-1,9 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 |  | 24,0-26,0 | 13,0-15,0 |  | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | Nb 0,6-0,9. Fe-осн. |  |  |  |
| 03Х25Н25Ю5ТЛ | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 |  |  | 0,2-0,4 | 5,0-5,5 |  | Ce 0,05-0,09. Fe-ост. ТУ14-1-2443-78 |  |
| 03Х26Н6Т (ЭК65) | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 25,0-26,5 | 6,0-7,0 |  |  | 0,25-1,25 | н.б. 0,15 |  | Fe-осн. | ВНС 48 |
| 03ХГЮ | н.б. 0,06 | н.б. 0,25 | 1,1-1,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 0,3-0,6 | н.б. 0,3 | - |  |  | 0,02-0,07 |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ТУ14-1-4554-88 ТУ1373-004-05757850-00 |
| 03ХН8М2Ф-ИД | н.б. 0,03 | н.б. 0,5 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 11,0-12,0 | 7,8-8,6 | 2,3-2,8 | 0,05-0,30 |  |  |  | Fe осн. | ТУ14-1-2274-77 |
| 03ХН10М2Т1-ВД | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 10,0-13,0 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 |  | 1,0-1,4 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. Fe осн. | ТУ14-1-2100-77 |
| 03ХН10М2Т-ИД | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 10,0-13,0 | 9,0-10,3 | 1,8-2,3 |  | 0,8-1,0 | н.б. 0,2 |  | Nb≤0,15. Fe осн. | ТУ14-1-2100-77 |
| 03ХН25МДГ (ЭП979) | н.б. 0,025 | н.б. 0,25 | 1,5-2,5 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 | - | 22,0-25,0 | 24,5-27,0 | 2,5-3,0 | - | н.б. 0,1 | Nb≤0,1. Cu 2,5-3,5. Fe ост. ТУ 14-1-2571-78 |  |  |  |
| 03ХН25МДГБ (ЭП978) | н.б. 0,025 | н.б. 0,25 | 1,5-2,5 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 | - | 22,0-25,0 | 24,5-27,0 | 2,5-3,0 | - | н.б. 0,1 | Nb 0,6-0,9. Cu 2,5-3,5. Fe ост. ТУ 14-1-2571-78 |  |  |  |
| 03ХН28МДТ (ЭП516) | н.б. 0,030 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,1 | 0,5-0,9 | Cu 2,5-3,5. Al≤0,1. Nb≤0,1. Fe ост. Сплавы на железо-никелевой основе ГОСТ 5632-72. 000Х23Н28М3Д3Т; 01Х23Н28М3Д3Т |  |  |  |
| 03ХН35МЮ (ЭП796) | н.б. 0,03 | н.б. 0,15 | н.б. 0,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 15,0-18,0 | 34,0-36,0 | 3,0-4,0 | - | - | 1,0-2,5 |  | Fe ост | ТУ 14-1-2467-78 |
| 03ХН45МБ (ЧС32) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 19,0-21,0 | 44,0-46,0 | 4,0-6,0 | Nb 0,9-1,3. Cu≤0,2. N≤0,025. Fe-ост. 03Х20Н45М5Б ТУ14-1-769-73 |  |  |  |  |  |
| 03ХН58В (ЭП795) | н.б. 0,03 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,012 | н.б. 0,015 | 0,5-1,5 | 39,0-41,0 | 56,1-58,6 осн | н.б.* 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 |  | Cо≤0,5. Fe≤0,8. Nb≤0,2. Cu≤0,07. ХН58В *-по согл. зам. на W-2:1 |  |
| 04 | н.б. 0,1 |  | н.б. 0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Fe осн. | ГОСТ Р 52246-04 |
| 0402 | н.б. 0,03 | 2,95-3,15 | 0,055-0,084 | 0,020-0,028 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,05 | н.б. 0,1 |  |  |  | н.б. 0,005 |  | Cu≤0,08. N≤0,007. Fe осн. ТУ14-1-2418-78 |  |
| 0402 У | 0,040-0,055 | 2,80-3,05 | 0,055 0,104 | 0,02-0,03 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,05 | н.б. 0,1 |  |  |  | 0,015-0,035 |  | Cu≤0,1. N 0,006-0,010. Fe осн. ТУ14-134-275-91 |  |
| 0403 | н.б. 0,04 | 2,80-3,15 | 0,055 0,120 | 0,017-0,028 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,12 | н.б. 0,2 |  |  |  | н.б. 0,005 |  | Cu≤0,2. N≤0,008. Fe осн. ТУ14-1-2417-78 |  |
| 0404 | 0,021-0,028 | 2,95-3,15 | 0,055 0,075 | 0,021-0,028 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,05 | н.б. 0,1 |  |  |  | н.б. 0,005 |  | Cu≤0,08. N≤0,007. Fe осн. ТУ14-1-4252-87 |  |
| 0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-2873-79. СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХ-НИЧЕСКАЯ Г/К РУЛОННАЯ (ПОДКАТ) |  |  |  |  |
| 04А-06А (ЭП458) | 0,06-0,10 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | н.б. 0,10 | н.б. 0,25 | - | - | - | - |  |  | ТУ 14-1-1569-75 |
| 04ЖР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-1158-75. Заготовка шихтовая из технически чистого железа |  |  |  |  |  |
| 04НЗМА (ЭП463) | н.б. 0,06 | н.б. 0,30 | н.б. 0,70 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | н.б. 0,30 | 3,0-3,5 | 0,6-0,9 | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 04Х2МА (ЭП459) | н.б. 0,06 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 1,80-2,20 | н.б. 0,25 | 0,50-0,70 | - | - | - |  | Fe осн. | ГОСТ 2246-70 |
| 04Х2МФБА (ЭП632) | н.б. 0,06 | 0,20-0,45 | 0,50-0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 1,8-2,2 | н.б. 0,25 | 0,5-0,7 | 0,2-0,4 | 0,09-0,22 | - |  | Fe осн. |  |
| 04Х2МФТА (ЭП633) | н.б. 0,06 | 0,20-0,45 | 0,50-0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 1,8-2,2 | н.б. 0,25 | 0,5-0,7 | 0,2-0,4 | - | Fe осн. Nb 0,1-0,2. |  |  |  |
| 04Х3МА (ЭП707) | н.б. 0,06 | 0,25-0,45 | 0,5-0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 2,1-2,6 | н.б. 0,25 | 0,5-0,7 | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 04Х11Н9М2Д2ТЮ (ЭП832) | н.б. 0,04 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 10,5-12,5 | 8,5-9,5 | 1,5-2,2 | - | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |  | Cu 1,7-2,2. Fe осн. ТУ 14-1-1841-76 |  |
| 04Х12Н8М1ТЮ (ЗИ101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04Х13Н4АГ20 (ЧС52) | н.б. 0,07 | н.б. 0,6 | 19,0-22,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 |  | 12,0-14,8 | 3,8-5,3 | N 0,08-0,18. Ce≤0,1. B≤0,003. Ca≤0,1. Fe-осн. ТУ14-1-2508-78. 07Х13Н4АГ20 |  |  |  |  |  |  |
| 04Х13Т3Р1Ф (ЧС82) | 0,02-0,06 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-16,0 | н.б. 0,5 |  | 0,15-0,30 | 2,3-3,5 | н.б. 0,5 |  | B 1,3-1,8. Fe ост. | ТУ14-1-4599-89 |
| 04Х14К13Н4М3ТВ-ВД (ЭП767-ВД) | н.б. 0,04 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | 0,3-0,5 | 13,5-15,0 | 3,8-4,8 | 2,6-3,2 | н.б. 0,15 | 0,2-0,5 | Co 13,0-14,0. Zr расч≤0,01 Fe ост. ТУ14-1-1149-74. 03Х14К13Н4М3ТВ |  |  |  |
| 04Х14Н5Д2МЮ (ЭП956) | н.б. 0,04 | н.б. 0,2 | 0,2-0,4 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | - | 13,0-14,0 | 4,5-5,0 | 0,5-1,0 | - | - | 0,4-0,7 |  | Cu 2,0-2,5. |  |
| 04Х14Н5МГТЮ | н.б. 0,04 | н.б. 0,7 | 1,0-1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 14,0-15,0 | 5,0-6,0 | 0,8-1,1 |  | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |  | В 0,001-0,003. Fe осн. ТУ108.1377-85 |  |
| 04Х14Т3Р1Ф-ВИ (ЧС82-ВИ) | 0,02-0,06 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-16,0 | н.б. 0,5 |  | 0,15-0,30 | 2,3-3,5 | н.б. 0,5 |  | B 1,3-1,8. Fe ост. |  |
| 04Х14Т3Р1Ф-ПТ (ЧС82-ПТ) | 0,02-0,06 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-16,0 | н.б. 0,5 |  | 0,15-0,30 | 2,3-3,5 | н.б. 0,5 |  | B 1,3-1,8. Fe ост. |  |
| 04Х15Н10М3В2 (ЗИ51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04Х15СТ-ГР | н.б. 0,04 | 0,8-1,2 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 14,5-16,0 |  |  | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | Cu≤0,02. Fe осн. Со≤0,05. |  |  | ТУ14-1-5014-91 |
| 04Х16Н10М3 (ЗИ50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04Х17Н10М2 | н.б. 0,06 | н.б. 0,7 | 1,0-2,0 |  |  | - | 16,0-18,0 | 9,5-10,5 |  |  | 0,2-0,5 |  |  | Fe ост. ТУ14-1-1959-77. Св-04Х17Н10М2 |  |
| 04Х17Н10М2У (ЭК132) | н.б. 0,06 | 0,30 0,70 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 16,0-18,0 | 8,5-11,5 | 1,20-1,80 |  | - | н.б. 0,1 |  | Nb≤0,10. Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe ост. |  |
| 04Х17Т (ЧС126) | н.б. 0,04 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 16,5-18,5 |  |  |  | н.б. 0,6 |  |  | Fe осн. | ГОСТ 11068-81 |
| 04Х17Т-ГР (ЧС126-ГР) | н.б. 0,04 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 16,5-18,0 |  |  |  | н.б. 0,6 |  |  | Fe осн. | ТУ14-1-4954-91 |
| 04Х18АГ12СБ (ЭК160) | 1,4-1,8 | 1,7-2,5 | 11,0-13,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 18,4-19,5 | н.б. 0,6 |  |  |  |  |  | Nb 0,06-0,12. N 0,28-0,38. Fе-осн. 18АГ12С |  |
| 04Х18Н10 (ЭИ842; ЭП550) | н.б. 0,04 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | - |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 00Х18Н10Т |
| 04Х18Н10АМ2 | н.б. 0,04 | н.б. 0,8 | 1,0- 2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | 1,5-2,0 |  |  | N 0,18-0,25. Fе-осн. |  |  |  |
| 04Х19МАФТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-226-130-92 |  |
| 04Х19Н11М3У (ЭК138) | н.б. 0,06 | 0,25-0,55 | 1,50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | 2,30-2,80 |  | н.б. 0,10 | н.б. 0,1 |  | Fe осн. Nb≤0,10. Со≤0,05. Сu≤0,25. |  |
| 04Х19Н5АГ12М (ЭП568) | н.б. 0,60 | 0,20-0,70 | 11,5-13,5 | н.б. 0,018 | н.б. 0,030 | - | 18,0-20,0 | 4,5-5,5 | 1,20-1,60 | расч 0,2 | - | N 0,30-0,40. Fе-осн. |  |  |  |
| 04Х19Н9 (Н81) | н.б. 0,06 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,2 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. | ТУ 14-1-2641-79 |
| 04Х19Н9С2 (Н59) | н.б. 0,06 | 2,00-2,75 | 1,0-2,0 |  |  |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 |  | Fe- ост. | ТУ 14-1-2986-80 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ Св-04Х19Н9С2 |  |  |  |  |
| 04Х19Н9С2У (ЭК136) | н.б. 0,06 | 2,10-2,70 | 1,0-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,10 | н.б. 0,1 |  | Со≤0,05. Сu≤0,25. | Fe осн. |
| 04Х19Н9У (ЭК135) | н.б. 0,06 | 0,50-0,90 | 1,50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,10 | н.б. 0,1 |  | Со≤0,05. Сu≤0,25. | Fe осн. |
| 04Х19Н11М3 (Н65) | н.б. 0,06 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 |  | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | 2,0-3,0 |  | н.б. 0,2 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. |  |
| 04Х20Н10Г2Б (ЭП762) | н.б. 0,04 | 0,20-0,45 | 1,80-2,20 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 | - | 18,5-20,5 | 9,0-10,5 | - | - | - | Nb 0,90-1,30. Fe осн. |  |  | ТУ 14-1-2270-77 |
| 04Х20Н10Г2БУ (ЭК139) | н.б. 0,04 | 0,10-0,30 | 1,80-2,20 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 18,0-20,5 | 9,0-10,5 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 |  | Nb 0,90-1,40. Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe осн. |  |
| 04Х20Н14Г6М2АСБ (НС-5Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04Х32Н8-ВД (ЭП535-ВД) | н.б. 0,040 | н.б. 0,50 | н.б. 0,040 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 32,0-34,0 | 7,0-8,0 | - | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ14-1-1230-74. |
| 05 | н.б. 0,08 | - | н.б. 0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | - |  |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Fe-осн. | ГОСТ Р 52246-04 |
| 05Г4ДМФ | н.б. 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  |  | н.б. 0,3 | 0,2-0,4 | 0,08-0,15 | н.б. 0,02 | Cu 0,15-0,40. Fe-осн. |  |  | ТУ108.11.818-85 ТУ108.11.819-85 |
| 05Г4ДМФЛ | н.б. 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  |  | н.б. 0,3 | 0,2-0,4 | 0,08-0,15 | - | 0,08-0,10 |  | Cu 0,15-0,40. Fe- ост. ТУ108.11.817-85 |  |
| 05Г4ДНФЛ | н.б. 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  |  | 0,9-1,2 | - | 0,08-0,15 | н.б. 0,02 | 0,08-0,10 |  | Cu 0,5-0,8. Fe- ост. ТУ108.11.817-85 |  |
| 05Г4МНФ | н.б. 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  |  | 0,9-1,2 | 0,2-0,4 | 0,08-0,15 | н.б. 0,02 | - |  | Cu≤0,3. Fe-ост. | ОСТ108.958.04-85 ТУ108.11.818-85 |
| 05Г4МНФЛ | н.б. 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  |  | 0,9-1,2 | 0,2-0,4 | 0,08-0,15 | н.б. 0,02 | Cu≤0,3. Fe-ост. Al ввод. в распл. 0,08-0,1%. ТУ108.11.817-85 |  |  |  |
| 05ЖР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3161-81 ЖЕЛЕЗО ЧИСТОЕ |  |  |  |  |
| 05ЖР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОВОЛОКА Х/ТЯНУТАЯ ТУ 14-1-1713-76 |  |  |  |  |
| 05кп | н.б. 0,06 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 |  |  | Cu≤0,3. N≤0,008. As≤0,08. Fe-осн. |  |  |  | ГОСТ 1050-88 |
| 05Х7Н13ГТ (ЭИ816) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 6,0-7,5 | 12,5-14,0 | - | - | 0,75-1,20 | н.б. 0,5 |  | Fe-осн. ТУ14-1-2217-77 0Х7Н13ГТ |  |
| 05Х12Н2К3М2АФ (ЭК26) | 0,03-0,06 | 0,05-0,5 | 0,05-0,3 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 | н.б. 0,3 | 11,0-12,5 | 1,8-2,8 | 1,2-2,0 | 0,6-0,9 |  | Со 2,5-3,5. N 0,04-0,08. Cu≤0,25. La≤0,1. Fe-осн. ВНС40 |  |  |  |
| 05Х12Н2М (05Х12НМ) | н.б. 0,050 | 0,17-0,30 | 0,3-0,6 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 11,5-12,5 | 1,4-2,0 | 0,8-1,0 |  |  | 0,10 | N-0,020. ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ ТУ14-1-2761-79. |  |  |
| 05Х12Н2М-ПТ | н.б. 0,05 | 0,17-0,37 | 0,3-0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 11,5-13,5 | 1,4-2,0 | 0,8-1,0 | Al-0,10. N-0,030. Ce или La расч.-0,10 |  |  | ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ ТУ 14-1-2836-79 |  |  |
| 05Х12Н2М-ПТ | н.б. 0,05 | 0,17-0,37 | 0,3-0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | 11,0-13,5 | 1,4-2,0 | 0,75-1,05 | Al-0,10. N-0,040. Ce или La расч.-0,10 |  |  | ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ ТУ 14-1-2836-79 (с допусками) |  |  |
| 05Х12Н5К14М5ТВ-ВД | н.б. 0,05 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | 0,1-0,3 | 10,8-12,0 | 4,5-5,5 | 4,4-4,9 | - | 0,1-0,5 | Co 14,0-15,0. N≤0,05. Fe-осн. |  |  | ТУ14-1-3605-83 ЭП695-ВД |
| 05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) | 0,01-0,08 | 0,6-1,2 | 0,2-1,2 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 11,5-13,5 | 5,5-6,5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,5 | 0,4-0,8 | Fe-осн. Сu 1,4-2,2. Са расч. ≤0,03. Zr≤0,015. Mg-расч.0,03. ГОСТ5950-00 |  |  |  |
| 05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) | 0,01-0,08 | 0,60-1,20 | 0,20-1,20 |  |  |  | 11,5- 13,5 | 5,50-6,50 | 0,20-0,40 | 0,20-0,50 |  | Cu 1,40-2,20 Ti 0,40-0,80 |  |  |  |
| 05Х12Н9М2С3 (ЭП821) | н.б. 0,05 | 2,5-3,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,030 | - | 11,0-13,0 | 8,5-9,5 | 1,5-2,5 | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 05Х12Н9М2С3-Ш (ЭП821-Ш) | н.б. 0,05 | 2,5-3,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,030 | - | 11,0-13,0 | 8,5-9,5 | 1,5-2,5 | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ14-1-4578-89 |
| 05Х12НМ-ВИ (05Х12Н2М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-2837-79 ПРУТКИ КОВАНЫЕ |  |
| 05Х13Н5С4Д3ТЮ (ЭК25) | н.б. 0,05 | 3,3-3,8 | н.б. 0,6 | н.б. 0,03 | н.б. 0,02 |  | 12,5-13,8 | 5,0-6,5 |  |  | н.б. 0,10 | н.б. 0,10 |  | Сu 2,8-3,5. Fе-осн. ВНС27 |  |
| 05Х13ЦЮ (ЧС54) | н.б. 0,05 | н.б. 1,0 | н.б. 1,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 |  | 12,5-14,5 |  |  |  | - | 0,15-0,45 |  | Zr 0,51-0,80. Fe осн. ТУ14-1-2773-79 |  |
| 05Х14Н5ДМ | н.б. 0,06 | н.б. 0,4 | 0,4-0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 13,5-15,0 | 4,5-5,5 | 0,6-1,5 |  |  | Cu 0,8-1,1. Fe осн. |  |  |  |
| 05Х14Н15М3Ц-ВИ (ЧС79-ВИ) | н.б. 0,05 | н.б. 0,3 | 1,4-1,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 | - | 13,0-15,0 | 14,0-16,0 | 2,0-3,0 |  | - | N≤0,03. Zr≤0,15. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-3547-83 |
| 05Х14Н15М3Ц-ИЛ (ЧС79-ИЛ) | н.б. 0,05 | н.б. 0,3 | 1,4-1,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 | - | 13,0-15,0 | 14,0-16,0 | 2,0-3,0 |  | - | N≤0,03. Zr≤0,15. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-4184-86 |
| 05Х15Н5ДАМ | н.б. 0,06 | н.б. 0,3 | н.б. 0,1 | - | - |  | 15,0 | 5,0 | 1,5 | н.б. 0,06 | Cu≤0,6. N 0,19-0,23. Fe осн. |  |  |  |  |
| 05Х15Н5МАФ | н.б. 0,04 | н.б. 0,45 | н.б. 0,33 | - | - |  | 15,1 | 5,15 | 0,7 | н.б. 0,34 | Cu≤0,12. N≤0,18. Fe осн. |  |  |  |  |
| 05Х15Н11С3М-ПТ (ЧС124-ПТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05Х16Н2К5ФМБч (ЭП875; ВНС-26) | 0,04-0,07 | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 15,0-16,5 | 2,0-2,5 | 0,15-0,25 | 0,05-0,15 | Nb 0,05-0,15. Fe осн. Co 5,0-6,0. Ce 0,01-0,015. ТУ14-131-395-78. |  |  |  |  |
| 05Х16Н15АБ (ЭК172) | н.б. 0,05 | 0,2- 0,5 | 0,2- 0,6 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | 15,0-16,5 | 4,0-5,5 |  | Nb 0,04-0,10. N 0,10-0,18. Fe осн. |  |  |  |  |  |
| 05Х16Н15М2ТРч (ЭК99) | 0,04-0,05 | 0,2-0,4 | 0,9-1,3 | н.б. 0,006 | н.б. 0,010 |  | 15,0-16,0 | 15,0-16,0 | 2,0-2,5 |  | 0,2-0,4 | н.б. 0,05 |  | Со≤0,02. Сu≤0,025. N≤0,01. В 0,001-0,005. Sc 0,05-0,20 Zr≤0,05. Fe осн. ХНС 1 |  |
| 05Х17Н13М2Т | н.б. 0,05 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 |  | 16,5-18,5 | 11,0-13,5 | 2,0-2,5 |  | н.б. 0,8 |  |  | Fe ост. |  |
| 05Х18АН5ФЛ | н.б. 0,05 | н.б. 1,0 | 1,0-2,0 | - | - |  | 17,0-20,0 | 5,5-6,5 | - | 0,1-0,3 | - | N 0,10-0,16. Fe осн. |  |  | ТУ26-07-402-83 |
| 05Х18АН6М2ФЛ | н.б. 0,05 | н.б. 1,0 | 1,0-2,0 | - | - |  | 17,0-20,0 | 5,5-6,5 | 2,0-3,0 | - | - | Fe осн. |  |  | ТУ26-07-402-83 |
| 05Х18Н10Т | н.б. 0,05 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-18,5 | 9,0-10,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 |  |  | Cu≤0,3. Fe ост. | ГОСТ 5632-72 |
| 05Х18ЦЮФ (ЧС55) | н.б. 0,05 | н.б. 1,0 | н.б. 1,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 17,5-19,5 | - | - | 0.15-0,30 | - | 0,20-0,65 |  | Fe ост. ТУ14-1-2773-79; ТУ14-1-2774-79 |  |
| 05Х19Н9Ф3С2 (Н61) | н.б. 0,07 | 1,3-1,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,03 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | н.б. 0,25 | 2,2-2,7 | н.б. 0,2 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. | 05Х19Н9Ф3С2 |
| 05Х20Н5АМ3Д (ЭК72) | н.б. 0,05 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,035 |  | 20,5-22,0 | 6,1-7,0 | 2,7-3,2 | Сu 0,3-1,0. N 0,12-0,18. Се≤0,18. Fe осн. ТУ14-1-2774-79 05Х20Н7АМ3Д; 05Х22Н5АМ3Д |  |  |  |  |  |
| 05Х20Н7АМ3Д (ЭК72) | н.б. 0,05 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,035 |  | 20,5-22,0 | 6,1-7,0 | 2,7-3,2 | Сu 0,3-1,0. N 0,12-0,18. Се≤0,18. Fe осн. ТУ14-1-2774-79 05Х20Н5АМ3Д; 05Х22Н5АМ3Д |  |  |  |  |  |
| 05Х20Н9ФБС (ЭИ649) | н.б. 0,07 | 1,3-1,8 | н.б. 0,7 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 20,0-22,0 | 8,0-10,0 | - | 1,3-1,8 | - | Nb 1,0-1,4. Fe ост. |  |  | ЧМТУ 3211-52 Н-91 |
| 05Х20Н10М2Т (ЭК67) | н.б. 0,07 | 0,4-0,8 | 0,9-1,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 19,0-21,0 | 8,6-10,2 | 2,2-2,8 |  | 0,4-1,2 | Сu≤0,3. N≤0,07. Са 0,02-0,07 07Х20Н10М2ГТ |  |  |  |
| 05Х20Н14Г6М2АСБ-ГР (НС5Т-ГР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05Х20Н15АГ6 (ЧС109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05Х30Н40М6ТБ (ЭП829) | н.б. 0,05 | 0,30-0,60 | 1,00-2,00 | н.б. 0,005 | н.б. 0,020 | - | 28,0-30,0 | 39,0-42,0 | 6,00-7,00 | - | н.б. 0,60 | - |  | Nb 0,50-0,80. | ТУ 14-1-914-74 |
| 05Х20ЦФЮ (ЧС56) | н.б. 0,05 | н.б. 1,0 | н.б. 1,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 19,5-21,5 | - | 0,25-0,50 |  |  | 0,20-0,65 |  | Zr 0,51-0,80. Fe ост. ТУ14-1-2774-79 |  |
| 05Х22Н5АМ3Д (ЭК72) | н.б. 0,05 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,035 |  | 20,5-22,0 | 6,1-7,0 | 2,7-3,2 | Сu 0,3-1,0. N 0,12-0,18. Се≤0,18. ТУ14-1-2774-79. 05Х20Н7АМ3Д; 05Х20Н5АМ3Д |  |  |  |  |  |
| 05Х23Н18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3321-82 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ |  |  |  |
| 05Х26Н6М2Д2АБФЛ | н.б. 0,05 | 0,1-1,0 | 0,4-1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 | - | 25,0-27,0 | 5,5-7,5 | 1,5-2,5 | 0,08-0,15 |  | н.б. 0,08 |  | Сu 1,8-2,5. N 0,10-0,18. Са≤0,02. Се≤0,08. Zr≤0,08. Fe ост. ТУ24.11045-98 |  |
| 05Х30Н40М6ТБ (ЭП829) | н.б. 0,05 | 0,30-0,60 | 1,00-2,00 | н.б. 0,005 | н.б. 0,020 | - | 28,0-30,0 | 39,0-42,0 | 6,00-7,00 | - | н.б. 0,60 | Nb 0,50-0,80. Fe ост. |  |  | ТУ 14-1-914-74 |
| 05ХН46МВБЧ (ДИ65) | 0,03-0,07 | н.б. 0,6 | 1,2-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | 2,8-3,5 | 20,0-22,0 | 44,0-48,0 | 4,0-5,0 |  | Nb 0,7-1,3. Ce≤0,03. Fe-ост. |  |  |  | ТУ14-3-1093-82; ТУ14-1-3326-82 |
| 06 | н.б. 0,02 | - | н.б. 0,25 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | - |  |  |  | н.б. 0,3 | Al 0,02-0,07. Fe ост. Ti+Nb≤0,3. ГОСТ Р 52246-04 |  |  |  |
| 06А (ЭП458) | 0,06-0,10 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | н.б. 0,10 | н.б. 0,25 | - | - | - | - |  | Fe- ост. ТУ 14-1-1569-75 |  |
| 06ГФБАА | 0,04-0,07 | 1,15-0,35 | 1,35-1,60 | н.б. 0,005 | н.б. 0,005 | - | н.б. 0,10 | н.б. 0,1 |  | 0,05-0,08 | н.б. 0,025 | 0,02-0,04 |  | Nb 0,04-0,06. Cu≤0,05. N≤0,007. As≤0,005. Fe-ост. Sb≤0,005. Ca≤0,005. Sn≤0,005. ТУ14-1-1921-76 |  |
| 06-У | н.б. 0,11 | н.б. 0,07 | 0,3-0,6 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,25 | н.б. 0,25 |  |  |  | 0,02-0,10 |  | Cu≤0,25. Fe- ост. | ТУ14-104-131-92 |
| 06Х1 | н.б. 0,06 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | н.б. 0,005 | н.б. 0,01 |  | 0,80-0,95 | н.б. 0,3 | - |  |  | 0,02-0,05 |  | Сu 0,15-0,25. Fe ост. ТУ14-3-1972-97 |  |
| 06Х12Н3Д | н.б. 0,06 | н.б. 0,3 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 12,0-13,5 | 2,8-3,2 |  |  |  | Сu 0,5-1,1. Fe ост. |  |  | ТУ108.11.158-86 |
| 06Х12Н3ДЛ | н.б. 0,06 | н.б. 0,3 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 12,0-13,5 | 2,8-3,2 |  |  |  | Сu 0,8-1,1. Fe ост. |  |  | ТУ108.11.670-82 |
| 06Х13Н6М4К8Б (ЭК43) | н.б. 0,06 | н.б. 0,2 | н.б. 0,1 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 13,0-14,0 | 5,5-6,0 | 4,1-4,6 |  |  |  |  | Nb Расч.≤0,09. Со 8,0-9,0. Fe осн. |  |
| 06Х13Н7Д2 (ЭП898) | н.б. 0,06 | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 12,0-13,0 | 6,5-7,5 | - | - | - | Cu 2,0-2,5. Fe ост |  |  | ТУ14-1-3613-83 |
| 06Х14 (ЭК125) | н.б. 0,08 | 0,30-0,60 | 0,35-0,70 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 13,0-15,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,10 | н.б. 0,1 |  | Сu≤0,25. Fe ост |  |
| 06Х14Н5ДМФЛ | - | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 13,5-14,7 | 5,0-5,5 | 0,35-0,50 | н.б. 0,08 |  | н.б. 0,08 |  | Сu 0,8-1,3. Fe ост. Се≤0,08. Са≤0,02. ТУ108-977-80 |  |
| 06Х14Н6Д2МБТ (ЭП817) |  | н.б. 0,55 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 12,5-14,0 | 6,0-7,5 | - |  | 0,75-1,10 | н.б. 0,5 |  | Сu≤2,0. Fe ост. |  |
| 06Х14Н6Д2МБТ-Ш (ЭП817-Ш) | 0,01-0,07 | н.б. 0,7 | н.б. 0,1 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 |  | 13,0-14,8 | 5,8-6,8 | 1,4-1,7 |  | 0,03-0,10 | Fe осн. Сu 1,8-2,5. Се РАСЧ.0,05. La РАСЧ.0,05. Са РАСЧ.0,005. Со≤0,3. Се+La+Са≤0,10. Nb 0,25-0,40. ТУ14-1-2407-78 (с изменениями от 12.89г.) |  |  |  |
| 06Х15Н6МБФ | н.б. 0,06 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | 13,5-15,0 | 5,5-6,0 | 0,35-0,60 | 0,05-0,08 |  |  |  | Nb 0,05-0,10. Сu≤0,6. Fe ост. |  |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06Х15Н6МВФБ-Ш (ВНС16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-2229-77 ВНС16-Ш |
| 06Х15Н20М2Т2 (ЗИ97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06Х15Н35Г7М6Б (ЭП582) | н.б. 0,06 | н.б. 0,40 | 6,00-7,50 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 14,0-16,0 | 34,0-36,0 | 6,00-7,50 | - | - | Nb 0,80-1,20. Fe ост. |  |  | ТУ 14-1-1880-76. |
| 06Х15Н60М15 (ЭП367) | н.б. 0,08 | н.б. 0,5 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 14,0-16,0 | 61,4-66,4 осн | 14,0-16,0 | - | - | - |  | Fe≤4,0. | ТУ14-1-2370-78 ХН60М |
| 06Х16Г12М7 (ЭП740) | н.б. 0,08 | н.б. 0,60 | 11,0-13,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 15,5-17,5 | 6,5-8,0 | - | - | - | - |  | Fe ост. |  |
| 06Х16Н15М2Г2ТР (ЧС68) | 0,05-0,08 | 0,3-0,6 | 1,3-2,0 | н.б. 0,012 | н.б. 0,02 |  | 15,5-17,0 | 14,0-15,5 | 1,9-2,5 | н.б. 0,3 | 0,2-0,5 | Fe ост. N≤0,02. Co≤0,02. Ce≤0,1. В 0,02-0,05. ТУ14-1-3733-84 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД |  |  |  |
| 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) | 0,05-0,08 | 0,3-0,6 | 1,3-2,0 | н.б. 0,012 | н.б. 0,02 |  | 15,5-17,0 | 14,0-15,5 | 1,9-2,5 | н.б. 0,3 | 0,2-0,5 | Fe ост. N≤0,02. Co≤0,02. Ce≤0,1. В 0,02-0,05. |  |  | ТУ14-3-1511-87 06Х16Н15М2Г2ТР |
| 06Х16Н15М3Б-ИД (ЭИ847-Ш) | 0,04-0,08 | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | - | - | - |  | Nb 0,4-0,9. Fe ост. ТУ14-3-1511-87. 0Х16Н15М3Б-Ш |  |
| 06Х16Н15М3Б-Ш (ЭИ847-Ш) | 0,04-0,08 | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | - | Nb 0,4-0,9. Fe ост. ТУ14-3-1511-87 0Х16Н15М3Б-Ш |  |  |  |  |
| 06Х16Н15М3БР (ЭП172) | 0,04-0,07 | 0,30- 0,60 | 0,5-0,9 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 | - | 15,0-16,5 | 14,5-16,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,15 | - | н.б. 0,05 |  | Nb 0,35-0,9. B 0,003-0,008. Co≤0,02. N≤0,04. Fe ост. ТУ 14-3-219- 89 |  |
| 06Х17Н13М2Т | н.б. 0,06 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,04 |  | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2,0-2,5 |  | н.б. 0,8 |  |  | Fe ост. |  |
| 06Х18Г5Н5АБ (ЧС51) | н.б. 0,06 | н.б. 0,6 | 4,0-6,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 17,0-19,0 | 4,0-5,5 |  |  |  | Nb 0,2-0,4. N 0,10-0,25. Cu≤0,3. ТУ302.02.160-92 |  |  |  |
| 06Х18Г9Н5АБ (ЧС51) | н.б. 0,06 | н.б. 0,6 | 8,0-10,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 17,0-19,0 | 4,0-5,5 |  | Nb 0,2-0,5. N 0,15-0,30. Co≤0,2. Ce≤0,1. Fe ост. ТУ14-1-3215-81 |  |  |  |  |  |
| 06Х18Н5Г11БАФ (ЭП321) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | 10,0-12,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,045 | - | 18,0-19,5 | 4,5-5,5 | - | 0,90-1,20 | - | Nb 0,20-0,40. N 0,48-0,55. Fe осн. |  |  |  |
| 06Х18Н5Г12АБ (ЭП320) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | 11,5-13,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,045 | - | 18,0-19,5 | 4,5-5,5 | - | 0,20-0,35 | - | Nb 0,80-1,10. N 0,45-0,52. Fe осн. ТУ 14-1-646-73 |  |  |  |
| 06Х18Н10Т (0Х18Н10Т) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | - |  | Cu≤0,4. Fe ост. | ГОСТ 10498-82 |
| 06Х18Н10Т (ЭИ914) | 0,03- 0,06 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,7 | Cu≤0,3. N≤0,05. Co≤0,02. Fe ост. |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 06Х18Н10Т | 0,03- 0,06 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | - | - | н.б. 0,7 | Cu≤0,3. N≤0,5. Co≤0,02. Fe ост. |  |  | ТУ14-159-259-95 ТУ14-3-1070-81 |
| 06Х18Н10Т-ВД (ЭИ914-ВД) | 0,03-0,06 | н.б. 0,8 | 0,5- 2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | Cu≤0,3. N≤0,05. Co≤0,02. Fe ост. ТУ14-3-219-89 |  |  |  |
| 06Х18Н10Т-Ш (ЭИ914-Ш) | 0,03-0,06 | н.б. 0,8 | 0,5- 2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | Cu≤0,3. N≤0,05. Co≤0,02. Fe ост. ТУ14-3-219-89 |  |  |  |
| 06Х18Н11 (ЭИ684) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | 10,0-12,0 | - | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 06Х18Н11 (ЭИ684) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-12,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Cu≤0,3. Fe осн. Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72. 0Х18Н11 |  |  |  |
| 06Х19Н9Т (Н60) | н.б. 0,08 | 0,4-1,0 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,03 |  | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | н.б. 0,25 | - | 0,5-1,0 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. |  |
| 06Х19Н10М3Т (Н67) | н.б. 0,08 | 0,3-0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 |  | 18,0-20,0 | 9,0-11,0 | 2,0-3,0 |  | 0,5-0,8 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. |  |
| 06Х20Н4Г10 (ЭП319) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | 10,0-12,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,045 | - | 18,0-20,0 | 4,00-5,00 | - | 0,20-0,35 | - | - |  | N 0,40-0,47 |  |
| 06Х20Н8М3Д2ТЛ | н.б. 0,06 | 0,7-1,0 | 0,3-0,7 | - | - | - | 19,0-21,0 | 7,5-8,5 |  |  | 0,1-0,2 | Cu 1,5-2,0. Fе-осн. |  |  | ТУ26-16-43-77 |
| 06Х20Н11М3ТБ (ЭП89) | н.б. 0,07 | 0,5-1,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 19,0-21,0 | 10,0-12,0 | 2,5-3,5 | - | 0,6-0,9 | Nb 0,6-0,9. Fе-осн. |  |  |  |
| 06Х20Н11М3ТБ (ЭП89; Н93) | н.б. 0,07 | 0,5-1,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 19,0-21,0 | 10,0-12,0 | 2,5-3,5 | - | 0,6-0,9 | Nb 0,6-0,9 |  |  |  |
| 06Х20Н14С2 (ЭИ732) | н.б. 0,08 | 2,0-3,0 | н.б. 1,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 19,0-22,0 | 12,0-15,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Fe осн. Cu≤0,3. ГОСТ 5632-72 08Х20Н14С2; 0Х20Н14С2 |  |  |  |
| 06Х20Н25М6Г8 (ЭК56) | н.б. 0,08 | н.б. 0,5 | 7,0-8,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 |  | 18,5-21,5 | 23,0-26,0 | 6,0-7,0 |  |  |  |  | Fе-осн. |  |
| 06Х21Н7БТ (ЭП500) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | 1,00-2,00 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 20,0-22,0 | 6,8-7,8 | - | - | 0,30-0,60 | Nb 0,60-1,60 Fе-осн. |  |  | ТУ 14-1-4981-91 |
| 06Х22Н8М2ФСТАЮ (ЭК51) | н.б. 0,06 | 0,35-0,75 | 1,0-1,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,02 |  | 21,0-24,0 | 6,8-8,2 | 2,0-2,8 | 1,0-1,6 | 0,05-0,25 | 0,02-0,25 |  | N≤0,1. Fе-ост. |  |
| 06Х22Н8М2ФТАЮ (ЭК51) | н.б. 0,06 | 0,35-0,75 | 1,0-1,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,02 |  | 21,0-24,0 | 6,8-8,2 | 2,0-2,8 | 1,0-1,6 | 0,05-0,25 | 0,02-0,25 |  | N≤0,1. Fе-ост. |  |
| 06Х24Н6ТАФМ (ЭП401) | н.б. 0,08 | н.б. 0,70 | н.б. 0,80 | н.б. 0,018 | н.б. 0,030 | - | 23,0-25,5 | 5,5-6,5 | 0,06-0,12 | 0,008-0,15 | 0,08-0,20 | N 0,10-0,20. Fе-осн. |  |  | ТУ 14-1-2549-78 |
| 06Х25Н12ТЮ (ЭП87) | н.б. 0,08 | 0,6-1,0 | н.б. 0,80 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 24,0-26,5 | 11,5-13,5 | 0,6-0,1 | - | 0,6-0,9 | 0,4-0,8 |  | 06Х25Н12ТЮА |  |
| 06Х25Н16АГ6Ц-Ш (ЭП781-Ш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТЫ Г/К ИЗ ЖАРОПР. СТАЛЕЙ ТУ14-1-1731-76 |  |
| 06ХГР | 0,05-0,10 | 0,17-0,35 | 0,9-1,3 | н.б. 0,035 | н.б. 0,035 | - | 0,2-0,5 | - | - |  | н.б. 0,06 | 0,01-0,05 |  | N≤0,012. В 0,001-0,005. Fе-ост. ТУ14-1-4486-88 |  |
| 06ХГСЮ | н.б. 0,09 | 0,3-0,6 | 1,1-1,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 0,3-0,6 | н.б. 0,3 | - |  | - | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,3. Fе-ост. ТУ14-1-4554-88 |  |
| 06ХН28МДТ (ЭИ943) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,1 | 0,5-0,9 | Cu 2,5-3,5. Fe осн. Сплавы на железо-никелевой основе ГОСТ 5632-72 0Х23Н28М3Д3Т |  |  |  |
| 06ХН28МТ (ЭИ628) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 1,80-2,50 | н.б. 0,1 | 0,40-0,70 | н.б. 0,1 |  | Nb≤0,1. Fe осн. Cu≤0,25. Cо≤0,05. 0Х23Н28М3Д3Т |  |
| 06ХН28МТ (ЭИ628) | н.б. 0,06 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 1,80-2,50 | н.б. 0,1 | 0,40-0,70 | Fe осн. 0Х23Н28М2Т Сплавы на железо-никелевой основе ГОСТ 5632-72; ТУ 14-1-1458-75 |  |  |  |
| 06ХН2М (ЭИ582) | 0,05-0,10 | 0,15-0,30 | 0,55-0,85 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 0,7-1,0 | 1,4-1,8 | 0,20-0,40 | - | - | - |  | Fе-осн. |  |
| 06ХН46Б (ЭП350) | н.б. 0,06 | н.б. 0,5 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 19,0-21,0 | 44,0-48,0 | - | - | - | Fе-ост. Nb 0,8-1,2. |  |  | ТУ 14-1-516-73 ТУ14-3-145-73 |
| 06ХФ | н.б. 0,06 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | н.б. 0,005 | н.б. 0,01 | - | 0,80-0,95 | н.б. 0,3 |  | 0,03-0,08 |  | 0,02-0,05 |  | Cu 0,15-0,25. Fе-осн. ТУ14- 3-1972-97, ТУ14-156-37-97 |  |
| 06Ю | н.б. 0,06 | н.б. 0,1 | 0,25-0,50 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Cu≤0,1. Fе-осн. |  |
| 06Ю | 0,04-0,07 | 0,01-0,03 | 0,25-0,40 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  |  |  | 0,03-0,05 |  | Cu≤0,1. Fе-осн. | ТУ14-178-286-95 |
| 07Г2ФБ | н.б. 0,1 | 0,15-0,35 | 1,4-1,7 | н.б. 0,02 |  |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,05-0,08 |  | Nb 0,02,-0,05. N≤0,015. Fe осн. Cu≤0,03. ТУ14-1-1520-76 |  |  |  |
| 07Х9ЮЦФ (ЧС53) | н.б. 0,07 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 |  | 8,5-10,5 | - |  | 0,08-0,15 |  | 0,6-0,9 |  | Zr 0,07-0,15. Fe осн. ТУ14-1-2773-79 |  |
| 07Х12Г14Н4ЮМ (ЭП838) | н.б. 0,10 | н.б. 0,8 | 12,0-14,0 | н.б. 0,04 | н.б. 0,04 | - | 11,0-13,0 | 4,4-4,8 | 0,4-0,6 | - | - | 1,2-1,6 |  | В 0,0005-0,0070. Fe осн. Cе 0,01-0,20. |  |
| 07Х12НМБФ (ЭП609; Х12НМБФ) | 0,05-0,09 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 10,5-12,0 | 1,4-1,8 | 0,35-0,50 | 0,15-0,25 | Nb 0,05-0,15. Fe осн. |  |  |  |  |
| 07Х12НМБФ-Ш (ЭП609-Ш) | 0,04-0,10 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 10,45 -12,55 | 1,2-2,0 | 0,33-0,52 | 0,13-0,27 | Nb 0,03-0,17. Ce≤0,02. Cu≤0,30. |  |  |  | ТУ14-1-931-74 07Х12НМБФ |
| 07Х12НМБФ-Ш (ЭП609-Ш) | 0,05-0,09 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 10,5-12,0 | 1,4-1,8 | 0,35-0,50 | 0,15-0,25 | Nb 0,05-0,15. Fe осн. ТУ 14-1-2271-77. ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ. Х12Н2МБФ |  |  |  |  |
| 07Х12НМФБ (ЧС80) | 0,05-0,08 | н.б. 0,2 | 0,3-0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 11,5-13,0 | 0,8-1,3 | 0,8-1,0 | 0,1-0,2 |  | н.б. 0,15 |  | Nb 0,1-0,2. N≤0,03. B≤0,005. Fe ост. ТУ14-1-4092-86 |  |
| 07Х12НМФБР-ВИ (ЧС80-ВИ) | 0,05-0,08 | н.б. 0,2 | 0,3-0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | 11,5-13,0 | 0,8-1,3 | 0,8-1,0 | 0,1-0,2 |  | н.б. 0,15 |  | Nb 0,1-0,2. N≤0,03. B≤0,005. Fe ост. ТУ14-1-3668-83 |  |
| 07Х13АГ20 (ЧС46) | н.б. 0,07 | н.б. 0,6 | 19,0-22,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 12,0-14,0 | н.б. 0,1 |  | N 0,08-0,18. B≤0,003. Mg≤0,01. Cа≤0,1. Fe ост. |  |  |  |  | ТУ14-1-2640-79 ТУ14-1-3159-81 |
| 07Х13Н4АГ20 (ЧС52) | н.б. 0,07 | н.б. 0,6 | 19,0-22,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 |  | 12,0-14,8 | 3,8-5,3 |  | N 0,08-0,18. Ce≤0,1. B≤0,003. Ca≤0,1. Fe≤ост. |  |  |  |  | ТУ14-1-2508-78 04Х13Н4АГ20 |
| 07Х13Н5К5М3-Ш (ЧС128-Ш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07Х15Н4М2Т-ПТ | 0,05-0,10 | н.б. 0,6 | 0,2-0,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 14,0-16,0 | 3,5-4,5 | 1,5-2,0 |  | 0,15-0,35 | н.б. 0,2 |  | Fe ост. |  |
| 07Х15Н5Д2ТМБ | н.б. 0,07 | н.б. 0,48 | н.б. 0,65 |  |  |  | 14,0 | 5,7 | 1,5 |  | 0,07 |  |  | Cu≤2,1. Fe осн. |  |
| 07Х15Н7ЮМ2 (ЭП35) | 0,05-0,10 | н.б. 0,7 | н.б. 0,7 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 14,2-15,8 | 7,0-8,5 | 1,6-2,4 | - | - | 1,2-1,8 |  | Fe осн. Х15Н7ЮМ2; СН-4 ТУ 14-1-371-72 |  |
| 07Х15Н30В5М2 (ЧС81) | н.б. 0,07 | н.б. 0,2 | 0,8-1,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 | 4,5-5,5 | 14,0-17,0 | 29,0-31,0 | 1,8-2,2 |  | н.б. 0,06 | н.б. 0,12 |  | Cu≤0,08. N≤0,03. Fe≤ост. Y≤0,05. ТУ14-1-3970-85; ТУ14-1-4244-87. |  |
| 07Х15Н35М3РЦч-ВИ (ЧС59-ВИ) | 0,04-0,09 | н.б. 0,2 | 0,9-2,0 | н.б. 0,01 | н.б. 0,015 | н.б. 0,3 | 14,0-17,0 | 35,0-37,0 | 2,8-3,8 | Al≤0,1. Fe ост. N≤0,04. Cu≤0,15. В≤0,002. Zr≤0,05. Y≤0,05. ТУ 14-1-3126-81. ХН36МРЦч-ВИ |  |  |  |  |  |
| 07Х16Н4Б | 0,05-0,10 | н.б. 0,6 | 0,2-0,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | н.б. 0,2 | 15,0-16,5 | 3,5-4,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,20-0,40. Cu≤0,3. Fe осн. Стали мартенситного класса ГОСТ 5632-72 ГОСТ 25054-81 |  |  |  |
| 07Х16Н4Д4Б-Ш | н.б. 0,07 | н.б. 1,0 | н.б. 1,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,045 |  | 15,0-17,0 | 3,0-5,0 | н.б. 0,3 |  | н.б. 0,15 |  |  | Nb≤0,45.Сu 3,0-5,0. Fe ост. |  |
| 07Х16Н6 (ЭП288) | 0,05-0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 15,5-17,5 | 5,0-8,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Cu≤0,3. Fe осн. Х16Н6 Стали аустенито-мартенситного класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 07Х16Н6-Ш (ЭП288-Ш) | 0,05-0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 15,5-17,5 | 5,0-8,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | - |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72; ТУ14-1-759-73 |
| 07Х16Н19М2Г2БТР (ЭК164) | 0.05-0,09 | 0,3-0,6 | 1,5-2,0 | н.б. 0,010 | 0,010 0,025 |  | 15,0-16,5 | 18,0-19,5 | 2,0-2,5 | н.б. 0,15 | 0,25- 0,5 | н.б. 0,1 |  | Nb 0,1-0,4.Со≤0,02. N≤0,02. В 0,001-0,020. Се≤0,15 расч. Fe ост. |  |
| 07Х17Н16 (ЭП626) | 0,04-0,10 | н.б. 0,60 | 1,0-2,0 | 0,10-0,20 | н.б. 0,035 | - | 16,0-18,0 | 15,0-17,0 | - | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ 14-1-886-74 |
| 07Х17Н16ТЛ | 0,04-0,10 | 0,20- 0,60 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 16,0-18,0 | 15,0-17,0 | - | - | 0,005 0,150 |  |  | Fe осн. | ГОСТ 977-88 |
| 07Х17Н7ГТ (ЭИ814) | н.б. 0,05 | н.б. 0,6 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | - | 16,0-17,5 | 6,0-7,5 | - | - | 0,85-1,20 | н.б. 0,5 |  | Fe осн. | ГОСТ 10994-74 17ХНГТ |
| 07Х18Н9Л | н.б. 0,07 | 0,2-1,0 | 1,0-2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 | - | 17,0-20,0 | 8,0-11,0 | - | - |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. |  |
| 07Х18Н9ТЮ (ЭИ793; Н62) | н.б. 0,09 | н.б. 0,80 | н.б. 2,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 | - | - | 1,0-1,4 | 0,6-0,95 |  | Fe осн. | СВ-07Х18Н9ТЮ |
| 07Х18Н10 | н.б. 0,07 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,04 |  | 17,0-19,0 | 8,5-10,5 | - |  | - |  |  | Fe осн. |  |
| 07Х18Н10-Ш | н.б. 0,07 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,04 |  | 17,0-19,0 | 8,5-10,5 | н.б. 0,5 |  | н.б. 0,15 |  |  | Fe осн. |  |
| 07Х18Н10Г2С2М2Л | н.б. 0,07 | н.б. 2,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,04 | н.б. 0,04 |  | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 2,0-2,5 |  | н.б. 0,15 |  |  | Fe осн. | ГОСТ 977-88 |
| 07Х18Н10Р (ЭП287) | н.б. 0,07 | н.б. 0,8 | н.б. 1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 18,0-20,0 | 9,0-11,0 | - | - | - | Fe осн. B 0,65-1,15. ПРОКАТ ЛИСТ. Г/К ТУ 14-1-1620-76 |  |  |  |
| 07Х19Н10Б (Н64) | 0,05-0,09 | н.б. 0,7 | 1,5-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 |  | 18,5-20,5 | 9,0-10,5 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,2 | Fe осн. Nb. Сu≤0,25. |  |  | ТУ 14-1-2007-77. Св-07Х19Н10Б |
| 07Х20Н10М2ГТ (ЭК67) | н.б. 0,07 | 0,4-0,8 | 0,9-1,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 19,0-21,0 | 8,6-10,2 | 2,2-2,8 |  | 0,4-1,2 | Сu≤0,3. N≤0,07. Са 0,02-0,07. Fe осн. 05Х20Н10М2Т |  |  |  |
| 07Х20Н13Г6М2АСБ (НС-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07Х20Н13Г6М2АСБ-ГР (НС5-ГР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07Х20Н25М3ДТЛ | н.б. 0,07 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 |  |  |  | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 3,0 |  | ? |  |  | Сu-?. Fe осн. |  |
| 07Х21Г7АН5 (ЭП222) | н.б. 0,07 | н.б. 0,7 | 6,0-7,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 19,5-21,0 | 5,0-6,0 | - | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | N 0,15-0,25. (по согл.S≤0,030). Fe осн. ТУ14-1-1141-74. Х21Г7АН5 |  |  |  |
| 07Х21Г7АН5 (ЭП222) | н.б. 0,07 | н.б. 0,7 | 6,0-7,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 19,5-21,0 | 5,0-6,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Сu≤0,3. Fe осн. N 0,15-0,25. |  |  | ГОСТ 5632-72 Х21Г7АН5 |
| 07Х21Г7АН5 (ЭП222) | н.б. 0,07 | н.б. 0,7 | 6,0-7,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 19,5-21,0 | 5,0-6,0 | - | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Сu≤0,3. Fe осн. N 0,15-0,25. |  |  | ГОСТ 5632-72 Х21Г7АН5 |
| 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222-Ш) | н.б. 0,07 | н.б. 0,7 | 6,0-7,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 19,5-21,0 | 5,0-6,0 | н.б. 0,3 | - | N 0,15-0,25. Сu≤0,3. Fe осн. ТУ14-1-3041-80. Х21Г7АН5-Ш |  |  |  |  |
| 07Х21Н9С2 (ВНЛ4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-861-74 |
| 07Х21Н9С2М-ВИ (ВНЛ4-ВИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07Х21Н18М4Г2ФАТ (ЗИ84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07Х22Н13Г5СТ (ЧС49) | н.б. 0,07 | 0,8-1,2 | 5,0-6,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 |  | 21,0-23,0 | 12,0-14,0 |  |  | 0,2-0,5 | Аl≤2,2. Ce≤0,2. B≤0,004. Cа≤0,01. Fe-ост. Y≤0,05. ТУ14-1-4241-87 |  |  |  |
| 07Х22Н13Г5СТ-Ш (ЧС49) | н.б. 0,07 | 0,8-1,2 | 5,0-6,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 |  | 21,0-23,0 | 12,0-14,5 |  |  | 0,2-0,5 | Аl≤2,2. Ce≤0,2. B≤0,004. Cа≤0,01. Fe-ост. Y≤0,05. ТУ14-1-2646-79 |  |  |  |
| 07Х25Н12Г2Т (ЭП75) | н.б. 0,09 | 0,30-1,00 | 1,50-2,50 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 24,0-26,5 | 11,0-13,0 | - | - | 0,60-1,00 | - |  | Fe осн. | ГОСТ 2246-70 |
| 07Х25Н12Г2Т (ЭП75; Н94) | н.б. 0,09 | 0,3-1,0 | 1,5-2,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 24,0-26,5 | 11,0-13,0 | н.б. 0,25 |  | 0,6-1,1 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. |  |
| 07Х25Н13 (Н71) | н.б. 0,09 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 |  | 23,0-26,0 | 12,0-14,0 | н.б. 0,25 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. N≤0,05. |  |  |  |
| 07Х25Н13У (ЭК142) | н.б. 0,08 | 0,50-0,80 | 1.50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 23,5-26,0 | 12,0-14,0 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,10 | Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe осн. |  |  |  |
| 07Х25Н16АГ6Ф-Ш (ЭП750-Ш) | н.б. 0,08 | н.б. 0,7 | 5,0-7,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,035 | - | 23,0-26,0 | 14,0-18,0 | - | 0,1-0,5 | - | N 0,27-0,45. Ce≤0,2. Fe осн. |  |  | ТУ 14-1-911-74 |
| 07Х25Н16АГ6Ф-Ш (ЭП750-Ш) | н.б. 0,07 | н.б. 0,6 | 5,0-7,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 23,0-26,0 | 14,0-18,0 | - | 0,2-0,5 | - | N 0,30-0,45. Ce≤0,2. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-1644-76 |
| 07Х25Н16АГ6Ц (ЭП781) | н.б. 0,007 | н.б. 0,6 | 5,0-7,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,035 | - | 23,0-26,0 | 15,0-18,0 | - | - | - | N 0,30-0,45. Ce 0,010-0,15. Fe осн. ТУ14-1-912-74. |  |  |  |
| 07Х25Н16АГ6Ц-Ш (ЭП781-Ш) | н.б. 0,007 | н.б. 0,6 | 5,0-7,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,035 | - | 23,0-26,0 | 15,0-18,0 | - | - | - | N 0,30-0,45. Ce 0,010-0,15. Fe осн. |  |  |  |
| 07Х25Н50М9К9 Б2Г3 (ЭП883) | 0,05-0,09 | н.б. 0,50 | 2,0-4,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 24,0-26,0 | 43,3-54,4 осн | 8,0-10,0 | - | - |  |  | Nb 2,0-3,0. Co 8,0-10,0. Ce≤0,03. Fe 1,0-3,0 |  |
| 08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | н.б. 0,040 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 |  |  | N≤0,008. Сu≤0,3. As≤0,08. Fe осн. ГОСТ 1050-88 СТ. УГЛЕРОД. КАЧЕСТВ. |  |  |  |  |
| 08Г1НФБ | 0,06-0,10 | 0,2-0,4 | 1,0-1,4 | н.б. 0,010 | н.б. 0,020 |  |  |  |  | 0,05-0,10 |  | 0,02-0,06 |  | Nb 0,04-0,06. Fe осн. ТУ14-3-1698-2000 |  |
| 08Г1НФБ | 0,06-0,10 | 0,2-0,4 | 1,0-1,4 | н.б. 0,010 | н.б. 0,020 |  |  | 0,15-0,30 |  | 0,05-0,10 |  | 0,02-0,06 |  | Nb 0,04-0,06. Fe осн. ТУ14-1-5386-99 |  |
| 08Г1НФБ-Ш | 0,06-0,10 | 0,2-0,4 | 1,0-1,4 | н.б. 0,010 | н.б. 0,020 |  |  | 0,15-0,30 |  | 0,05-0,10 |  | 0,02-0,06 |  | Nb 0,04-0,06. Fe осн. ТУ14-1-5386-99 Штрипс нисколегированный |  |
| 08Г2БТ | 0,07-0,11 | 0,02-0,04 | 1,45-1,65 | н.б. 0,010 | н.б. 0,020 |  |  |  |  |  | 0,07-0,09 |  |  | Nb 0,01-0,03. Fe осн. ТУ14-1-4349-87 |  |
| 08Г2ДНФЛ | 0,05-0,10 | 0,15-0,40 | 1,3-1,7 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 |  | н.б. 0,3 | 1,15-1,55 |  | 0,02-0,08 |  | Сu 0,8-1,1. Fe осн. РЗМ 0,02-0,05. ГОСТ 21357-87 |  |  |  |
| 08Г2ДНФЛ | 0,05-0,10 | 0,15-0,40 | 1,3-1,7 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,3 | 1,15-1,55 |  | 0,02-0,08 |  | Сu 0,8-1,1. Fe осн. РЗМ 0,02-0,05. ТУ108.11.973.-88 |  |  |  |
| 08Г2МФА | 0,06-0,10 | 0,17-0,37 | 1,0-1,6 | н.б. 0,008 | н.б. 0,012 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 | 0,3-0,5 | 0,05-0,10 |  | 0,01-0,04 |  | Сu≤0,3. Са≤0,02. Fe осн. ТУ05764417-013-93 |  |
| 08Г2МФБ | н.б. 0,12 | 0,2-0,5 | 1,3-1,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 | 0,15-0,3 | 0,03-0,08 |  | - |  | Nb 0,02-0,05. Fe осн. Сu≤0,03. ТУ14-1-2026-77 |  |
| 08Г2С | 0,05-0,15 | 0,7-1,0 | 1,5-2,3 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  |  | Сu≤0,3. As≤0,08. Fe осн. |  |  | ГОСТ 10884-94 |
| 08Г2СФ | н.б. 0,12 | 0,4-0,6 | 1,2-1,6 | н.б. 0,010 | н.б. 0,025 |  |  |  |  | 0,03-0,08 |  |  |  | Fe осн. | ТУ14-1-2251-78 |
| 08Г2СФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3208-81 СЛЯБЫ |  |
| 08Г2Т | 0,07-0,11 | 0,02-0,04 | 1,45-1,65 | н.б. 0,010 | н.б. 0,020 |  |  |  |  |  | 0,07-0,10 |  |  | Fe осн. | ТУ14-1-4349-87 |
| 08Г32Х10 (ЭП244) | н.б. 0,10 | н.б. 0,65 | 30,0-33,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 9,0-11,0 | н.б. 0,60 | - | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ 14-1-1188-74 |
| 08Г35Ю6М2 (ЭП181) | 0,06-0,12 | н.б. 0,6 | 30,0-35,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,04 | - | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | 2,0-2,5 | - | - | 5,5-6,5 |  | Fe осн. | ТУ 14-1-2319-78 |
| 08ГБЮ | 0,07-0,10 | н.б. 0,3 | 1,1-1,4 | н.б. 0,006 | н.б. 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,020-0,055 |  | Nb 0,035-0,055. Fe осн. Са≤0,004. ТУ14-1-4358-87 |  |
| 08ГБЮТР | 0,07-0,10 | н.б. 0,3 | 1,1-1,4 | н.б. 0,006 | н.б. 0,025 |  |  |  |  |  | 0,02-0,04 | 0,020-0,055 |  | Nb 0,035-0,055. Fe осн. Са≤0,004. В 0,001-0,003. ТУ14-1-4358-87 |  |
| 08ГБЮТР | 0,06-0,10 | н.б. 0,3 | 1,1-1,4 | н.б. 0,006 | н.б. 0,025 |  |  |  |  |  | 0,02-0,04 | 0,020-0,05 |  | Nb 0,02-0,04. Fe осн. Са≤0,004. В 0,001-0,003. ТУ14-1-1471-87 |  |
| 08ГДНФ | н.б. 0,1 | 0,15-0,40 | 0,8-1,2 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,3 | 1,15-1,55 |  | 0,08-0,12 |  | Сu 0,8-1,2. Fe осн. ТУ 108.1273-84 |  |  |  |
| 08ГДНФ-Ш | н.б. 0,1 | 0,15-0,40 | 0,8-1,2 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,3 | 1,15-1,55 |  | 0,08-0,12 |  | Сu 0,8-1,2. Fe осн. СЛИТКИ ЛИСТОВЫЕ ТУ14-1-2788-79 |  |  |  |
| 08ГДНФЛ | н.б. 0,1 | 0,15-0,40 | 0,6-1,0 | н.б. 0,035 | н.б. 0,035 |  | - | 1,15-1,55 |  | н.б. 0,1 |  | Сu 0,8-1,2. Fe осн. ГОСТ 977-88 ТУ 108.989-80 |  |  |  |
| 08ГНБ | н.б. 0,09 | 0,15-0,40 | 0,85-1,35 | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,3 | 0,40-0,65 |  |  |  | Nb 0,02-0,04. Сu≤0,3. Fe осн. ТУ14-104-159-96 |  |  |  |
| 08ГСНМТ (ЭП259) | 0,06-0,11 | 0,3-0,6 | 1,0-1,3 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | н.б. 0,3 | 0,8-1,2 | 0,4-0,6 | - | 0,05-0,12 | - |  | Fe осн. |  |
| 08ГСЮТ | н.б. 0,09 | 0,3-0,6 | 0,7-1,1 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | - | 0,02-0,08 | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,3. Fe осн. ТУ14-1-3764-84 |  |
| 08ГСЮФ | н.б. 0,09 | 0,3-0,6 | 0,7-1,1 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,02-0,08 |  | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,3. Fe осн. ТУ14-1-3764-84 |  |
| 08К | 0,05-0,10 | 0,15-0,35 | 0,25-0,50 | н.б. 0,04 | н.б. 0,04 | - | н.б. 0,15 |  | н.б. 0,05 |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. |  |
| 08Ка | н.б. 0,08 | 0,15-0,35 | 0,25-0,50 | н.б. 0,04 | н.б. 0,04 | - | н.б. 0,15 |  | - |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. |  |
| 08кп | 0,05-0,12 | н.б. 0,03 | 0,25-0,50 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | - |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. N≤0,008. As≤0,08. ГОСТ 1050-88 |  |
| 08кп | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 | - |  |  | - |  |  |  |  | Fe осн. | ГОСТ 10707-80 ГОСТ 9045-93 |
| 08кп | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | 0,2- 0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | - |  |  | н.б. 0,01 |  | Сu≤0,15. Fe осн. N≤0,008. As≤0,08. ГОСТ 24244-80 |  |
| 08кп | н.б. 0,08 | н.б. 0,03 | 0,2- 0,4 | н.б. 0,022 | н.б. 0,022 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 | - |  |  |  |  | Fe осн. N≤0,008. As≤0,08. ГОСТ 503-81 |  |
| 08кп-3 | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | 0,25- 0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,15 | - |  |  |  |  | Сu≤0,2. Fe осн. N-0,008. As≤0,08. ГОСТ 4041-71 |  |
| 08Н50 (ЭИ824) | н.б. 0,15 | н.б. 0,15 | 0,1-0,3 | н.б. 0,035 | н.б. 0,040 | - | н.б. 0,30 | 55,0-60,0 | - | - | - | - |  | Fe ост. |  |
| 08Н60Г8М7Т (ЭП705) | н.б. 0,10 | н.б. 0,4 | 7,0-10,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | - | 58,0-60,0 | 6,0-7,5 | - | 0,30-0,60 |  |  | Fe oст. |  |
| 08НМ (ЭИ569) | н.б. 0,12 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | н.б. 0,20 | 1,0-1,5 | 0,40-0,55 | - | - | - |  |  | 10НМ |
| 08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | - |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. N≤0,008. As≤0,08. ГОСТ 1050-88 |  |
| 08пс | н.б. 0,09 | н.б. 0,04 | н.б. 0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 | - |  | н.б. 0,1 | - |  |  |  |  | Fe осн. | ГОСТ 14918-80 ГОСТ 503-81 |
| 08пс | 0,05-0,11 | н.б. 0,1 | 0,35-0,65 | н.б. 0,040 | н.б. 0,035 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | - |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. N≤0,008. As≤0,08. ГОСТ 10702-78 |  |
| 08пс | 0,05-0,10 | н.б. 0,1 | 0,25-0,45 | н.б. 0,035 | н.б. 0,030 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,2 | - |  |  | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,2. Fe осн. N≤0,007. ГОСТ 16523-89 |  |
| 08пс | 0,05-0,10 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | н.б. 0,040 | н.б. 0,035 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,3 | - |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. N≤0,008. As-0,08. ТУ14-152-42-98 |  |
| 08пс-3 | н.б. 0,09 | н.б. 0,04 | 0,25- 0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 | - | н.б. 0,1 | н.б. 0,15 | - |  |  |  |  | Fe осн. Сu≤0,2. N≤0,008. As≤0,08. ГОСТ 4041-71 |  |
| 08р | 0,06-0,13 | н.б. 0,07 | 0,25-0,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | н.б. 0,1 |  | - |  | 0,01-0,03 | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,1. Fe осн. В 0,002-0,005. ТУ ОЭМК |  |
| 08Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3172-81 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ Г/К ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИКЕЛИРОВАННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ |  |  |  |
| 08Фкп | н.б. 0,08 | 0,03- 0,04 | 0,20- 0,40 | н.б. 0,025 | н.б. 0,02 | - | 0,03-0,04 | н.б. 0,1 | - | 0,02-0,04 |  |  |  | Сu≤0,1. Fe осн. ТУ 14-1-1229-75 |  |
| 08Х2Г2ФА | н.б. 0,08 | н.б. 0,3 | н.б. 1,6 | н.б. 0,035 | н.б. 0,035 | - | н.б. 1,8 |  |  | н.б. 0,3 |  |  |  | N≤0,3. Fe осн. | ТУ14-159-227-93 |
| 08Х3Г2СМ (Н54) | н.б. 0,1 | 0,45-0,75 | 2,0-2,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 2,0-3,0 | н.б. 0,30 | 0,3-0,5 | н.б. 0,08 | н.б. 0,04 | н.б. 0,05 |  | Fe осн. Сu≤0,25. As≤0,08. N≤0,018. |  |
| 08Х4Н70М12Г6Т (ЭП787) | н.б. 0,08 | н.б. 0,4 | 5,5-7,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 3,0-5,0 | 65,2-76,9 осн | 11,0-14,0 | - | 0,05-0,20 | Fe 3,0-8,0. ТУ 14-1-2472-76 |  |  |  |
| 08Х10Н16Т2 | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 2,0-4,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 10,0-12,0 | 15,0-17,0 |  |  | 1,5-2,5 | 0,5- 1,0 |  | Се≤0,05. Fe осн. | ТУ14-3-1564-88 |
| 08Х10Н20Т2 | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 1,5-2,5 | н.б. 1,0 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 0Х10Н20Т2 |
| 08Х10Н20Т2 | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | - | - | 1,5-2,5 | н.б. 1,0 |  | Fe осн. | ТУ14-3-1564-88 |
| 08Х10Н20Т2 | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,2 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | - | - | 1,5-2,5 | н.б. 1,0 |  | Fe осн. Стали аустенитного кл. ГОСТ 5632-72 0Х10Н20Т2 |  |
| 08Х11Г22М2НТ (ЭК68) | н.б. 0,1 | 0,4-0,7 | 21,0-23,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,03 |  | 9,8-11,8 | 1,0-1,6 | 2,2-2,8 |  | 0,1-0,8 |  |  | N≤0,07. Са 0,02-0,07 расч. |  |
| 08Х11Г35МР (ЭП939) | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | 33,5-36,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 9,5-11,5 | н.б. 0,5 | 0,5-0,9 | - | - | - |  | B≤0,008. Fe осн. |  |
| 08Х12Н4ГСМЛ | н.б. 0,08 | н.б. 1,0 | н.б. 1,5 | н.б. 0,035 | н.б. 0,035 | - | 11,5-13,5 | 3,5-5,0 | н.б. 1,0 | - | - |  |  | Fe осн. | ГОСТ 977-88 |
| 08Х13 (ЭИ496) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 12,0-14,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Сu≤0,3. Fe осн. Стали ферритного класса ГОСТ 5632-72, ГОСТ 25054-81. 0Х13 |  |  |  |
| 08Х13 (0Х13, ЭИ496) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 12,0-14,0 | - | - | Fe осн. Стали ферритного класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |  |  |
| 08Х13Г15Н5 (ЭК60) | н.б. 0,08 | 0,3- 0,8 | 13,6-15,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 |  | 12,0-14,0 | 4,0-5,2 |  | н.б. 0,05 |  |  |  | Сu≤0,30. N≤0,07 |  |
| 08Х13Л (ЭИ496Л) | н.б. 0,08 | 0,3-0,6 | 0,2-0,7 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 12,0-14,0 | н.б. 0,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Сu≤0,3. Fe осн. ОСТ 108.961.04-80/87ВД |  |  |  |
| 08Х14ГНТ (Н-85) | н.б. 0,1 | 0,25-0,65 | 0,9-1,3 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 12,5-14,5 | 0,4-0,9 | н.б. 0,25 | - | 0,6-1,0 |  |  | Сu≤0,25. Fe осн. |  |
| 08Х14К3Н2МФБ (ЭК93) | 0,05-0,09 | н.б. 0,60 | н.б. 0,60 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,8-1,2 | 13,8-14,5 | 1,4-1,8 | 0,55-0,90 | 0,15-0,25 | Nb 0,09-0,19.Со 2,0-4,0. Се≤0,05. Са≤0,05. Zr≤0,05. Fe осн. ВНС51; 08Х14Н2К2МФБ |  |  |  |  |
| 08Х14МФ | 0,03-0,10 | 0,20-0,45 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-15,5 | н.б. 1,0 |  |  |  |  |  | Fe осн. | ТУ14-105-549-92 |
| 08Х14МФ | 0,05-0,10 | 0,20-0,45 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-14,8 | - | 0,2-0,4 | 0,15-0,30 |  |  |  | Fe осн. |  |
| 08Х14Н2К2МФБ (ЭК93) | 0,05-0,09 | н.б. 0,60 | н.б. 0,60 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,8-1,2 | 13,8-14,5 | 1,4-1,8 | 0,55-0,90 | 0,15-0,25 | Nb 0,09-0,19. Со 2,0-4,0. Се≤0,02. Са≤0,05 Zr≤0,05. 08Х14К3Н2МФБ; ВНС51 |  |  |  |  |
| 08Х14Н5М2Д (ВНЛ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-861-74 ВНЛ3-ВИ |
| 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ1-812-0053-81 |
| 08Х14Н7М (ВНЛ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-861-74 ВНЛ1-ВИ |
| 08Х14Н7МЛ | н.б. 0,08 | 0,20-0,75 | 0,3-0,9 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 13,0-15,0 | 6,0-8,5 | 0,5-1,0 |  |  |  |  | Fe осн. | ГОСТ 977-88 |
| 08Х14Н8С3Б (ЭП305) | 0,05-0,10 | 2,8-3,5 | 1,5-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 | - | 13,5-15,5 | 8,0-9,0 | - | - | - | Nb 0,8-1,1. Fe осн. |  |  |  |
| 08Х14Н8С3БУ (ЭК129) | 0,04-0,09 | 2.80-3,50 | 1,50-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 13,5-15,5 | 8,0-9,0 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,25 | н.б. 0,1 |  | Nb 0,80-1,10. Со≤0,05. Сu≤0,25. Fe осн. |  |
| 08Х14НДЛ | н.б. 0,08 | н.б. 0,4 | 0,5-0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 13,0-14,5 | 1,2-1,6 |  |  |  | Сu 0,8-1,2. Fe осн. |  |  | ГОСТ 977-88 ТУ 108-989-80 |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Х14Ф | н.б. 0,1 | 0,2-0,6 | 0,6-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 11,0-15,5 | - |  | 0,2-0,5 |  | Fe осн. |  | ТУ 1104-138000-05757848-0001 |  |
| 08Х14Ф | 0,03-0,10 | 0,2-0,45 | 0,8-1,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-15,5 | н.б. 1,0 |  |  |  |  |  | Fe осн. | ТУ14-105-549-92 |
| 08Х14Ф | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 13,0-15,0 | - |  | 0,15-0,30 |  |  |  | Fe осн. | ТУ14-159-249-94 |
| 08Х15Г8Н5Д | н.б. 0,08 | н.б. 1,0 | 7,0-8,0 | н.б. 0,010 | н.б. 0,060 | - | 14,0-16,5 | 4,0-5,0 |  |  |  | Cu≤1,5. Fe осн. N≤0,1 |  |  |  |
| 08Х15Н4ДМЛ | н.б. 0,08 | н.б. 0,4 | 1,0-1,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 | - | 14,0-16,0 | 3,5-3,9 | 0,30-0,45 |  |  |  |  | Cu 1,0-1,4. Fe осн. | ГОСТ 977-88 ТУ 108-989-80 |
| 08Х15Н5Д2Т (ЭП410) | н.б. 0,08 | н.б. 0,70 | н.б. 0,70 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 |  | 14,0-15,0 | 4,7-5,5 |  |  | Ti 0,10-0,25. Fe осн. Cu 1,75-2,50. ТУ 14-1-2153-77. Х15Н5Д2Т; ВНС-2 |  |  |  |  |
| 08Х15Н5Д2Т (ЭП225) | н.б. 0,08 | н.б. 0,7 | н.б. 1,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 14,1-15,5 | 4,5-5,5 | - | - | 0,25-0,50 | Cu 1,75-2,50. ТУ14-1-744-73 Х15Н5Д2Т; ЭП410 |  |  |  |
| 08Х15Н5Д2ТУ (ЭП410 У) | н.б. 0,08 | н.б. 0,7 | н.б. 1,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 | - | 13,5-14,6 | 4,8-5,8 | - | - | 0,03-0,15 | Cu 1,75-2,50. Fe осн. |  |  | ВНС-2У |
| 08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 |  | 14,0-16,0 | 4,0-6,0 |  |  | Ti 0,10-0,25. Fe осн. Cu 1,75-2,50. |  |  |  | ТУ14-3-411-75 |
| 08Х15Н23В7Г7М2 (ЭП88) | н.б. 0,10 | н.б. 0,35 | 6,0-8,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 6,0-8,0 | 14,0-16,0 | 22,0-25,0 | 2,0-3,0 | - | - | - |  | Fe ост. | ТУ14-1-4981-91 Х15Н24В4Т |
| 08Х15Н24В4ТР (ЭП164) | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | 0,5-1,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 4,0-5,0 | 14,0-16,0 | 22,0-25,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 1,4-1,8 | Cu≤0,3. B≤0,005. Ce≤0,03. Fe осн. |  |  |  |
| 08Х15Н24В4ТР (ЭП164) | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | 0,5-1,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 4,0-5,0 | 14,0-16,0 | 22,0-25,0 | - | - | 1,4-1,8 | В≤0,05. Се≤0,03. Fe осн. Стали аустенит- ного кл. ГОСТ 5632-72 Х15Н24В4Т |  |  |  |
| 08Х15Н25Т2МФР (ЭП674) | н.б. 0,08 | н.б. 0,70 | 1,2-1,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 14,0-16,0 | 24,0-26,0 | 1,1-1,6 | 0,20-0,40 | 1,9-2,4 | н.б. 0,30 |  | B≤0,010. Ce≤0,010. Fe осн. ТУ 14-1-2902-80 |  |
| 08Х16Н5М3БВД | 0,04-0,08 | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 |  | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | Nb 0,4-0,9. (Nb/С9-13). N≤0,05. Сo≤0,02. Fe осн. |  |  |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 08Х16Н8М2 (ЭП377; Н87) | 0,05-0,10 | н.б. 0,60 | 1,50-2,00 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 | - | 15,0-17,0 | 7,50-9,00 | 1,50-2,00 | - | н.б. 0,2 | - |  | Fe осн. Сu≤0,25. | Гост 2246-70 |
| 08Х16Н9М2 | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | 1,0-1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 15,5-17,0 | 8,5-10,0 | 1,5-2,0 | - |  |  |  | Fe осн. Х16Н9М2 ТУ14-Р3-55-2001 |  |
| 08Х16Н11М3 | н.б. 0,08 | н.б. 0,6 | 1,0-1,5 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 15,5-17,0 | 8,5-10,0 | 1,5-2,0 |  |  |  |  | Fe осн. Заготовки ТУ 5.961-11255-84 |  |
| 08Х16Н11М3-ВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fe осн. Заготовки ТУ 5.961-11255-84 |  |
| 08Х16Н11М3-Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fe осн. Заготовки ТУ 5.961-11255-84 |  |
| 08Х16Н13М2Б (ЭИ680) | 0,06-0,12 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 15,0-17,0 | 12,5-14,5 | 2,0-2,5 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Cu≤0,3. Fe осн. Nb 0,9-1,3. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 5949-75 1Х16Н13М2Б |  |  |  |
| 08Х16Н13М2Б (ЭИ680) | 0,06-0,12 | н.б. 0,8 | н.б. 1,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 15,0-17,0 | 12,5-14,5 | 2,0-2,5 | Nb 0,9-1,3. Fe осн. Стали аустенито класса ТУ 14-1-235-72 1Х16Н13М2Б |  |  |  |  |  |
| 08Х16Н15М3Б-Ш (ЭП172У) | 0,04-0,08 | н.б. 0,30 | н.б. 0,80 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | - | Nb 0,4-1,1. B 0,003-0,008. Co≤0,02. N≤0,03. Fe осн. |  |  |  |  |
| 08Х16Н15М3Б-Ш | 0,04-0,08 | н.б. 0,40 | н.б. 0,80 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | - | Nb 0,4-0,9. Co≤0,02. N≤0,05. Fe осн. ТУ14-3-219-89 |  |  |  |  |
| 08Х16Н15М3БРУ-ВД (ЭП172 У) | 0,04-0,08 | н.б. 0,30 | н.б. 0,80 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | - | Nb 0,4-1,1. B 0,003-0,008. Co≤0,02. N≤0,03. Fe осн. |  |  |  |  |
| МАРОЧНИК «СТАЛЬ И СПЛАВЫ-МАРКИ» Редактор: Беккерев И.В. тел: 8-926-218 68 33, 8-919-99 33 551. Корректор: Терехов Д.С. тел: 8-926-188 74 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Х17Н5М3 (ЭИ925) | 0,06-0,10 | н.б. 0,80 | н.б. 0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-17,5 | 4,5-5,5 | 3,0-3,5 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | - |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 Х17Н5М3 |
| 08Х17Н5М3 (ЭИ925) | 0,06-0,10 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 16,0-17,5 | 4,5-5,5 | 3,0-3,5 | - | Fe осн. Х17Н5М3 Стали аустенито-мартенситного класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |  |
| 08Х17Н6Т (ДИ-21) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | н.б. 0,80 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,5-18,0 | 5,5-6,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,15-0,35 | Fe осн. Cu≤0,3. В≤0,003. |  |  | ГОСТ 5632-72 0Х17Н6Т |
| 08Х17Н10Т | н.б. 0,08 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,04 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,5 | - | - | 0,15-0,45 |  |  | Fe осн. |  |
| 08Х17Н13М2 | 0,04-0,07 | н.б. 1,0 | н.б. 2,0 | 0,015-0,025 | н.б. 0,04 |  | 16,5-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 |  |  |  |  | Fe осн. |  |
| 08Х17Н13М2Т | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 2,0-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,7 | Cu≤0,3. Fe осн. 0Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72; ГОСТ5949-75; ГОСТ 7350-77 |  |  |  |
| 08Х17Н13М2Т (ЭИ448) | н.б. 0,10 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | 0,4-0,7 | Fe осн. Cu≤0,3. Ti 5.С-0,7 |  |  | ТУ14-3-258-74 0Х17Н13М2Т |
| 08Х17Н13М2Т | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | 5.С-0,7 | Fe осн. Стали аустенит- ного кл. ГОСТ 5632-72. 0Х17Н13М2Т |  |  |  |
| 08Х17Н15М3Т (ЭИ580) | н.б. 0,08 | н.б. 0,08 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | 14,0-16,0 | 3,0-4,0 | н.б. 0,2 | 0,3-0,6 | Cu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72. 0Х17Н15М3Т |  |  |  |
| 08Х17Н34В5Т3 Ю2РЛ | н.б. 0,08 | 0,2-0,5 | 0,3-0,6 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 | 4,5-5,5 | 15,0-18,0 | 32,0-35,0 | - |  | 2,6-3,2 | 1,7- 2,1 |  | B≤0,05. Cе≤0,01. Fe ост. ГОСТ 977-88 |  |
| 08Х17Т (ЭИ645) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,8 | - |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72. 0Х17Т |
| 08Х18Г8Н2Т (КО-3) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 7,0-9,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 1,8-2,8 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,2- 0,5 |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | 0Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632-72 |
| 08Х18Н8Г2Б (ЭП307; Н88) | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 1,80-2,30 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 | - | 17,5-19,5 | 8,00-9,60 | - | - |  | Fe осн. Nb 1,20-1,50 |  |  | ГОСТ 2246-70 |
| 08Х18Н10 (ЭИ825) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,5 | Сu≤0,3. Fe осн. ЭЯ0; 0Х18Н10 ГОСТ5632-61 Сталь Коррозионностойкая и жаростойкая |  |  |  |
| 08Х18Н10 (0Х18Н10) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | - | - | - | Fe осн. |  | Стали аустенит- ного кл. ГОСТ 5632-72 |  |
| 08Х18Н10Б | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | н.б. 2,0 |  |  |  | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 |  |  |  |  |  | Nb≤1,0. Fe осн. | ТУ00218325-20-2000 |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,7 | Сu≤0,2. Fe осн. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 5582-75; ГОСТ Р 51393-99. 0Х18Н10Т |  |  |  |
| 08Х18Н10Т | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | - |  | Сu≤0,3. N≤0,05. Fe осн. ГОСТ 24030-80 |  |
| 08Х18Н10Т-ВД (ЭИ914-ВД) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 |  |  | н.б. 0,6 | Fe осн. 0Х18Н10Т-ВД, ТУ14-1-2787-79 ГОСТ 19277-73 |  |  |  |
| 08Х18Н10-Ш | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,07 |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ТУ14-1-1213-75 |
| 08Х18Н11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-1160-74 |
| 08Х18Н11БР1 (ЭП381) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,03 | - | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - | Nb≤1,2.* (Nb %Сх8-1,2). B 0,50-0,80. Fe осн. |  |  |  |  |
| 08Х18Н12Б (ЭИ402; 0Х18Н12Б) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | - | Nb≤1,1.Fe осн. Сu≤0,3. |  |  | ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5582-75 |
| 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | Fe осн. Сu≤0,4. ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5582-75 |  |  |  |
| 08Х18Н12Т | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 |  |  | 0,3-0,6 | Fe осн. Сu≤0,3. N≤0,05. |  |  | ТУ14-3Р-197-2001 |
| 08Х18Н12Т | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 |  |  | 0,3-0,6 | Fe осн. Se 0,18-0,25. |  |  | ТУ14-3-765-78 |
| 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - | 5.С-0,6 | Fe осн. ТУ14-3-1120-83 |  |  |  |
| 08Х18Н4М2БЛ | н.б. 0,08 | 0,2- 0,8 | 0,8-1,2 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 16,0-20,0 | 2,0-6,0 | 2,0-3,0 |  |  | н.б. 0,08 |  | Nb≤0,04. Ca≤0,02. Ce≤0,08. Zr≤0,08. Fe осн. ТУ24.11045-98 |  |
| 08Х18Н6М2Д4АФБЛ | н.б. 0,8 | 0,1- 0,6 | 0,1-1,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 17,5-18,5 | 5,5-6,0 | 2,0-2,5 |  | Сu 3,5-4,0. Fe осн. N 0,14-0,16. |  |  |  | ТУ24.11045-98 |
| 08Х18Н8Г2Б (ЭП307) | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 1,80-2,30 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 | - | 17,5-19,5 | 8,00-9,00 | - | - | - | Nb 1,20-1,50. Fe осн. |  |  | ГОСТ 2246-70 |
| 08Х18Т1 (0Х18Т1) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,7 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,6-1,0 | Сu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 11068-81; ГОСТ 5582-75 |  |  |  |
| 08Х18Т1 | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 17,0-19,0 | - | - | - | н.б. 0,8 |  |  | Fe осн. | ТУ14-159-249-94 |
| 08Х18Тч (ДИ-77) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,6 | Сu≤0,3. Ca≤0,05. Ce≤0,1. Fe осн. Al≤0,1. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 5582-75 |  |  |  |
| 08Х18Тч (ДИ-77) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 |  | 17,0-19,0 |  |  |  | 0,4- 0,6 |  |  | Со≤0,05. Fe осн. ТУ14-1-4017-85 |  |
| 08Х18ФБ | 0,06-0,12 | н.б. 0,8 | н.б. 2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 17,0-19,0 |  |  | 0,2-0,5 |  | Nb 1,20-1,50. Fe осн. |  |  | ТУ1104-138000-05757848-0001 |
| 08Х19Н9Ф2С2 (ЭИ606) | н.б. 0,10 | 1,3-1,8 | н.б. 0,7 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | - | 1,8-2,3 | - | - |  | Fe осн. | ТУ 14-1-1958-77. Н63 |
| 08Х19Н10Г2Б (ЭИ898) | 0,05-0,10 | 0,2-0,45 | 1,8-2,2 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 18,5-20,5 | 9,0-10,5 | - | - | - | - |  | Nb 0,9-1,3 Fe осн. | ТУ14-1-3349-82 |
| 08Х19Н10Г2БУ (ЭК137) | 0,05-0,10 | 0,20-0,45 | 1,80-2,20 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 |  | 18,0-20,5 | 9,0-10,5 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,15 | н.б. 0,1 |  | Nb 0,95-1,35.Со≤0,05. Сu-0,25. |  |
| 08Х19Н10М3Б (ЭИ902; Н-90) | н.б. 0,10 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 18,0-20,0 | 9,0-11,0 | 2,0-3,0 | - | - | - |  | Fe осн. Nb 0,9-1,3 |  |
| 08Х19Н11М4АТ (ЭП701) | н.б. 0,1 | 0,7-1,0 | 1,5-2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,020 | - | 18,0-20,0 | 10,5-11,5 | 3,8-4,3 | - | 0,2-0,5 | Fe осн. N 0,15-0,25 |  |  |  |
| 08Х19Н11М4АФ (ЭП702) | н.б. 0,1 | 0,7-1,0 | 1,5-2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,020 | - | 18,0-20,0 | 10,5-11,5 | 3,8-4,3 | 0,5-0,8 | - | N 0,15-0,25 Fe осн. |  |  |  |
| 08Х19Н11Ф2С2 (ЭП589) | н.б. 0,10 | 1,30-1,80 | 1,5-2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,020 | н.б. 0,20 | 18,5-20,0 | 10,0-11,0 | н.б. 0,20 | 1,00-1,60 | н.б. 0,20 | - |  | Fe осн. Cu≤0,25 | ТУ14-1-1383-75 |
| 08Х19Н12ТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЛИТКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТ. СТ. ТУ 14-1-1958-77 |  |
| 08Х20Н5АГ12МФ (ДИ8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-1893-76 ТУ14-1-2290-77 |  |
| 08Х20Н9Г7Т (Н74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Х20Н9С2БТЮ (ЭП156) | н.б. 0,10 | 2,0-2,5 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 19,0-21,0 | 8,0-10,0 | - | - | 0,6-1,0 | 0,3-0,7 |  | Nb 0,6-1,0. Fe осн. ТУ14-1-4981-91 |  |
| 08Х20Н11Г6МС2 (ЭП739) | н.б. 0,08 | 1,50-2,00 | 5,00-7,00 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 18,5-21,0 | 10,0-12,0 | 1,00-1,50 | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 08Х20Н12АБФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЛИТКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТ. СТ. ТУ 14-1-1958-77 |  |
| 08Х20Н14С2 (ЭИ732) | н.б. 0,08 | 2,0-3,0 | н.б. 1,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 19,0-22,0 | 12,0-15,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Fe осн. Cu≤0,3. ГОСТ 3652-72 ГОСТ 5949-75. 0Х20Н14С2 |  |  |  |
| 08Х20Н45Г6М2Б (ЭП512; ЭП512А) | н.б. 0,08 | н.б. 0,80 | 6,0-7,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 19,0-22,0 | 44,0-48,0 | 2,0-3,0 | - | - | - |  | Nb 0,9-1,2. Fe ост. |  |
| 08Х20Н57М8В8Т3Р (ЭП533-ИД) | н.б. 0,10 | н.б. 0,60 | н.б. 0,50 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | 7,0-9,0 | 19,0-22,0 | 52,6-59,6 осн | 7,0-9,0 | - | 1,1-1,6 | н.б. 0,4 |  | B расч 0,008. Fe≤3,0. ТУ 14-1-814-73 |  |
| 08Х20Н57М8В8Т3Р-ИД (ЭП533-ИД) | н.б. 0,10 | н.б. 0,30 | н.б. 0,50 | н.б. 0,010 | н.б. 0,015 | 7,8-9,0 | 19,0-22,0 | 52,7-60,3 ОСН. | 7,0-9,0 | - | 2,3-2,9 | н.б. 0,40 |  | Bрасч.≤0,005. Ce расч.≤0,02. Fe≤3,0. Cu-0,07. ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ТУ14-1-2048-77. Св-08Х20Н57М8В8Т3Р |  |
| 08Х21Г11АН6ч-П (ВНС53-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Х21Н6М2Т (ЭП54) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 20,0-22,0 | 5,5-6,5 | 1,8-2,5 | н.б. 0,2 | 0,20-0,40 | Cu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72; ГОСТ 25054-81; ГОСТ 5582-75. 0Х21Н6М2Т |  |  |  |
| 08Х21Н6С2АТ (ЭП703) | н.б. 0,10 | 1,30-1,70 | 1,0-1,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,020 | - | 20,0-22,0 | 5,5-7,0 | - | - | 0,10-0,50 | N 0,05-0,20. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-1138-74 |
| 08Х21Н10Г6 (ЭИ478; Н73) | н.б. 0,1 | 0,2-0,7 | 5,0-7,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,035 |  | 20,0-22,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,25 |  | н.б. 0,2 |  |  | Fe осн. Сu≤0,25. |  |
| 08Х21Н11ФТ (ЭП854) | 0,05- 0,10 | 0,07- 0,12 | 1,2-2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,020 | - | 20,5-22,5 | 10,0-11,5 |  | 0,9-1,6 | 0,10-0,35 |  |  | Fe осн. | ТУ14-1-3638-83. |
| 08Х22Н6Т (ЭП53; 0Х22Н5Т) | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 21,0-23,0 | 5,3-6,3 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,65 | Cu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72. ГОСТ 25054-81 ГОСТ 5582-75 |  |  |  |
| 08Х25Н13БТЮ (ЭП389; Н-96) | н.б. 0,10 | 0,60-1,00 | н.б. 0,55 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 24,0-26,0 | 12,0-14,0 | - | - | 0,50-0,90 | 0,40-0,90 |  | Nb 0,70-1,10. Fe осн. |  |
| 08Х25Н20С3Р1 (ЭП532) | н.б. 0,10 | 2,5-2,0 | н.б. 1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 24,0-27,0 | 18,0-21,0 | - | - | - | B 0,40-0,70. Fe осн. |  |  | ТУ14-1-4981-91 |
| 08Х25Н25М3 (ЭП622) | н.б. 0,08 | н.б. 0,40 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 23,5-26,5 | 23,5-26,5 | 3,0-4,5 | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ14-1-4968-91 |
| 08Х25Н40М7 (ЭП673) | н.б. 0,08 | н.б. 0,40 | 1,00-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 23,5-26,5 | 38,5-41,5 | 6,50-8,00 | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ 14-1-1001-74. Х25Н40М7 |
| 08Х25Н60М10 (ЭП606) | н.б. 0,10 | н.б. 0,40 | 1,00-2,00 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 23,5-26,5 | 58,5-61,5 | 9,00-11,0 | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ 14-1-4968-91 Проволока сварочная из сплава |
| 08Х60Г8М7Т (ЭП705) | н.б. 0,1 | н.б. 0,4 | 7,0-10,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 |  |  | 58,0-60,0 | 6,0-7,5 |  | 0,3-0,6 |  |  | Fe осн | ТУ14-1-1836-76 |
| 08ХГСДП | н.б. 0,1 | 0,5-0,8 | 0,8- 1,2 | н.б. 0,035 | н.б. 0,08 | - | 0,5-0,8 |  |  |  |  |  |  | Cu 0,2-0,4. Fe осн. | ТУ14-1-4877-90 |
| 08ХГСМА (ЭП11) | н.б. 0,10 | 0,60-0,90 | 1,50-1,90 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 0,80-1,10 | н.б. 0,20 | 0,40-0,60 | - | - | - |  | Fe осн. |  |
| 08ХГСМФА (ЭП12) | н.б. 0,10 | 0,60-0,90 | 1,50-1,90 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 0,80-1,40 | н.б. 0,20 | 0,50-0,70 | 0,20-0,40 | - | - |  | Fe осн. |  |
| 08ХМФБ (ЭИ877, Н-53) | н.б. 0,10 | 0,15-0,35 | 0,4-0,7 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 1,1-1,5 | - | 0,70-0,90 | 0,20-0,35 | - | Nb 0,10-0,35. Fe осн. |  |  |  |
| 08ХМЧА | 0,06-0,12 | 0,2-0,4 | 0,45-0,60 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 0,6-0,7 | н.б. 0,25 | 0,10-0,15 |  | н.б. 0,01 | 0,03-0,05 |  | Сu≤0,25. Ca≤0,05. Ce≤0,05. Fe осн. ТУ14-162-14-96 |  |
| 08ХМЧА | 0,06-0,12 | 0,2-0,4 | 0,40-0,60 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 0,4-0,7 | н.б. 0,25 | 0,10-0,15 | 0,003-0,005 | 0,03-0,05 | 0,03-0,05 |  | Сu≤0,25. Ca≤0,05. Ce≤0,05. Fe осн. ТУ14-162-20-97 |  |
| 08ХН28МДТ | н.б. 0,08 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 22,0-25,0 | 26,0-29,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,1 | 0,5-0,9 | н.б. 0,1 |  | Nb≤0,1. Со≤0,5. Сu 2,5-3,5. Fe ост. ГОСТ 9941-81 |  |
| 08ХН2Г2СМЮ (Н84) | 0,06-0,11 | 0,4-0,7 | 1,5-1,9 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 0,7-1,1 | 2,0-2,50 | 0,40-0,65 | н.б. 0,05 | н.б. 0,04 | 0,06-0,18 |  | Fe осн. Сu≤0,25. As≤0,08. N≤0,015. |  |
| 08ХН2ГМТА (ЭП111; Н-82) | 0,06-0,11 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 | - | 0,25-0,45 | 2,10-2,50 | 0,25-0,45 | - | 0,05-0,12 | - |  | Fe осн. |  |
| 08ХН2ГМЮ (Н83) | 0,06-0,11 | 0,25-0,35 | 1,0-1,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 0,7-1,1 | 2,0-2,50 | 0,40-0,65 | н.б. 0,05 | н.б. 0,04 | 0,06-0,18 |  | Fe осн. Сu≤0,25. As≤0,08. N≤0,015. |  |
| 08ХНФБА (Н49) | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | 1,1-1,4 | 0,65-0,90 | 0,8-1,0 | 0,20-0,35 | н.б. 0,04 | н.б. 0,05 |  | Fe осн. Сu≤0,25.As≤0,08. N≤0,015. Nb 0,10-0,23 |  |
| 08Ю | н.б. 0,07 | н.б. 0,03 | н.б. 0,35 | н.б. 0,025 | н.б. 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Fe осн. ОСТ 14-1-229-80 ТУ14-105-212-87, ГОСТ 10705-80, ТУ14-159-233-94 |  |
| 08Ю | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | 0,25-0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,15 |  |  |  | 0,02-0,08 |  | Сu≤0,02. N≤0,008, As≤0,08. Fe осн. ГОСТ 4041-71 |  |
| 08Ю | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | н.б. 0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,15 |  |  |  | Al 0,02-0,08. Сu≤0,02. As≤0,08. Fe осн. ТУ 14-104-4632 |  |  |  |
| 08Ю | н.б. 0,07 | н.б. 0,01 | 0,20-0,35 | н.б. 0,025 | - |  | н.б. 0,03 | н.б. 0,06 |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Fe осн. | ТУ14-159-282-2000 |
| 08ЮА | н.б. 0,01 | н.б. 0,03 | 0,20-0,40 | н.б. 0,025 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,01 | н.б. 0,15 |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Fe осн. Сu≤0,02. N≤0,008. Fe осн. As≤0,08. ГОСТ 4041-71 |  |
| 08ЮА | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,025 | н.б. 0,020 |  | н.б. 0,1 |  |  |  |  | 0,02-0,08 |  | Сu≤0,02. As≤0,08. Fe осн. ТУ14-104-4632-93 |  |
| 08ЮА "СЕЛЕКТ". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3335-82 ПРОКАТ Г/К ТОЛСТОЛИСТОВОЙ |  |  |  |
| 08Юк | н.б. 0,08 | н.б. 0,03 | 0,20-0,35 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  |  |  | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,01. Fe осн. |  |
| 08Юл | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 | 0,20-0,50 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  | н.б. 0,02 |  | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,01. Fe осн. |  |
| 08Юм | 0,06-0,10 | н.б. 0,03 | 0,30-0,55 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  | н.б. 0,02 |  | 0,03-0,07 |  | Сu≤0,01. Fe осн. |  |
| 08Юн | 0,03-0,07 | н.б. 0,03 | 0,20-0,35 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  | н.б. 0,02 |  | 0,02-0,07 |  | Сu≤0,01. Fe осн. |  |
| 08Юп | 0,04-0,09 | н.б. 0,03 | 0,25-0,45 | н.б. 0,02 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,1 |  | н.б. 0,02 |  | 0,02-0,06 |  | Сu≤0,01. Fe осн. |  |
| 08ЮР | 0,04-0,06 | 0,009- 0,014 | 0,17-0,23 | н.б. 0,025 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 |  |  |  | н.б. 0,05 |  | Сu≤0,04. В≤0,003. Fe осн. |  |
| 08ЮТР | 0,04-0,06 | н.б. 0,022 | н.б. 0,16 | н.б. 0,024 | н.б. 0,008 |  | н.б. 0,1 | н.б. 0,03 |  |  | н.б. 0,03 | н.б. 0,05 |  | Сu≤0,07. В≤0,003. Fe осн. |  |
| 09А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3025-80 ПРУТКИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ |  |  |  |
| 09Г1НСБ | 0,08-0,12 | 0,2-0,4 | 1,2-1,5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,025 | - |  | 0,2-0,5 |  |  | 0,005 0,025 | 0,02-0,06 |  | Nb 0,03-0,05. Fe осн. ТУ14-1-5377-99 |  |
| 09Г2 | н.б. 0,12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  | Сu≤0,3. N≤0,008, As≤0,08. Fe осн. |  |  |  | ГОСТ 19281-89 ГОСТ17066-94 |
| 09Г2 | н.б. 0,12 | 0,17-0,37 | н.б. 1,8 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  | Сu≤0,3. As≤0,08. Fe осн. ТУ14-1-5241-93; ТУ14-104-4632-93; ТУ 14-1-1824-76 |  |  |  |  |
| 09Г2 | н.б. 0,12 | 0,17-0,37 | н.б. 1,8 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  | Сu≤0,3. N≤0,012. As≤0,08. Fe осн. |  |  |  | ТУ14-1-5240-93 |
| 09Г2Д | н.б. 0,12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  | Сu 0,15-0,3. N≤0,008. As≤0,08. Fe осн. |  |  |  | ГОСТ 17066-94 ТУ14-1-5241-93 |
| 09Г2С | н.б. 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  | Сu≤0,3. N≤0,008, As≤0,08. Fe осн. |  |  |  | ГОСТ 19281-89 ГОСТ17066-94 |
| 09Г2С | н.б. 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | Сu≤0,3. N≤0,008. As≤0,08. Ti≤0,03. Al≤0,05. Fe осн. ГОСТ 10885-85; ГОСТ 5520-79 |  |  |  |  |  |
| 09Г2С | н.б. 0,12 | н.б. 0,8 | н.б. 1,7 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | Сu≤0,3. Al≤0,05.As≤0,08. Fe осн. ТУ14-1-5240-93; ТУ14-104-4632-93; ТУ 14-1-1824-76 |  |  |  |  |  |
| 09Г2С | н.б. 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  |  | 0,02-0,05 |  | Сu≤0,3. Fe осн. N≤0,008. As≤0,08. ТУ14-3Р-48-2001 |  |
| 09Г2СА | н.б. 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | н.б. 0,01 | н.б. 0,012 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ТУ302.02.122-91 |
| 09Г2СА | н.б. 0,12 | н.б. 0,6 | н.б. 0,7 | н.б. 0,01 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ТУ14-3-1618-89 |
| 09Г2СА | н.б. 0,12 | 0,5-0,7 | 1,3-1,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. As≤0,08. |  |  | ТУ14-157-38-94 |
| 09Г2СА | н.б. 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  |  |  |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ТУ14-3Р-48-2001 |
| 09Г2СД | н.б. 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  |  | Сu 0,15-0,3. N≤0,008. As≤0,08. Fe осн. |  |  |  | ТУ14-1-5241-93 ГОСТ 17066-94 |
| 09Г2СФ | н.б. 0,13 | 0,5-0,8 | 1,3-1,6 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,3 |  |  | 0,06-0,09 |  | 0,02-0,05 |  | Fe осн. ТУ14-1-2074-77 |  |
| 09Г2-У | н.б. 0,12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | N≤0,012. Fe осн. Са 0,002-0,010. |  |  | ТУ14-1-5136-92 |
| 09Г2ФБ | 0,08-0,11 | 0,15-0,35 | 1,5-1,7 | н.б. 0,006 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,05-0,08 | Nb 0,02-0,04. Ti 0,01-0,035. N≤0,01. Fe осн. Al 0,02-0,05. Сu≤0,3. ТУ14-1-3979-85 |  |  |  |  |
| 09Г2ФБ | н.б. 0,13 | н.б. 0,35 | н.б. 1,7 | н.б. 0,007 | н.б. 0,2 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | н.б. 0,09 | 0,010 0,035 | 0,02-0,05 |  | Nb≤0,05. Fe осн. N≤0,01. Сu≤0,3. ТУ14-1-3978-85 |  |
| 09Г13ХН (ЭИ700; 85Г13) | 0,80-0,90 | н.б. 0,50 | 12,0-14,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,060 | - | н.б. 0,50 | н.б. 0,60 | - | - | - | - |  | Fe осн. | . ТУ14-1-1213-75 |
| 09ГБЮ | 0,08-0,11 | н.б. 0,3 | 1,1-1,4 | н.б. 0,006 | н.б. 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,05 |  | Nb 0,06-0,08. Fe осн. Са≤0,004. ТУ14-1-4358-87 |  |
| 09ГБЮ | 0,08-0,11 | н.б. 0,3 | 1,1-1,4 | н.б. 0,006 | н.б. 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,05 |  | Nb 0,06-0,08. Fe осн. ТУ14-3-1814-91 |  |
| 09ГНФБ | 0,07-0,11 | 0,2-0,4 | 0,9-1,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  |  |  |  | 0,03-0,06 |  | 0,02-0,06 |  | Nb 0,03-0,06. Fe осн. ТУ14-3-1698-2000 |  |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, и д.р., марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09ГНФБ-ПЛ | 0,07-0,11 | 0,2-0,4 | 0,9-1,2 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  |  | 0,15-0,30 |  | 0,03-0,06 |  | 0,02-0,06 |  | Nb 0,03-0,06. Fe осн. ТУ14-1-5386-99 |  |
| 09ГСНФ | 0,07-0,12 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  |  | 0,2-0,5 |  | 0,08-0,15 | 0,005 0,025 | 0,02-0,06 |  | Nb≤0,04. Fe осн. | ТУ14-1-5377-99 |
| 09ГСФ (09ГСФА) | 0,08-0,12 | 0,5-0,7 | 0,6-0,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 |  | 0,04-0,10 |  | 0,025 0,050 |  | Сu≤0,2.. Fe осн. | ТУ14-157-50-97; ТУ14-157-54-97 |
| 09ГСФ | 0,07-0,12 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 |  |  | 0,08-0,15 | 0,02-0,05 | N≤0,012. Nb 0,015-0,06. Fe осн. |  |  |  |
| 09ГСФ | 0,07-0,12 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,04-0,12 | н.б. 0,03 | 0,02-0,06 |  | N≤0,012. Nb≤0,04. Сu≤0,3. Fe осн. ТУ1308-135-0147016-01 |  |
| 09ГСФ | 0,07-0,12 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,025 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,04-0,08 | н.б. 0,03 | 0,02-0,05 |  | Nb 0,02-0,06. Сu≤0,25. N≤0,012. Fe осн. Са≤0,006. ТУ1381-158-0147016-01 |  |
| 09ГСФ | 0,10-0,12 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 | н.б. 0,005 | н.б. 0,015 |  | 0,15- 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,10-0,12 | 0,005 0,025 | 0,02-0,05 |  | Fe осн. Nb 0,04-0,06. Сu≤0,3. N≤0,008. ТС1015-91-2001 |  |
| 09ГСФ | 0,07-0,12 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,4 | н.б. 0,25 |  | 0,04-0,10 |  | 0,03-0,05 |  | Fe осн. | ТУ14-158-114-99 |
| 09ГСФА (09ГСФ) | 0,08-0,12 | 0,5-0,7 | 0,6-0,7 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 |  | 0,04-0,10 |  | 0,025 0,050 |  | Сu≤0,2.. Fe осн. | ТУ14-157-50-97; ТУ14-157-54-97 |
| 09Н2МФБА-А | 0,05-0,09 | 0,1-0,3 | 0,2-0,5 | н.б. 0,01 | н.б. 0,01 |  | н.б. 0,25 | 1,95-2,50 | 0,30-0,45 | 0,05-0,10 | 0,003 0,010 | 0,01-0,03 |  | Nb 0,05-0,10. Fe осн. ТУ24.11.02-91 |  |
| 09СФА | 0,08-0,12 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,25 | н.б. 0,25 |  | 0,04-0,10 |  | 0,025 0,050 |  | Сu≤0,25. Се≤0,05. Fe осн. Са≤0,05. ТУ14-162-20-97 |  |
| 09СФБ | 0,07-0,12 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 |  |  | 0,08-0,10 | 0,005 0,015 | 0,02-0,06 |  | Nb 0,03-0,05. Fe осн. ТУ14-202-99 |  |
| 09СФБ | 0,07-0,12 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,01 | н.б. 0,02 |  | н.б. 0,3 | н.б. 0,3 |  | 0,08-0,15 | н.б. 0,03 | 0,02-0,06 |  | Nb≤0,04. Сu≤0,3. N≤0,01. Fe осн. ТУ1308-135-0147016-01 |  |
| 09Х14Н16Б (ЭИ694) | 0,07-0,12 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 13,0-15,0 | 14,0-17,0 | - | - | - | - |  | Nb 0,9-1,3 Fe осн. | 1Х14Н16Б ГОСТ 5949-75 |
| 09Х14Н19В2БР (ЭИ695Р) | 0,07-0,12 | н.б. 0,6 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 2,0-2,8 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,9-1,3. Fe осн. В≤0,005. Се≤0,02. Сu≤0,3. ГОСТ 5632-72 1Х14Н18В2БР |  |  |  |
| 09Х14Н19В2БР1 (ЭИ726) | 0,07-0,12 | н.б. 0,6 | н.б. 2,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 2,0-2,8 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,9-1,3. Feосн. Ce≤0,02. В≤0,03. Сu≤0,3. ГОСТ 5632-72. 1Х14Н18В2БР1 |  |  |  |
| 09Х15Н8Ю (ЭИ904) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 14,0-16,0 | 7,0-9,4 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,7-1,3 |  | Сu≤0,3.Fe осн. ТУ14-1-1213-75 09Х15Н8Ю1, Х15Н9Ю |  |
| 09Х15Н8Ю1 (Х15Н9Ю; ЭИ904) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 14,0-16,0 | 7,0-9,4 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,7-1,3 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 09Х15Н8Ю |
| 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) | 0,08-0,12 | н.б. 0,60 | н.б. 0,50 | н.б. 0,012 | н.б. 0,025 | н.б. 0,2 | 13,9-16,4 | 3,95-4,55 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,05-0,15. Сu≤0,20. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОРРОЗ.СТ. ТУ14-1-463-72 |  |  |  |  |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | 0,08-0,12 | н.б. 0,6 | н.б. 0,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 15,0-16,5 | 4,0-4,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,05-0,15. Сu≤0,3. Fe осн. |  |  | ГОСТ 5632-72 1Х16Н4Б |
| 09Х16Н4БЛ | 0,05-0,13 | 0,2- 0,6 | 0,3-0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 |  | 15,0-17,0 | 3,5-4,5 |  |  |  | Nb 0,05-0,20. Fe осн. |  |  | ГОСТ 977-88 |
| 09Х16Н7М2Ю (ЗИ65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09Х16Н13М3 (ЭИ592) | 0,06- 0,13 | н.б. 0,6 | н.б. 0,70 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 15,0-17,0 | 12,0-15,0 | 2,5-3,25 | - | - | - |  | Fe осн. | ТУ14-1-235-72 Х16Н13М3 |
| 09Х16Н15М3Б (ЭИ847) | 0,04-0,08 | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | - | Nb 0,4-0,9.Fe осн. N≤0,05. Co≤0,02. |  |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 09Х16Н15М3Б (ЭИ847) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,6-0,9. Сu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72. Х16Н15М3Б; 0Х16Н15М3Б |  |  |  |
| 09Х16Н15М3Б-ВД (ЭИ847) | 0,04-0,08 | н.б. 0,4 | н.б. 0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,02 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,7-3,3 | - | Nb 0,4-0,9. Fe осн. N≤0,05. Co≤0,02. |  |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 09Х16Н15М3БР (ЭП172) | 0,05-0,09 | н.б. 0,60 | н.б. 0,80 | н.б. 0,020 | н.б. 0,025 | - | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | 2,5-3,0 | Nb 0,4-1,1. B 0,003-0,008. Co≤0,02. N≤0,05. Fe осн. |  |  |  |  | 015Х18Н15Р30 |
| 09Х16Н16МВ2БР | 0,06- 0,11 | н.б. 0,8 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,030 | 2,0-3,0 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 0,4-0,9 |  |  |  |  | Nb 0,6-1,0. В≤0,005. Fe осн. |  |
| 09Х16Н25М6АФ (ЭИ981) | 0,07-0,11 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,025 | - | 15,0-17,5 | 24,0-27,0 | 5,5-7,0 | 0,70-1,00 | - | N 0,10-0,20. Fe осн. |  |  |  |
| 09Х16Н25М6АФ (ЭИ981А; Н97) | 0,07-0,11 | н.б. 0,4 | 1,0-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,018 | - | 15,0-17,5 | 24,0-27,0 | 5,5-7,0 | 0,70-1,00 | - | - |  | N 0,7-1,0. Fe осн. |  |
| 09Х16НМ2Д (ЭП887; ВНС28) | 0,85-0,95 | н.б. 0,40 | 0,6-1,0 | 0,10-0,20 | 0,06-0,12 | - | 15,5-17,0 | 1,0-1,5 | 1,2-2,0 | - | - | Fe осн. Cu 1,0-1,5. |  |  | ТУ14-131-419-79 ТУ14-1-4407-88 |
| 09Х17Н-ВД (ЧС130-ВД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-2889-80 |
| 09Х17Н3СЛ | 0,05-0,12 | 0,8-1,5 | 0,3-0,8 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 |  | 15,0-18,0 | 2,8-3,8 |  |  |  |  |  | Fe осн. | ГОСТ 977-88 |
| 09Х17Н7Ю (0Х17Н7Ю) | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 16,0-17,5 | 7,0-8,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,5-0,8 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 0Х17Н7Ю |
| 09Х17Н7Ю1 | н.б. 0,09 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,5-18,0 | 6,5-7,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | 0,7-1,1 |  | Сu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5632-72 0Х17Н7Ю1 |
| 09Х18Н10Т | 0,07-0,10 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,7 |  |  | Сu≤0,4. Fe осн. | ГОСТ 10498-82 1Х18Н10Т |
| 09Х18Н10Т | 0,07-0,10 | н.б. 0,8 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 |  | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 |  |  | N≤0,05. Со≤0,02. Fe осн. |  |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 09Х18Н10Т-ВД | 0,07-0,10 | н.б. 0,8 | 0,5-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 |  | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 |  |  |  | Со≤0,02. Fe осн. N≤0,05. |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 09Х18Н10Т-Ш | 0,07-0,10 | н.б. 0,8 | 0,5-2,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,025 |  | 17,0-19,0 | 10,0-11,0 |  |  |  | Со≤0,02. Fe осн. N≤0,05. |  |  | ТУ14-3-219-89 |
| 09Х19Н17М4В4АФ (ЭП780) | 0,07-0,11 | 0,20-0,40 | 1,5-2,0 | н.б. 0,018 | н.б. 0,020 | 3,0-4,0 | 18,5-20,0 | 16,0-18,0 | 3,0-4,0 | 0,7-1,1 | N 0,10-0,25. Fe осн. Ce расч. -0,3 |  |  |  | ТУ 14-1-2725-79 |
| 09ХГ2НАБЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 14-1-3331-82 СЛИТКИ ЛИСТОВЫЕ ИЗ ЛЕГИР. СТ. СТОЙКИХ ПРОТИВ КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ |  |  |  |
| 09ХН2МД (АБ2-1) | 0,08-0,11 | 0,17-0,37 | 0,3-0,6 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 |  | 0,3-0,7 | 1,8-2,3 | 0,25-0,35 | н.б. 0,03 | Са ≤0,03 | 0,02-0,05 |  | Сu 0,4-0,7. N≤0,020. Fe осн. ТУ5.961-11618-96 |  |

Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, и д.р., марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru

| Марка | C | Si | ## Mn | S | P | W | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Al | ДР | Стандарт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,44-0,52 | 0,40-0,65 | 0,8-1,2 | 0,030 | 0,035 |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,08-0,15 |  |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 10791-04 |  |
| 1 | 0,44-0,52 | 0,40-0,60 | 0,8-1,2 | 0,040 | 0,035 |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,08-0,15 |  |  | Cu≤0,25. Fe осн. | ГОСТ 10791-89 |  |
| 1Х2М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3111-81 ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТ. |  |  |  |
| 1Х8ВФ | 0,08-0,15 | н.б. 0,6 | н.б. 0,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 0,6-1,0 | 7,0-8,5 | - | - | 0,3-0,5 | - | Fe осн. | Стали мартенситного класса ГОСТ 5632-61 |  |  |
| 1Х8ВФ | 0,08-0,15 | н.б. 0,6 | н.б. 0,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 0,6-1,0 | 7,0-8,5 | н.б. 0,6 | н.б. 0,2 | 0,3-0,5 | н.б. 0,03 | Fe осн. Cu≤0,2. Х8ВФ; 12Х8ВФ. ГОСТ 20072-74 |  |  |  |
| 1Х9В6 (ЭП726) | 0,15-0,20 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 5,5-6,5 | 7,5-9,0 | н.б. 0,4 | - | 0,2-0,5 | - | - |  |  |  |
| 1Х11В2МФ (типа ЭИ756) | 0,1-0,15 | н.б. 0,5 | 0,5-0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,03 | 1,7-2,2 | 10,0-12,0 | н.б. 0,6 | 0,6-0,9 | 0,15-0,3 | Cu≤0,3. ЗАГОТ.ТРУБН ИЗ УГЛЕРОД., ВЫСОК.ЛЕГ СТ. ГОСТ 10801-64 |  |  |  |  |
| 1Х11Н2В2М (ЭИ962) | 0,09- 0,13 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 1,6-2,0 | 10,5-12,0 | 1,5-1,8 | 0,35-0,50 | 0,18-0,30 | - | Fe осн. | 11Х11Н2В2МФ; Х12Н2ВМФ |  |  |
| 1Х12В2МФ (ЭИ756) | 0,1-0,17 | н.б. 0,5 | 0,5-0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | 1,7-2,2 | 11,0-13,0 | - | 0,6-0,9 | 0,15-0,3 | - | Fe осн. | Стали ферритного класса ГОСТ 5632-61 |  |  |
| 1Х12ВНМФ (ЭИ802) | 0,12-0,18 | н.б. 0,4 | 0,5-0,9 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 0,7-1,1 | 11,0-13,0 | 0,4-0,8 | 0,5-0,7 | 0,15-0,30 | н.б. 0,2 | Fe осн. | ГОСТ 5632-72 15Х12ВНМФ |  |  |
| 1Х12МВСФБР-Ш (-П) (ЭП823-Ш (-П)) | 0,14-0,18 | 1,0-1,3 | 0,5-0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | 0,5-0,8 | 10,0-12,0 | 0,5- 0,8 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | Nb 0,2-0,4. B≤0,006. Ce≤0,1. Ti≤0,05. N≤0.05. Al≤0,05. ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ ТУ14-1-925-74. 16Х12МВСФБР-Ш |  |  |  |  |
| 1Х12Н2ВМФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1Н2В2МФ |  |  |
| 1Х12НС2М3Б-Ш (ЭП549-Ш) | 0,07-0,12 | 1,2-1,8 | н.б. 0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | - | 11,0-13,0 | 1,0-1,5 | 2,6-3,3 | - | - | - | Nb 0,2-0,5. Ce расч. 0,1. ТУ14-131-434-79 |  |  |
| 1Х12СЮ (ЭИ404) | 0,7-0,12 | 1,2-2,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 12,0-14,0 | н.б. 0,05 | - | - | - | 1,0-1,8 | Fe осн. ГОСТ 5632-72. 10Х13СЮ |  |  |
| 1Х13Н3 | 0,08-0,15 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 12,5-14,5 | 2,2-3,0 | - | - | - | Fe осн. | Стали мартенситного класса ГОСТ 5632-61 |  |  |
| 1Х14Н14В2М (ЭИ257) | н.б. 0,15 | н.б. 0,8 | н.б. 0,7 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | 2,0-2,75 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | 0,45-0,60 | - | - | - | Fe осн. | ГОСТ 5632-51 |  |
| 1Х14Н16Б (ЭИ694) | 0,07-0,12 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | - | 13,0-15,0 | 14,0-17,0 | - | - | - | - | Nb 0,9-1,3 | ЧМТУ 2966-51. 09Х14Н16Б |  |
| 1Х14Н18В2БР (ЭИ695Р) | 0,07-0,12 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 | 2,0-2,75 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | Cu≤0,3. Nb 0,9-1,3. В 0,002-0,005. Се≤0,02. ЗАГОТ. ТРУБН. ИЗ УГЛЕРОД., ВЫСОК.ЛЕГ СТ. ГОСТ 10801-64 |  |  |  |  |  |  |
| 1Х14Н18В2БР (ЭИ695Р) | 0,07-0,12 | н.б. 0,6 | 1,0-2,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | 2,0-2,8 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | Cu≤0,3. Nb 0,9-1,3. В≤0,005. Се≤0,02. Мо≤0,3. Ti≤0,2. V≤0,2. Fe осн. 09Х14Н19В2БР. ГОСТ 5632-72 |  |  |  |  |  |  |
| 1Х15Н9С3Б (ЭП302) | 0,08-0,12 | 2,2-3,0 | 0,4-0,8 | н.б. 0,015 | н.б. 0,020 | - | 14,0-16,0 | 8,0-10,0 | - | - | - | Fe осн. | Nb 0,7-1,0. | ТУ 14-1-2853-79 10Х15Н9С3Б1 |  |
| 1Х16Н4Б (ЭП56) | 0,08-0,12 | н.б. 0,6 | н.б. 0,5 | н.б. 0,015 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 15,0-16,5 | 4,0-4,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,05-0,15. Сu≤0,3. Fe осн. 09Х16Н4Б |  |  |  |
| 1Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) | 0,08-0,12 | н.б. 0,60 | н.б. 0,50 | н.б. 0,012 | н.б. 0,025 | н.б. 0,2 | 13,9-16,4 | 3,95-4,55 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,05-0,15. Сu≤0,20. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОРРОЗ.СТ. ТУ14-1-463-72. 09Х16Н4Б-Ш |  |  |  |  |
| 1Х16Н13М2Б (ЭИ680) | 0,05-0,13 | н.б. 0,85 | н.б. 1,05 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 13,9-17,2 | 12,35-14,6 | 1,95-2,55 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Nb 0,9-1,3. Cu≤0,3. Fe осн. |  | ТУ14-1-235-72 |  |
| 1Х17Н2 (ЭП268) | н.б. 0,08 | н.б. 0,7 | 3,0-6,0 | н.б. 0,02 | н.б. 0,035 | - | 14,5-16,5 | 2,0-4,0 |  |  |  | N 0,07-0,15. B≤0,02. Fe ост. |  | 14Х17Н2 |  |
| 1Х18Н2АГ5 (ЭП26) | н.б. 0,1 | н.б. 0,8 | 4,0-6,0 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 | - | 17,0-20,0 | 1,5-2,5 | - | Fe осн. N 0,10-0,20. |  |  | МРТУ14-2-16-65. |  |  |
| 1Х18Н10Т-ВД (ЭП502-ВД) | 0,07-0,12 | н.б. 0,80 | н.б. 1,0 | н.б. 0,015 | н.б. 0,015 | - | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 |  | Тi (С-0,02)х5-0,70. |  |  | ТУ14-1-887-74. 10Х18Н10Т-ВД |  |  |
| 1Х21Н5Т (ЭИ811) | 0,09-0,14 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 20,0-22,0 | 4,8-5,8 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,25-0,50 | н.б. 0,08 | Fe осн. Сu≤0,3. Стали аустенито-ферритного класса ГОСТ 5632-72. 12Х21Н5Т |  |  |
| 1Х25Н25ТР (ЭИ813) | 0,06-0,12 | н.б. 0,8 | н.б. 1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,030 | - | 23,0-26,0 | 24,0-26,0 | - | - | 1,0-1,7 | B расч.≤0,01. Fe ост. |  |  |  |
| 2Х7В9М2К9 (ЭП745) | 0,24-0,32 | 0,4-0,75 | 0,1-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 8,0-9,5 | 6,5-7,0 | н.б. 0,4 | 1,8-2,3 | 0,3-0,6 | - | - | Co 8,5-10,0. | ТУ14-131-387-78 |  |
| 2Х11МНФБ (ЭП291) | 0,15-0,21 | н.б. 0,6 | 0,6-1,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 10,0-11,5 | 0,5-1,0 | 0,8-1,1 | 0,20-0,40 | н.б. 0,2 | Nb 0,20-0,45. Fe осн. |  | ГОСТ 5632-72 18Х11МНФБ |  |
| 2Х12ВМБФР (ЭИ993) | 0,15-0,22 | н.б. 0,5 | н.б. 0,5 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 0,4-0,7 | 11,0-13,0 | н.б. 0,6 | 0,4-0,6 | 0,15-0,30 | Nb 0,2-0,4. Cu≤0,3. Ti≤0,2. Fe осн. В≤0,003 |  |  | ГОСТ 5632-72. Х12ВМБФР; 18Х12ВМБФР |  |
| 2Х12ВНМФ (ЭП428) | 0,17-0,23 | н.б. 0,6 | 0,5-0,9 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 0,7-1,1 | 10,5-12,5 | 0,5-0,9 | 0,5-0,7 | 0,15-0,30 | Fe осн. Cu≤0,3. Тi≤0,2. |  |  | ГОСТ 5632-72 20Х12ВНМФ |  |
| 2Х12Н2ВМФ (ЭИ962А) | 0,14- 0,18 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 1,6-2,0 | 10,5-12,0 | 1,4-1,8 | 0,35-0,50 | 0,18-0,30 | - | н.б. 0,2 | Fe осн. Сu≤0,3. | 16Х11Н2В2МФ ГОСТ 5632-72 |  |
| 2Х12Н12Г6 (ЭИ429) | 0,15-0,25 | н.б. 0,50 | 6,0-7,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | - | - | - | - | Fe осн. | ЧМТУ 5212-55 2Х12Н12Г6 |  |
| 2Х13Н4Г9 (ЭИ100) | 0,15-0,30 | н.б. 0,8 | 8,0-10,0 | н.б. 0,025 | н.б. 0,050 | н.б. 0,2 | 12,0-14,0 | 3,7-4,7 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | Fe осн. Cu≤0,3. Тi≤0,2. Стали аустенито-мартенситного класса ГОСТ 5632-72. 20Х13Н4Г9 |  |  |  |  |
| 2Х14Н2 (ЭИ474) | 0,2-0,3 | н.б. 0,5 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | 0,08-0,15 | н.б. 0,2 | 12,0-14,0 | 1,5-2,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Fe осн. Cu≤0,3. Стали мартенситного класса ГОСТ 5632-72 25Х13Н2 |  |  |  |
| 2Х15Н3М-Ш (ДИ 1-Ш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18Х15Н3М-Ш. ТУ14-1-3297-81 |  |  |  |
| 2Х17Н2 (ЭП407) | 0,17-0,25 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 16,0-18,0 | 1,5-2,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Fe осн. Cu≤0,3. 20Х17Н2 Стали мартенситного класса ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 2Х18Н8В2 (ЭИ946) | 0,20-0,29 | 0,25-0,85 | н.б. 0,7 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,9-2,6 | 16,5-19,5 | 7,0-9,0 | - | - |  | Fe осн. | ТУ14-1-204-72. 25Х18НВ2 |  |  |
| 2Х18Н10В2 (ЭП610) | 0,20-0,29 | 0,25-0,85 | н.б. 0,7 | н.б. 0,030 | н.б. 0,30 | 1,9-2,6 | 16,5-19,5 | 8,5-11,5 | - | - | - | - | Fe осн. | ТУ14-1-204-72 |  |
| 2Х18Н12С4ТЮ-Ш (ЭИ654-Ш) | 0,12-0,17 | 3,8-4,5 | 0,5-1,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | 0,4-0,7 | 0,13-0,35 | Fe осн. Cu≤0,3. | ГОСТ 5632-72 15Х18Н12С4ТЮ |  |
| 2Х20Н13 (ЭИ997) | 0,15-0,22 | н.б. 0,70 | 0,5-0,8 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 20,0-21,5 | 12,5-13,5 | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Fe осн. ТУ14-1-863-74. Cu≤0,3. 18Х20Н13; 0Х20Н13; 2Х21Н13 |  |  |  |
| 3-1; 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 48-19-528-91 Сплав наплавочный |  |
| 3 | 0,6- 0,68 | 0,22- 0,45 | 0,6- 0,9 | н.б. 0,04 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,2 | н.б. 0,25 | н.б. 0,08 | 0,06-0,15 | Cu≤0,3. Fe-ост. Cr+Cu+Mo≤0,30. |  |  | ГОСТ 398-96 |  |
| 3 | 0,58- 0,67 | 0,22- 0,45 | 0,5- 0,9 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,3 | н.б.0,3 | н.б. 0,08 | 0,08- 0,15 | Cu≤0,3. Fe-ост. ГОСТ 10791-04, ГОСТ 9036-88. Вакуумированная ст. |  |  |  |  |
| 3 | 0,58- 0,67 | 0,22- 0,45 | 0,5- 0,9 | н.б. 0,02 | н.б. 0,03 |  | н.б. 0,3 | н.б.0,3 | н.б. 0,08 | 0,08- 0,15 | Cu≤0,3. Fe-ост. Н≤0,0002. |  |  | ГОСТ 10791-04, ГОСТ 9036-88 |  |
| 3В16К (ПP-КХ26В14С) | 3,2 | 0,75 |  |  |  | 14 | 26 | н.б. 3. |  |  |  |  | Co осн. Fe≤5. | ПОРОШКИ КОБАЛЬТОВЫХ СПЛАВОВ |  |
| 3Х2В8Ф | 0,3-0,4 | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 7,5-8,5 | 2,2-2,7 | н.б. 0,35 | - | 0,2-0,5 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 3Х2МНФ | 0,27-0,33 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 2,00-2,50 | 1,20-1,60 | 0,40-0,60 | 0,25-0,40 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 3Х3М3Ф | 0,27-0,34 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 2,80-3,50 | н.б. 0,4 | н.б. 0,03 | 0,40-0,60 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 ЭИ76 |  |  |
| 3Х13Н7С2 (ЭИ72) | 0,25-0,34 | 2,0-3,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | н.б 0,2 | 12,0-14,0 | 6,0-7,5 | н.б 0,3 | н.б 0,2 | н.б 0,2 | Сu≤0,3. Fe осн. ГОСТ 5632-72. 30Х13Н7С2; Х13Н7С2 |  |  |  |
| 3Х19Н9МВБТ (ЭИ572) | 0,28-0,35 | н.б. 0,8 | 0,8-1,5 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 1,0-1,5 | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | 1,0-1,5 | - | 0,2-0,5 | Nb 0,2-0,5. Fe осн. 31Х19Н9МВБТ Стали аустенито кл. ГОСТ 5632-72 |  |  |  |
| 4Х2В2МФС (ЭП641) | 0,40-0,50 | 0,30-0,60 | 0,20-0,60 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,8-2,4 | 2,0-2,5 | н.б. 0,35 | 0,8-1,1 | 0,6-0,9 | - | - | Сu≤0,3. Fe осн. | 45Х2В2МФС ГОСТ 5950-73 |  |
| 4Х2В5МФ (ЭИ959) | 0,30-0,40 | 0,10-0,40 | 0,10-0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 4,50-5,50 | 2,20-3,00 | н.б. 0,4 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 |  |  | Cu≤0,3. Fe осн. | ГОСТ 5950-00 |  |
| 4Х2В5МФ (ЭИ959) | 0,5-0,6 | н.б. 0,35 | н.б. 0,35 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 4,5-5,5 | 2,0-3,0 | н.б. 0,3 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 |  |  | Fe осн. |  |  |
| 4Х2В5Ф (ЭИ959) | 0,30-0,40 | 0,10-0,40 | 0,10-0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 4,50-5,50 | 2,20-3,00 |  | 0,60-0,90 | 0,8-1,2 |  |  | Fe осн. |  |  |
| 4Х2В5ФМ | 0,3-0,4 | 0,15-0,35 | 0,15-0,4 | - | - | 4,5-5,5 | 2,0-3,0 | - | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 4Х2В5ФМ | 0,3-0,4 | 0,15-0,35 | 0,15-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 4,5-5,5 | 2,0-3,0 | н.б. 0,35 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | Сu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ТУ |  |  |
| 4Х3В2Ф2М2 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,3-0,5 | - | - | 2,0-2,7 | 3,0-3,7 | - | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 4Х3В2Ф2М2 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,3-0,5 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 2,0-2,7 | 3,0-3,7 | н.б. 0,35 | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | Сu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ТУ |  |  |
| 4Х3ВМФ (40Х3ВМФ) | 0,40-0,48 | 0,60-0,90 | 0,30-0,60 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,60-1,00 | 2,80-3,50 | н.б. 0,4 | 0,40-0,60 | 0,60-0,90 | Сu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 4Х3М2ВФГС (ДИ41) | 0,35- 0,45 | 1,2- 1,5 | 1,3- 1,6 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,7- 1,2 | 2,5- 3,1 | 0,3-0,7 | 1,6- 2,2 | 0,5- 0,8 |  | 0,03- 0,10 | Cu≤0,3. Fe-осн. |  |  |
| 4Х4ВМФС (ДИ22) | 0,37-0,44 | 0,60-1,00 | 0,20-0,50 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,80-1,20 | 3,20-4,00 | н.б. 0,6 | 1,20-1,50 | 0,60-0,90 | Сu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000. 40Х4ВМФС |  |  |  |  |
| 4Х5МФС | 0,32-0,40 | 0,90-1,20 | 0,20-0,50 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 4,50-5,50 | н.б. 0,4 | 1,20-1,50 | 0,30-0,50 | Сu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 0,35-0,45 | 0,8-1,2 | 0,15-0,4 | - | - | 1,6-2,4 | 4,5-5,5 | - | - | 0,6-1,0 | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 4Х5В2ФС (ЭИ958) | 0,45-0,55 | 0,8-1,2 | н.б. 0,35 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,5-2,2 | 4,5-5,5 | н.б. 0,4 | н.б. 0,3 | 0,8-1,2 | Сu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00. 40Х5В2ФС |  |  |
| 4Х5В2ФС | 0,35-0,45 | 0,80-1,20 | 0,15-0 45 |  |  | 1,60-2,20 | 4,50-5,50 |  |  | 0,60-0,90 |  |  | Fe осн. | 40Х5В2ФС |  |
| 4Х5В4ФСМ (ЭИ956) | 0,35-0,45 | 0,6-1,0 | 0,2-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 3,5-4,2 | 4,0-5,0 | н.б. 0,35 | 0,4-0,6 | 0,3-0,6 | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 4Х5МФ1С (ЭП572) | 0,37-0,44 | 0,90-1,20 | 0,20-0,50 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 |  | 4,50-5,50 | н.б. 0,4 | 1,20-1,50 | 0,80-1,10 |  | Сu≤0,3. Fe осн. 40Х5МФ1С ГОСТ 5950-73; ТУ 14-1-1828-76 |  |  |  |
| 4Х8В2 (ЭИ160) | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,15-0,4 | - | - | 2,0-3,0 | 7,0-9,0 | - | - | - | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| Марочник "Металлы и сплавы" Все металлы и сплавы. Цветные, редкие, редкоземельные, благородные, тугоплавкие, легкоплавкие, твердые, легкие, тяжелые, и д.р., марки, химический состав, ссылки на ГОСТы, ТУ и др., применение, свойства металлов. Марки сталей и сплавов (более 6500 марок) вкл. ВЖ, ДС, ЭИ, ЭП, ферросплавы, лигатуры и многие другие. Информация для связи: Беккерев И. В. Тел: 8-919-99 33 551. bekkerev@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4Х8В2 (ЭИ160) | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 2,0-3,0 | 7,0-9,0 | н.б. 0,3 | - | - | Сu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ТУ |  |  |
| 4Х10С2М (ЭИ107) | 0,34-0,45 | 1,9-2,6 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | - | 9,0-10,5 | - | 0,7-0,9 | - | Fe осн. Стали мартенситного класса ГОСТ 5632-72. 40Х10С2М |  |  |  |  |
| 4Х12Н8Г8МФБ (ЭИ481-Ш) | 0,34-0,40 | 0,3-0,8 | 7,5-9,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 11,5-13,5 | 7,0-9,0 | 1,1-1,4 | 1,3-1,6 | Fe осн. Nb 0,25-0,45 |  | Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72 37Х12Н8Г8МФБ-Ш |  |  |
| 4Х13Н6ЛВФ (ЭП354) | 0,3-0,5 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 0,5-1,0 | 12,0-14,0 | 5,5-6,5 | - | 0,5-1,0 | н.б. 0,3 | Ве 0,5-0,85. Fe осн. ТУ 14-1-506-73 |  |  |  |
| 4Х13Н6ЛВФ-ВИ (ЭП354-ВИ) | 0,3-0,5 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,03 | н.б. 0,025 | 0,5-1,0 | 12,0-14,0 | 5,5-6,5 | - | 0,5-1,0 | н.б. 0,3 | Ве 0,5-0,85. Fe осн. ТУ 14-1-506-73 |  |  |  |
| 4Х14Н14В2М (ЭИ69) | 0,40-0,50 | н.б. 0,8 | н.б. 0,7 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | 2,0-2,8 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | 0,25-0,40 | - | Сu≤0,3. Fe осн. Ст. аустенито кл. ГОСТ 5632-72 45Х14Н14В2М |  |  |  |  |
| 4Х14Н14 В2С2 (ЭИ240) | 0,40-0,50 | 2,75-3,25 | н.б. 0,70 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,75-2,75 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | 0,25-0,40 | - | Fe-осн. | ГОСТ 5632-51. 45Х14Н14С2В2М |  |  |  |
| 4Х15Н7Г7Ф2МС (ЭИ388) | 0,38-0,47 | 0,9-1,4 | 6,0-8,0 | н.б. 0,020 | н.б. 0,035 | - | 14,0-16,0 | 6,0-8,0 | 0,65-0,95 | 1,5-1,9 | Fe осн. | Стали аустенито класса ГОСТ 5632-72 40Х15Н7Г7Ф2МС |  |  |  |
| 4Х18Н6Г4С2 (ЭИ312) | 0,35-0,45 | 1,4-2,2 | 3,0-5,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,040 | - | 17,0-20,0 | 5,5-7,0 |  |  |  | Fe-осн. | ТУ 254. |  |  |
| 4Х18Н6Г5ВМ (ЭИ310) | 0,35-0,45 | 1,00-1,60 | 4,0-6,0 | н.б. 0,030 | н.б. 0,045 | 0,8-1,3 | 17,0-20,0 | 5,0-7,0 | 0,20-0,40 | - | - | Fe-осн. | ТУ 254. |  |  |
| 4Х22Н4М3 (ЭП48) | 0,40-0,50 | 0,1-1,0 | 0,85-1,25 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 21,0-23,0 | 4,0-5,0 | 2,5-3,0 | - | - | Fe осн. Ст. аустенито кл. ГОСТ 5632-72. 45Х22Н4М3 |  |  |  |
| 4ХВ2С | 0,35-0,44 | 0,6-0,9 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 2,0-2,5 | 1,0-1,3 | н.б. 0,35 | - | - | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 4ХМНФС | 0,35-0,45 | 0,70-1,00 | 0,15-0,45 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 1,25-1,55 | 1,20-1,60 | 0,65-0,85 | 0,35-0,50 | Cu≤0,3. Fe осн. Zr≤0,05. В≤0,003 СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-20. |  |  |  |  |
| 4ХМФС (40ХСМФ) | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 1,50-1,80 | - | 0,90-1,20 | 0,30-0,50 | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 4ХС | 0,35-0,45 | 1,2-1,6 | 0,15-0,40 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 1,3-1,6 | н.б. 0,4 | н.б. 0,20 | н.б. 0,15 | н.б. 0,03 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 5АН (ПХ12Н70С7Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-3339-82 ПОРОШОК ПРИПОЙ |  |  |
| 5Х2МНФ (ДИ32) | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 1,50-2,00 | 1,20-1,60 | 0,80-1,10 | 0,30-0,50 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 5Х3В3МФС (ДИ23) | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 3,00-3,60 | 2,50-3,20 | н.б. 0,4 | 0,80-1,10 | 1,50-1,80 |  | Cu≤0,3. Fe осн. Nb 0,05-0,15 |  | ГОСТ 5950-00 |  |
| 5Х3Н12Г5 (Н12ХГ) | 0,5-0,6 | н.б. 0,6 | 4,5-5,5 | н.б. 0,030 | н.б. 0,045 |  | 3,0-4,5 | 11,5-13,5 |  |  | ПРУТКИ И ПОЛОСЫ ИЗ ВЫСОКОЛЕГ. СТ. ТУ14-1-591-73 |  |  |  |  |
| 5Х14В (5ХВ14) | н.б. 0,05 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | 13,5-14,5 | 4,5-5,5 |  |  |  | Fe ост. |  | ПРУТКИ КОВАНЫЕ ТУ 14-1-918-74 |  |  |
| 5Х20Н4АГ9 | 0,50-0,60 | н.б. 0,7 | 8-10 | н.б. 0,030 | н.б. 0,035 | - | 19-20 | 3,5-4,5 | - | - | - | N 0,2-0,3. КЛАПАНЫ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 5ХВ2С | 0,45-0,54 | 0,5-0,8 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 2,0-2,5 | 1,0-1,3 | н.б. 0,35 | - | - | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63; ТУ |  |  |
| 5ХВ2СФ | 0,45-0,55 | 0,80-1,10 | 0,15-0,45 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,80-2,30 | 0,90-1,20 | н.б. 0,4 | н.б. 0,3 | 0,15-0,30 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 5ХВ14 (5Х14В) | н.б. 0,05 | н.б. 0,03 | н.б. 0,4 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | 13,5-14,5 | 4,5-5,5 |  |  |  | Fe ост. |  | ПРУТКИ КОВАНЫЕ ТУ 14-1-918-74 |  |  |
| 5ХГМ | 0,5-0,6 | 0,25-0,65 | 1,2-1,6 | - | - | - | 0,6-0,9 | - | 0,15-0,3 | - | - | Fe осн. | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ТУ |  |  |
| 5ХНВ | 0,5-0,6 | 0,15-0,35 | 0,5-0,8 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 0,4-0,7 | 0,5-0,8 | 1,4-1,8 | н.б. 0,3 | - | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |
| 5ХНВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ1-812-0050-81 «ССЗ» |  |  |
| 5ХНВС | 0,5-0,6 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 0,4-0,7 | 1,3-1,6 | 0,8-1,2 | н.б. 0,3 | - | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00. 05ХНСВ |  |  |
| 5ХНМ | 0,5-0,6 | 0,15-0,35 | 0,5-0,8 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 0,5-0,8 | 1,4-1,8 | 0,15-0,3 | - | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |
| 5ХНМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ1-812-0050-81 «ССЗ» |  |  |
| 6P18 | 0,6-0,7 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | 17,0-18,0 | 3,8-4,3 | н.б. 0,35 | 0,5-1,0 | 0,85-1,10 | Cu≤0,25. Cо≤0,6. Fe осн. Быcтpopeжyщaя cтaль TУ 14-1-318-72 |  |  |  |  |
| 6Х3МФС (ЭП788) | 0,55-0,62 | 0,35-0,65 | 0,20-0,60 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 2,6-3,3 | н.б. 0,4 | 0,2-0,5 | 0,30-0,60 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | ГОСТ 5950-00 |  |  |
| 6Х4М2ФС (ДИ55) | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,15-0,45 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 3,80-4,40 | - | 2,00-2,40 | 0,40-0,60 | - | - | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 6Х6В3МФС (ЭП569) | 0,50-0,60 | 0,60-0,90 | 0,15-0,45 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 2,50-3,20 | 5,50-6,50 | - | 0,60-0,90 | 0,50-0,80 | - | - | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000. 55Х6В3СМФ |  |  |
| 6Х7В7ФМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,5-0,8 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 2,2-2,7 | 1,0-1,3 | - | - | - | - | - | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 6ХВГ | 0,55-0,7 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | - | - | - | - | - | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 6ХС | 0,6-0,7 | 0,6-1,0 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 1,0-1,3 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | н.б. 0,15 | н.б. 0,3 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 7Н1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТ. ТОЛСТОЛИСТ. ТУ 14-1-795-73 |  |  |  |  |
| 7Н2МФА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТ. ТОЛСТОЛИСТ. ТУ 14-1-795-73 |  |  |  |  |
| 7Х3 | 0,6-0,75 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 3,2-3,8 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | н.б. 0,15 | н.б. 0,3 | Cu≤0,3. Fe осн СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |  |
| 7Х15ВМФСН (ЧС93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ14-1-5353-97 |  |  |
| 7ХГ2ВМ-Ш (ЭП472-Ш) | 0,68-0,76 | 0,20- 0,40 | 1,80-2,30 |  |  | 0,50-0,90 | 1,50-1,80 |  | 0,50-0,80 | 0,10-0,25 | - | - | ГОСТ 5950-73 |  |  |
| 7ХГ2ВМФ | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 0,55-0,90 | 1,50-1,80 | н.б. 0,4 | 0,50-0,80 | 0,10-0,25 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 7ХФ | 0,63-0,73 | 0,15-0,35 | 0,3-0,6 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | - | 0,4-0,7 | н.б. 0,35 | - | 0,15-0,3 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63; ТУ |  |  |
| 8Х3 | 0,75-0,85 | 0,15-0,35 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 3,2-3,8 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | н.б. 0,15 | н.б. 0,3 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |  |
| 8Х4В2МФС2 (ЭП761) | 0,80-0,90 | 1,70-2,00 | 0,20-0,50 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,80-2,30 | 4,50-5,10 | - | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 8Х4В2С2МФ (ЭП761) | 0,80-0,90 | 1,70-2,00 | 0,20-0,50 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 1,80-2,30 | 4,50-5,10 | н.б. 0,4 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. |  |  |
| 8Х4В3М3Ф2 (ЭП570) | 0,75-0,85 | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 2,50-3,20 | 3,50-4,50 | - | 2,50-3,00 | 1,90-2,50 | - | - |  |  |  |
| 8Х4В4Ф1 (Р4) | 0,75-0,85 | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | н.б. 0,35 | - | 0,9-1,4 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63; ТУ |  |  |
| 8Х4В9Ф2 (ЭИ347) | 0,7-0,8 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,035 | 8,5-9,5 | 4,0-4,6 | н.б. 0,35 | н.б. 0,3 | 1,3-1,7 | - | Fe осн. | СТ.ДЛЯ ПРЕЦ. ПОДШИПН. Р9Ф. ТУ 14-1-1968-77 |  |  |
| 8Х4В9Ф2-Ш (ЭИ347-Ш) | 0,7-0,8 | н.б. 0,25 | н.б. 0,25 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | 8,5-9,5 | 4,0-4,6 | - | н.б. 0,3 | 1,4-1,7 | - | - | СТ.ДЛЯ ПРЕЦ. ПОДШИПН. ГОСТ 21022-75. Р9Ф |  |  |
| 8Х4М4В2Ф1-Ш (ДИ43-Ш) | 0,75-0,85 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,02 | н.б. 0,02 | 1,5-2,0 | 3,9-4,4 | н.б. 0,35 | 3,9- 4,4 | 0,9-1,2 | - | Fe осн. | СТ.ДЛЯ ПРЕЦ. ПОДШИПН. ГОСТ 21022-75 |  |  |
| 8Х4М4В2Ф1-Ш (ДИ43-Ш) | 0,7-0,8 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 1,5-2,0 | 3,9-4,4 | н.б. 0,35 | 3,9- 4,4 | 0,9-1,2 | - | Fe осн. | СТ.ДЛЯ ПРЕЦ. ПОДШИПН. ГОСТ 21022-75 |  |  |
| 8Х4М4В2Ф1-Ш (ДИ43-Ш) | 0,7- 0,8 | н.б. 0,4 | н.б. 0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 1,5- 2,0 | 3,9- 4,5 | н.б. 0,35 | 3,9- 4,4 | 0,9- 1,2 |  | Fe осн. | ТУ 14-1-2025-77 инстр. ст. 8Х4М4В2Ф1-Ш |  |  |
| 8Х6НФТ (85Х6НФТ) | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 5,00-6,00 | 0,90-1,30 | н.б. 0,2 | 0,30-0,50 | 0,05-0,15 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |  |
| 8ХФ | 0,7-0,8 | 0,15-0,35 | 0,15-0,4 | - | - | - | 0,4-0,7 | - | - | 0,15-0,3 | - | - | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-63 |  |  |
| 8ХФ | 0,7-0,8 | 0,1-0,4 | 0,15-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 0,4-0,7 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2- | 0,15-0,3 | н.б. 0,03 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 9Г2Ф | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | - | - | - | - | - | - | 0,10-0,30 | - | - | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |
| 9Г28Ю9МВБ (ДИ38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9Г29Ю9МФБ (ЗИ93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9Х | 0,8-0,9 | 0,3-0,6 | 0,15-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 0,4-0,7 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | н.б. 0,15 | н.б. 0,03 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 9Х1 | 0,80-0,95 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | н.б. 0,2 | 1,40-1,70 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | н.б. 0,15 | н.б. 0,03 | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) | 0,87-0,97 | 0,50-0,70 | 0,55-0,75 |  |  | н.б. 0,6 | 4,0-5,0 |  | 5,2-5,8 | 1,3-1,6 | 0,15-0,25 | В≤0,003. РЗМ≤0,08. Са≤0,08. |  |  |  |
| 9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) | 0,87-0,97 | 0,50-0,70 | 0,55-0,75 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 |  | 4,0-4,5 | н.б. 0,5 | 2,7-3,2 | 1,6-2,1 | 0,15-0,25 | Fе осн. N 0,04-0,10. В≤0,08. РЗМ-0,08. Са≤0,08. |  |  |  |
| 9Х5ВФ | 0,85-1,0 | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,8-1,2 | 4,5-5,5 | н.б. 0,4 | н.б. 0,3 | 0,15-0,3 | - | Cu≤0,3. Fe осн. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 9Х6Ф2АРСТГ (ЭК15) | 0,87-0,97 | 0,8-1,2 | 0,45-0,65 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | н.б. 0,6 | 5,6-6,2 | н.б. 0,6 |  | 1,6-2,0 | 0,03-0,08 | N 0,06-0,10. Cо≤0,6. Fe ост. 90Х6Ф2АРСТГ |  |  |  |
| 9Х5Ф | 0,85-1,0 | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | - | 4,5-5,5 | н.б. 0,35 | - | 0,15-0,3 | Cu≤0,3. Fe осн. |  | СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ТУ |  |  |
| 9Х13Н6ЛК4-ВИ (ЭИ928-ВИ) | 0,8-1,0 | н.б. 0,6 | н.б. 0,6 | н.б. 0,025 | н.б. 0,03 | - | 12,0-14,0 | 5,5-6,5 | - |  | н.б. 0,6 | Fe осн. Co 4,0-5,0. Ве 1,1-1,5. ТУ 14-1-506-73 |  |  |  |
| 9Х18 (ЭИ229) | 0,9-1,0 | н.б. 0,8 | н.б. 0,8 | н.б. 0,025 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 17,0-19,0 | - | н.б. 0,3 | н.б. 0,2 | н.б. 0,2 | Fe-осн. Cu≤0,3. ГОСТ 5632-72 95Х18; Х18 |  |  |  |
| 9ХВГ | 0,85-0,95 | 0,1-0,4 | 0,9-1,2 | н.б. 0,03 | н.б. 0,03 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | н.б. 0,4 | н.б. 0,3 | н.б. 0,15 | н.б. 0,3 | Fe-осн. Cu≤0,3. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 9ХС | 0,85-0,95 | 1,2-1,6 | 0,3-0,6 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 0,95-1,25 | н.б. 0,35 | н.б. 0,2 | н.б. 0,15 | н.б. 0,03 | Fe-осн. Cu≤0,3. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 9ХФ | 0,8-0,9 | 0,15-0,4 | 0,3-0,6 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 0,4-0,7 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | 0,15-0,3 | н.б. 0,03 | Fe-осн. Cu≤0,3. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-2000 |  |  |  |
| 9ХФ | 0,8-0,9 | 0,15-0,4 | 0,3-0,6 | н.б. 0,02 | н.б. 0,030 | н.б. 0,2 | 0,4-0,7 | н.б. 0,4 | н.б. 0,2 | 0,15-0,3 | н.б. 0,03 | Fe-осн. Cu≤0,3. ТУ14-1-795-73 |  |  |  |
| 9ХФМ | 0,80-0,90 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | н.б. 0,030 | н.б. 0,030 | н.б. 0,3 | 0,40-0,70 | н.б. 0,4 | 0,15-0,25 | 0,15-0,30 | н.б. 0,03 | Fe-осн. Cu≤0,3. СТ. ИНСТРУМ. ЛЕГИРОВ. ГОСТ 5950-00 |  |  |  |
| 10; 10-ПВ | 0,07- 0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | н.б. 0,040 | н.б. 0,035 |  | н.б. 0,15 | н.б. 0,3 |  |  | Fe осн. Cu≤0,3. N≤0,008. As≤0.08 |  |  | ТУ14-1-5419-2001; |  |